ГОСТ 11532-93
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ГАЙКИ ДЛЯ БОЛТОВ РЕЛЬСОВЫХ 
СТЫКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России
ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.
За принятие проголосовали:
	Наименование государства
	Наименование национального органа по стандартизации

	Республика Беларусь
	Белстандарт

	Республика Кыргызстан
	Кыргызстандарт

	Республика Молдова
	Молдовастандарт

	Российская Федерация
	Госстандарт России

	Республика Таджикистан
	Таджикстандарт

	Туркменистан
	Туркменглавгосинспекция

	Украина
	Госстандарт Украины


3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 11532-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95
4 ВЗАМЕН ГОСТ 11532-76
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ГАЙКИ ДЛЯ БОЛТОВ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
Технические условия
Nats for rail joints Specifications
	ГОСТ 
11532-93


Дата введения 01.01.95
Настоящий стандарт распространяется на гайки классов точности В и С к болтам диаметрами М22, М24 и М27, применяемым для скрепления стыков железнодорожных рельсов.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
При поставке гаек на экспорт как отдельных изделий следует учитывать требования настоящего стандарта и ГОСТ 16018.
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
1.1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Исполнение 1 (класс точности С)
[image: image1.png]



Исполнение 2 (класс точности В)
[image: image2.png]



Таблица
мм
	d
	M22
	М21
	М27

	Шаг резьбы Р
	2,5
	3,0

	S (прел. откл. - 1,0)
	36
	41

	е, не менее исполнения
	1
	38,8
	44,4

	
	2
	39,6
	45,2

	d(
	не менее
	22
	24
	27

	
	не более
	23,8
	25,9
	29,2

	du
	33,2
	33,2
	38,0

	т
	Номин.
	25
	27
	30

	
	Пред. откл. исполнения
	1
	(1,3
	(1,5
	(2,0

	
	
	2
	(1,25

	Допуск симметричности шестигранника (размера под ключ) относительно оси отверстия в диаметральном выражении, не более
	2,0


Примеры условного обозначения

Гайка исполнения 1, класса точности С, диаметром резьбы d = 24 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 7Н, класса прочности 5:
Гайка СМ24 - 7Н.5 ГОСТ 11532-93

То же, исполнения 2, класса точности В:

Гайка В2М24 - 7Н.5 ГОСТ 11532-93
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Гайка должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 1759.0.
2.2. Механические свойства гаек должны соответствовать классу прочности 5 или 8 по ГОСТ 1759.5.
2.3. Резьба - по ГОСТ 24705.
2.4. Поле допуска 7Н - по ГОСТ 16093, допускается поле допуска 7G.
2.5. В гайках исполнения 1 допускается утяжка металла, приводящая к местному уменьшению высоты ребер не более 3 мм.
2.6. Допускается изготовление гаек исполнения 2 без фаски под углом 30° на одном из ее торцев, а также с венчиком с одного торца толщиной не более 3 мм.
2.7. Допуск отклонений формы и расположения поверхностей - по ГОСТ 1759.1.
2.8. Допускаемые дефекты поверхности - по ГОСТ 1759.3.
2.9. Масса гаек указана в приложении.
2.10. На одной из опорных поверхностей гаек класса прочности 8 должна наноситься буква - «П».
2.11. Упаковка гаек и маркировка тары - по ГОСТ 18160.
3. ПРИЕМКА
3.1. Правила приемки - по ГОСТ 17769 для изделий классов точности В и С.
3.2. Испытание механических свойств гаек должно проводиться по требованию потребителя по ГОСТ 1759.5.
4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
4.1. Контроль внешнего вида гаек должен производиться без применения увеличительных приборов.
4.2. Методы контроля размеров - по ГОСТ 1759.1.
4.3. Контроль дефектов поверхности - по ГОСТ 1759.3.
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Транспортировать гайки следует совместно с болтами - по ГОСТ 11530 любым видом транспорта, кроме железнодорожных платформ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Справочное
Теоретическая масса 1000 гаек для болтов, кг
	Размер гайки
	Масса гаек исполнения

	
	1
	2

	М22
	154
	152

	М24
	155
	153

	М27
	222
	220


Примечания:
1. Масса гаек определена исходя из номинальных размеров и плотности стали 7850 кг/м3.
2. В случае, когда возможно применение гаек как исполнения 1, так и исполнения 2, в конструкторской документации должна указываться масса гаек исполнения 2.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
	Обозначение НТД, на который дана ссылка
	Номер пункта

	ГОСТ 1759.0-87
	2.1

	ГОСТ 1759.1-82
	2.7; 4.2

	ГОСТ 1759.3-83
	2.8; 4.3

	ГОСТ 1759.5-67
	2.2; 3.2

	ГОСТ 11530-93
	5

	ГОСТ 16018-79
	Вводная часть

	ГОСТ 16093-1
	2.4

	ГОСТ 17769-83
	3.1.

	ГОСТ 18160-72
	2.11

	ГОСТ 24705-81
	2.3


СОДЕРЖАНИЕ

	11. Конструкция и размеры


22. Технические требования


23. Приемка


34. Методы контроля


35. Транспортирование


3Приложение. Техническая масса 1000 гаек для болтов





