Форма 2

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.01100.00031 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
| Разраб. |  |  | Зосимов О.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пров. |  |  | Поромов Е.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЧД-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.50103.00003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Планка фрикционная тележки ЦНИИ-Х3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  | Фофанов В.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Цех |  | Уч |  | РМ |  | Опер |  | Код,наименование операции |  |  |  |  |  |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Код, наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см |  | Проф |  | Р |  | УТ |  | КР |  | КОИД |  | ЕН |  | ОП |  | Кшт |  |  | ТПЗ |  |  |  | Тшт |  |  |  |
| к/м | ### Наименование детали, сб.единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП |  | ЕВ |  | ЕН |  |  | КИ |  |  |  | Н.расх |  |  |  |
| Д/Т 01 | ## Код, наименование дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## РЧ |  |  |  |  | ## ДР |  |  |  | ## СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А 02 | ##### 005 Дефектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б 03 11242 | ###### Позиция ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/Т 04 | 1. Износ планки деф. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | планка фрикционная неподвижная черт. М1698.02.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | износ по толщине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 мм |  |  |  |  | не более 1,5 мм |  |  |  |  |  |  | Плита поверочная |  |  |  |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | более 1,5 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10905-86, комп- |  |  |  |  |  |  |  |  | Заменить |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лект щупов ТУ 2-034- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0221197-011-91, линей- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | планка фрикционная подвижная черт. М1698.02.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | суммарный износ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 мм |  |  |  |  | не более 2 мм |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | более 2 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заменить |  |  |  |  |  |
| 13 | износ на сторону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 1,5 мм |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | более 1,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заменить |  |  |  |  |  |
| 15 | 2. Ослабление заклепок деф. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  | Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Молоток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК/КТПД |  |  |  | Карта технологического процесса дефектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планка фрикционная тележки ЦНИИ-Х3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.01100.00031 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.50103.00003 |  |  |  |  |  |  |
| А | Цех |  |  | Уч |  | РМ |  |  | Опер |  | Код,наименование операции |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Код, наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см |  | Проф |  | Р |  |  | УТ |  | КР |  | КОИД | ЕН |  |  | ОП |  | Кшт |  |  | ТПЗ | Тшт |  |  |
| к/м | ### Наименование детали, сб.единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП |  |  | ЕВ |  | ЕН |  |  | КИ | Н.расх |  |  |
| Д/Т 01 | ## Код, наименование дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## РЧ |  |  |  |  | ## ДР |  |  |  |  |  |  | ## СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 3. Трещины, отколы деф. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускаются |  |  |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  | Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  | Заменить |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК/КТПД |  |  |  |  | Карта технологического процесса дефектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |