Форма 2

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.01100.00031 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |
| Разраб. |  |  | Зосимов О.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пров. |  |  | Поромов Е.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЧД-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.50103.00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Балка надрессорная тележки ЦНИИ-Х3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  | Фофанов В.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Цех |  | Уч |  | РМ |  | Опер |  | Код,наименование операции |  |  |  |  |  |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Код, наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см |  | Проф |  | Р |  | УТ |  | КР | КОИД |  | ЕН |  | ОП |  | Кшт |  |  | ТПЗ |  |  | Тшт |  |  |  |
| к/м | ### Наименование детали, сб.единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП |  | ЕВ |  | ЕН |  |  | КИ |  |  | Н.расх |  |  |  |
| Д/Т 01 | ## Код, наименование дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## РЧ |  |  |  |  | ## ДР |  |  |  |  |  | ## СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А 02 | ##### 005 Дефектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### 25.100.00031; 20103.00005; РД 32 ЦВ 052-2002; РД 32 ЦВ 072-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | ##### 1.Трещины опорной поверхности деф. 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### Не допускаются |  |  |  |  |  | ###### Линейка 500 ГОСТ 427-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | ###### не переходящие через наружный бурт, суммарной дли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дефектоскопы ДФ- 103, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | ной менее 250мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### ВД-12НФ |  |  |  |  |  |  |  | Ремонтировать |  |  |  |  |  |
| 06 | ###### переходящие через наружный бурт, суммарной длиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | более 250мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заменить |  |  |  |  |  |
| 08 | ###### 2.Трещины продольные верхнего пояса деф. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | ###### не переходящие через наружный бурт подпятника, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Не допускаются |  |  |  |  |  | ###### Линейка 500 ГОСТ 427-75 |  |  |  |  |  |  |  | ##### Ремонтировать |  |  |  |  |  |
| 10 | суммарной длиной менее 250мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дефектоскопы ДФ- 103, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ###### переходящие через наружный бурт подпятника, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### ВД-12НФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | суммарной длиной более 250мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### То же |  |  |  |  |  |  |  | Заменить |  |  |  |  |  |
| 13 | 3. Трещины поперечные и наклонные нижнего пояса, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Не допускаются |  |  |  |  |  | Дефектоскопы ДФ- 103, |  |  |  |  |  |  |  | Заменить |  |  |  |  |  |
| 14 | верхнего пояса, боковых стенок деф. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### ВД-12НФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 4.Трещины боковых опор скользуна деф. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Не допускаются |  |  |  |  |  | ##### Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | длиной до 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонтировать |  |  |  |  |  |
| МК/КТПД |  |  |  | Карта технологического процесса дефектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балка надрессорная тележки ЦНИИ-Х3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.01100.00031 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.50103.00005 |  |  |  |  |  |  |
| А | Цех |  |  | Уч |  | РМ |  |  | Опер |  | Код,наименование операции |  |  |  |  |  |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Код, наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см |  |  | Проф |  | Р |  |  | УТ |  | КР |  | КОИД | ЕН |  |  |  | ОП |  | Кшт |  | ТПЗ |  | Тшт |  |  |
| к/м | ### Наименование детали, сб.единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП |  |  |  | ЕВ |  | ЕН |  | КИ |  | Н.расх |  |  |
| Д/Т 01 | ## Код, наименование дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## РЧ |  |  |  |  | ## ДР |  |  |  |  |  |  |  | ## СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | длиной более 100 мм или при наличии деформации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  | Заменить |  |  |  |
| 03 | 5.Трещины наклонной плоскости 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### опору |  |  |  |
| 04 | продольные, не выходящие на ограничительные бурты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дефектоскопы ДФ- |  |  |  |  |  |  |  | Ремонтировать |  |  |  |
| 05 | продольные, выходящие на ограничительные бурты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103, ВД-12НФ |  |  |  |  |  |  |  | Заменить |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 6. Трещины в углах между ограничительными буртами и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |
| 08 | наклонной плоскостью деф. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 7. Износ отверстия под шкворень деф 9 менее Ø 56 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø54+2-1мм |  |  |  |  | Ø 56 |  |  |  |  |  |  |  | Штангенциркуль |  |  |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |
| 10 | ##### более Ø 56 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø54+2-1мм |  |  |  |  | Ø 56 |  |  |  |  |  |  |  | ШЦ-1-125-0,1 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонтировать |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### ГОСТ 166-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ###### 8.Износ наружной поверхности внутреннего бурта деф. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ###### менее Ø 77-0,74мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Ø 77-0,74мм |  |  |  |  | ##### Ø 77-0,74мм |  |  |  |  |  |  |  | ##### То же |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ###### 9.Откол наружного бурта подпятника деф. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Не допускается |  |  |  |  |  |  |  | ##### Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ###### не сквозной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонтировать |  |  |  |
| 17 | сквозной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заменить балку |  |  |  |
| МК/КТПД |  |  |  |  | Карта технологического процесса дефектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балка надрессорная тележки ЦНИИ-Х3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.01100.00031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.50103.00005 |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Цех |  |  | Уч |  | РМ |  |  | Опер |  | Код,наименование операции |  |  |  |  |  |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Код, наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см |  |  | Проф |  | Р |  |  | УТ |  | КР |  | КОИД |  | ЕН |  |  |  | ОП |  | Кшт |  | ТПЗ |  |  | Тшт |  |  |
| к/м | ### Наименование детали, сб.единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП |  |  |  | ЕВ |  | ЕН |  | КИ |  |  | Н.расх |  |  |
| Д/Т 01 | ## Код, наименование дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## РЧ |  |  |  |  | ## ДР |  |  |  |  |  |  | ## СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | ###### 10.Откол внутреннего бурта подпятника деф. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Не допускается |  |  |  |  |  |  | ##### Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонтировать |  |  |  |  |
| 03 | ###### 11.Износ опорной и упорной поверхности подпятника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### Шаблон Т 914.06.000СБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | ( деф. 13, 14 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Балки до 1986 года Ø более 303,4; h более 26 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### Ø 302 +1,4 мм |  |  |  |  | ###### 302,5+1,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонтировать |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### h=25+1-2 мм |  |  |  |  | ###### 26 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Балки после 1986 года более Ø 301,8 мм; h более 31 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Ø 300+1,8 -0,5 мм |  |  |  |  | ##### 302,5+1,5 мм |  |  |  |  |  |  | Шаблон Т914.06.000СБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### h=30+1-2 мм |  |  |  |  | ###### не более 31 мм |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 12. Износ или откол упорных ребер ( деф. 15 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Не допускается |  |  |  |  |  |  | ##### Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| 10 | 13. Износ наклонных поверхностей ( деф. 16 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### Не допускается |  |  |  |  |  |  | Шаблон НП Т914.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| 11 | 14. Износ ограничительных буртов для фрикционного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134+4 мм |  |  |  |  | 144 мм |  |  |  |  |  |  | Шаблон Т917.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| 12 | клина (деф. 17 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### 125-0,1 ГОСТ 166-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | менее 144 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134+4 мм |  |  |  |  | 144 мм |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |  |
| 14 | более 144 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134+4 мм |  |  |  |  | 144 мм |  |  |  |  |  |  | ##### То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| 15 | 15. Трещины, износ отверстия, отколы прилива державки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø 23 мм |  |  |  |  | не более Ø 25 мм |  |  |  |  |  |  | Штангенциркуль ШЦ-1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ###### мертвой точки ( деф. 18 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### 125-0,1 ГОСТ 166-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | более 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| МК/КТПД |  |  |  |  | Карта технологического процесса дефектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балка надрессорная тележки ЦНИИ-Х3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.01100.00012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.50103.00005 |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Цех |  |  | Уч |  | РМ |  |  | Опер |  | Код,наименование операции |  |  |  |  |  |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Код, наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см |  |  | Проф |  | Р |  |  | УТ |  | КР |  | КОИД |  | ЕН |  |  |  | ОП |  | Кшт |  | ТПЗ |  |  | Тшт |  |  |
| к/м | ### Наименование детали, сб.единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП |  |  |  | ЕВ |  | ЕН |  | КИ |  |  | Н.расх |  |  |
| Д/Т 01 | ## Код, наименование дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## РЧ |  |  |  |  |  | ## ДР |  |  |  |  |  |  |  |  | ## СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | более 28 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø 23 мм |  |  |  |  |  | не более Ø 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Штангенциркуль ШЦ-1- |  |  |  |  |  |  |  |  | Заменить |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### 125-0,1 ГОСТ 166-89 |  |  |  |  |  |  |  |  | балку |  |  |  |
| 04 | 16. Износ, излом, деформация опоры скользуна деф. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | ###### высота более 309 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316-6мм |  |  |  |  |  | 309 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### То же |  |  |  |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |
| 06 | ###### высота менее 309 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316-6мм |  |  |  |  |  | 309 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### То же |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |
| 07 | толщина более 14 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 мм |  |  |  |  |  | 14 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Штангенциркуль ШЦ-1- |  |  |  |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |
| 08 | толщина менее 14 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 мм |  |  |  |  |  | 14 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### 125-0,1 ГОСТ 166-89 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |
| 09 | излом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  | Заменить |  |  |  |
| 10 | Износ общий контролируется не менее чем в трех точках, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | действительное значение размера принимается по мини- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | мальному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | при толщине не менее 14 мм и высоте не менее 309 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  | Линейка ШП-2-600 |  |  |  |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |
| 14 | при толщине менее 14 мм и высоте менее 309 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### ГОСТ 8026-92 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК/КТПД |  |  |  |  | Карта технологического процесса дефектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |