Форма 2

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.01100.00012 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |
| Разраб. |  |  |  | Зосимов О.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пров. |  |  |  | Поромов Е.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЧД-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.50103.00002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Скользун надрессорной балки тележки ЦНИИ-Х3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  | Фофанов В.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А |  | Цех |  | Уч |  | РМ |  | Опер |  | Код, наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б |  | Код, наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см |  | Проф |  | Р | УТ |  | КР | КОИД |  | ЕН |  | ОП |  | Кшт |  |  | ТПЗ |  |  | Тшт |  |  |  |
| К/М |  | ### Наименование детали, сб.единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП |  | ЕВ |  | ЕН |  |  | КИ |  |  | Н.расх |  |  |  |
|  | 01 | ## Деф. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А 11620 | 02 | ##### Поз 005 Сварочная 25100.00012; ИОТ-ВЧД-20-020-02; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | 03 | Стенд -кантователь, выпрямитель ВКСМ-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 04 |  | ## Разделать трещину боковой опоры скользуна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т | 05 | Резак газовый ГОСТ 5191-79; Очки защитные ГОСТ 12.4.013-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 06 | Провести местный подогрев балки до 250-3000С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 | Заварить трещину. Заварку сквозных трещин производить не менее, чем в три слоя, несквозных - не менее, чем в два слоя. После наложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 | каждого слоя производить тщательную очистку шва от шлака. Слои кроме первого проковывать. Первый слой сквозной трещины заварить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 | током 130-150А, второй и последующий слои сквозной и несквозной трещины: ток 160-200А. Полярность обратная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Контроль исполнителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т | 11 | Электрододержатель ЭД-300-2 ГОСТ 14651-78, Щиток РН ГОСТ 12.4.023-84, Электроды Э-46, Э-42, Э-50А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Щетка металлическая ОСТ 17-830-80; Молоток слесарный 7850-0118 ГОСТ 2310-77; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Термометр ТК-2 ТУ ИА2.287.001. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Очки защитные ГОСТ Р 12.4.013-97; Рукавицы брезентовые ГОСТ 12.4.010-75; Костюм х.б. с огнезащитной пропиткой; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Деф. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 16 | ##### Поз 010 Сварочная 25100.00012; ИОТ-ВЧД-20-020-02; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК/КТПР |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скользун надрессорной балки тележки ЦНИИ-Х3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.01100.00012 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.50103.00002 |  |  |  |  |  |
| А |  | Цех |  |  | Уч |  | РМ |  |  | Опер |  | Код, наименование операции |  |  |  |  |  |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б |  | Код наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см |  | Проф |  | Р |  | УТ |  | КР |  | КОИД | ЕН |  |  | ОП |  | Кшт |  | ТПЗ | Тшт |  |  |
| к/м |  | ### Наименование детали сб.единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП |  |  | ЕВ |  | ЕН |  | КИ | Н.расх |  |  |
| Б 01 |  | Стенд -кантователь, выпрямитель ВКСМ-1000 11620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 02 | 1. Непосредственно перед наплавкой подогреть наплавляемое место до 250-3000С. Наплавить изношенное место. После каждого слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 | наплавки удалять шлак и окалину. Зачистить наплавленное место. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 | Контролировать размер 315-6. Контроль исполнителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т | 05 | Горелка ГЗ ГОСТ 1077-79. Очки защитные ГОСТ 12.4.013.-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 | Электрододержатель ЭД-300-2 ГОСТ 14651-78, Щиток РН ГОСТ 12.4.023-84, Электроды Э-46, Э-42, Э-50А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 | Щетка металлическая ОСТ 17-830-80; Молоток слесарный 7850-0118 ГОСТ 2310-77; Машинка шлифовальная ИП-2002 ТУ 22-166-30-91; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 | Шаблон; Термометр ТК-2 ТУ ИА2.287.001. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 | Очки защитные ГОСТ Р 12.4.013-97; Рукавицы брезентовые ГОСТ 12.4.010-75; Костюм х.б. с огнезащитной пропиткой; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 10 | 2. Срезать неисправный скользун. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т | 11 | ###### Резак газовый ГОСТ 5191-79; Очки защитные ГОСТ 12.4.013-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 12 | Подогреть место приварки до 250-3000С. Прихватить исправный скользун. Проконтролировать размер 315-6. Приварить скользун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | окончательно. Контроль исполнителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т 14 |  | Электрододержатель ЭД-300-2 ГОСТ 14651-78, Щиток РН ГОСТ 12.4.023-84, Электроды Э-46, Э-42, Э-50А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Щетка металлическая ОСТ 17-830-80; Молоток слесарный 7850-0118 ГОСТ 2310-77; Машинка шлифовальная ИП-2002 ТУ 22-166-30-91; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Термометр ТК-2 ТУ ИА2.287.001. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Очки защитные ГОСТ Р 12.4.013-97; Рукавицы брезентовые ГОСТ 12.4.010-75; Костюм х.б. с огнезащитной пропиткой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК/КТПР |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |