Форма 2

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.01100.00012 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Разраб. |  |  | Зосимов О.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пров. |  |  | Поромов Е.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЧД-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.50103.00007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Клин фрикционный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  | Фофанов В.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Цех |  | Уч |  | РМ |  | Опер |  | Код,наименование операции |  |  |  |  |  |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Код, наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см |  | Проф |  | Р |  | УТ |  | КР | КОИД |  | ЕН |  | ОП |  | Кшт |  |  | ТПЗ |  |  | Тшт |  |  |  |
| к/м | ### Наименование детали, сб.единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП |  | ЕВ |  | ЕН |  |  | КИ |  |  | Н.расх |  |  |  |
| Д/Т 01 | ## Код, наименование дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## РЧ |  |  |  |  | ## ДР |  |  |  |  |  | ## СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | ##### 1. Износ вертикальной и наклонной плоскостей деф. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | ###### суммарный износ плоскостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### не более 3 мм |  |  |  |  |  | ###### Шаблон Т914.09.000 |  |  |  |  |  | ##### Без ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### более 3 мм |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  | Заменить |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | ###### износ одной плоскости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### не более 2 мм |  |  |  |  |  | ###### То же |  |  |  |  |  | ##### Без ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### более 2 мм |  |  |  |  |  | ###### То же |  |  |  |  |  | Заменить |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 2. Трещины деф. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Не допускаются |  |  |  |  |  | ###### Визуальный осмотр |  |  |  |  |  | Брак |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК/КТПД |  |  |  | Карта технологического процесса дефектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.01100.00012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| А | Цех |  |  | Уч |  | РМ |  |  | Опер |  | Код,наименование операции |  |  |  |  |  |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Код, наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см |  |  | Проф |  | Р |  |  | УТ |  | КР |  | КОИД |  | ЕН |  |  | ОП |  | Кшт |  | ТПЗ |  | Тшт |  |  |
| к/м | ### Наименование детали, сб.единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП |  |  | ЕВ |  | ЕН |  | КИ |  | Н.расх |  |  |
| Д/Т 01 | ## Код, наименование дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## РЧ |  |  |  |  | ## ДР |  |  |  |  |  |  | ## СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК/КТПД |  |  |  |  | Карта технологического процесса дефектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надрессорная балка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.01100.00012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| А | Цех |  |  | Уч |  | РМ |  |  | Опер |  | Код,наименование операции |  |  |  |  |  |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Код, наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см |  | Проф |  | Р |  |  | УТ |  | КР |  | КОИД | ЕН |  |  |  | ОП |  | Кшт |  | ТПЗ |  | Тшт |  |  |  |
| к/м | ### Наименование детали, сб.единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП |  |  |  | ЕВ |  | ЕН |  | КИ |  | Н.расх |  |  |  |
| Д/Т 01 | ## Код, наименование дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## РЧ |  |  |  |  | ## ДР |  |  |  |  |  |  |  | ## СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | менее Ø 300+1,8 +0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Ø 300+1,8 +0,5 мм |  |  |  |  | ##### Ø 305,8мм |  |  |  |  |  |  |  | Шаблон Т914.06.000 |  |  |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |  |
| 04 | менее Ø 305,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### Ø 302+1,4 мм |  |  |  |  | ###### Ø 307,4мм |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |  |
| 05 | более Ø 300+1,8 +0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Ø 300+1,8 +0,5 мм |  |  |  |  | ##### Ø 305,8мм |  |  |  |  |  |  |  | ##### То же |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| 06 | более Ø 305,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### Ø 302+1,4 мм |  |  |  |  | ###### Ø 307,4мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| 07 | Износ опорной поверхности подпятника деф. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | ###### для балок, изготовленных до 1986г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25+1-2 мм |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  | Шаблон Т914.06.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | ###### для балок, изготовленных после 1986 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30+1-2 мм |  |  |  |  | неравномерный износ 33мм |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | равномерный износ 35мм |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25+1-2 мм |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  | ##### То же |  |  |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |  |
| 12 | менее 33 мм при неравномерном износе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30+1-2 мм |  |  |  |  | неравномерный износ 33мм |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |
| 13 | менее 35 мм при равномерном износе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30+1-2 мм |  |  |  |  | равномерный износ 35мм |  |  |  |  |  |  |  | ##### То же |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |
| 14 | более 29 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25+1-2 мм |  |  |  |  | неравномерный износ 33мм |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| 15 | более 33 мм при неравномерном износе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30+1-2 мм |  |  |  |  | равномерный износ 35мм |  |  |  |  |  |  |  | ##### То же |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК/КТПД |  |  |  |  | Карта технологического процесса дефектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надрессорная балка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.01100.00012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| А | Цех |  |  | Уч |  | РМ |  |  | Опер |  | Код,наименование операции |  |  |  |  |  |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Код, наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см |  |  | Проф |  | Р |  |  | УТ |  | КР |  | КОИД | ЕН |  |  |  | ОП |  | Кшт |  | ТПЗ |  | Тшт |  |  |  |
| к/м | ### Наименование детали, сб.единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП |  |  |  | ЕВ |  | ЕН |  | КИ |  | Н.расх |  |  |  |
| Д/Т 01 | ## Код, наименование дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## РЧ |  |  |  |  | ## ДР |  |  |  |  |  |  |  | ## СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Износ упорных ребер, ограничивающий пружины деф. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 8 мм |  |  |  |  |  |  |  | Штангенциркуль ШЦ-1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### 125-0,1 ГОСТ 166-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Износ наклонных плоскостей деф. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175+4-1 мм |  |  |  |  | 166 мм |  |  |  |  |  |  |  | Шаблон НП Т914.05.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | более 166 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175+4-1 мм |  |  |  |  | 166 мм |  |  |  |  |  |  |  | ##### ТУ 32 ЦВ 2021-95 |  |  |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |  |
| 07 | менее 166 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175+4-1 мм |  |  |  |  | 166 мм |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| 08 | Износ ограничительных буртов для фрикционного клина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134+4 мм |  |  |  |  | 144 мм |  |  |  |  |  |  |  | Шаблон Т917.007 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| 09 | деф. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### 125-0,1 ГОСТ 166-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | менее 144 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134+4 мм |  |  |  |  | 144 мм |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |  |
| 11 | более 144 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134+4 мм |  |  |  |  | 144 мм |  |  |  |  |  |  |  | ##### То же |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| 12 | Износ отверстия в кронштейне державки мертвой точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø 23+0,52мм |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  | Штангенциркуль ШЦ-1- |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| 13 | ###### деф. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### 125-0,1 ГОСТ 166-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Износ, излом, деформация опоры скользуна деф. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ###### высота более 309 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316-6мм |  |  |  |  | 309 мм |  |  |  |  |  |  |  | ##### То же |  |  |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |  |
| 16 | ###### высота менее 309 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316-6мм |  |  |  |  | 309 мм |  |  |  |  |  |  |  | ##### То же |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| МК/КТПД |  |  |  |  | Карта технологического процесса дефектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надрессорная балка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.01100.00012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| А | Цех |  |  | Уч |  | РМ |  |  | Опер |  | Код,наименование операции |  |  |  |  |  |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Код, наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см |  |  | Проф |  | Р |  |  | УТ |  | КР |  | КОИД | ЕН |  |  |  | ОП |  | Кшт |  | ТПЗ |  | Тшт |  |  |
| к/м | ### Наименование детали, сб.единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП |  |  |  | ЕВ |  | ЕН |  | КИ |  | Н.расх |  |  |
| Д/Т 01 | ## Код, наименование дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## РЧ |  |  |  |  | ## ДР |  |  |  |  |  |  |  | ## СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | толщина более 14 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 мм |  |  |  |  | 14 мм |  |  |  |  |  |  |  | Штангенциркуль ШЦ-1- |  |  |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |
| 03 | толщина менее 14 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 мм |  |  |  |  | 14 мм |  |  |  |  |  |  |  | ##### 125-0,1 ГОСТ 166-89 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |
| 04 | излом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не допускается |  |  |  |  |  |  |  | ##### Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  | Заменить |  |  |  |
| 05 | Износ общий контролируется не менее чем в трех точках, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | действительное значение размера принимается по мини- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | мальному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | при толщине не менее 14 мм и высоте не менее 309 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  | Линейка ШП-2-600 |  |  |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |
| 09 | при толщине менее 14 мм и высоте менее 309 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  | ##### ГОСТ 8026-92 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК/КТПД |  |  |  |  | Карта технологического процесса дефектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |