Форма 2

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.01100.00012 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  | Зосимов О.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пров. |  |  | Поромов Е.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЧД-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.50102.00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Шкворень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  | Фофанов В.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Цех |  | Уч |  | РМ |  | Опер |  | Код,наименование операции |  |  |  |  |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Код, наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см |  | Проф |  | Р |  | УТ |  | КР |  | КОИД |  | ЕН |  | ОП |  | Кшт |  |  | ТПЗ |  |  | Тшт |  |  |  |  |  |  |  |
| к/м | ### Наименование детали, сб.единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП |  | ЕВ |  | ЕН |  |  | КИ |  |  | Н.расх |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ## Деф. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А 02 | ##### 005 Наплавка 25100.00012; 5010300009; 2010100009; ИОТ-ВЧД-20-020-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б 03 | ###### Стол сварщика 19906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 04 | Наплавить изношенную поверхность. Контроль исполнителем, приёмщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т 05 | Сварочный полуавтомат ГОСТ 18130-79; Выпрямитель ВКСМ 1000-1; Приспособление для наплавки тел вращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Электродержатель ЭУ-300 ГОСТ 14651-78; Электроды Э-50А ГОСТ 9467-75;Щетка техническая ОСТ 17830-80; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Очки защитные ГОСТ Р 12.4.013-97; Рукавицы брезентовые ГОСТ 12.4.010-75; Костюм х.б. с огнезащитной пропиткой; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А 08 | 010 Токарная 25100.00012; 5010300009; 2010100009; ИОТ-ВЧД-20-050-02; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б 09 | Станок токарный 19149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 10 | Точить поверхность, выдерживая размеры Ø 50 х 440±3 мм, фаску 20-5 под углом 40°. Контроль исполнителем,мастером,приемщиком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наплавить по- |  |  |
| Т 11 | Резец проходной 2102-1106 Т 15К6 ГОСТ 18877-73, Резец токарный фасочный из быстрорежущей стали 2136-0712 ГОСТ 188875-73. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Деф. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А 13 | 010 Слесарная 25100.00012; 5010300009; 2010100009; ИОТ-ВЧД-20-049-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б 14 | Печь индукционного типа ГОСТ 16370, молот 10 тс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 15 | Нагреть до t = 500°С, выправить. Контроль исполнителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т 16 | Оправка, клещи кузнечные ГОСТ 11386-75. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сваркой или |  |