Форма 2

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.01100.00012 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  | Зосимов О.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пров. |  |  | Поромов Е.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЧД-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.20103.00010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Валики тормозной рычажной передачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  | Фофанов В.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Цех |  | Уч |  | РМ |  | Опер |  | Код,наименование операции |  |  |  |  |  |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Код, наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см |  | Проф |  | Р |  | УТ |  | КР | КОИД |  | ЕН |  | ОП |  | Кшт |  |  | ТПЗ |  |  | Тшт |  |  |  |
| к/м | ### Наименование детали, сб.единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП |  | ЕВ |  | ЕН |  |  | КИ |  |  | Н.расх |  |  |  |
| Д/Т 01 | ## Код, наименование дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## РЧ |  |  |  |  | ## ДР |  |  |  |  |  | ## СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | ##### 005 Дефектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### 251011.00012; 2010300009; РД 32 ЦВ 052-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | ##### Позиция ремонта тележек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1. Трещины деф. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Не допускаются |  |  |  |  |  | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  | Заменить |  |  |  |  |  |
| 05 | 2. Износ деф. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | для валика подвески тормозного башмака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | износ не более 1 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Ø 32 -0,17-0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штангенциркуль ШЦ- |  |  |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |  |  |
| 08 | износ от 1мм до 5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Ø 32 -0,17-0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### 1-125,01 ГОСТ 166-89 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонтировать |  |  |  |  |  |
| 09 | ###### износ более 5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  | Заменить |  |  |  |  |  |
| 10 | валики рычажной передачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | износ не более 1 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø 30, Ø 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |  |  |
| 12 | износ от 1мм до 3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  | Ремонтировать |  |  |  |  |  |
| 13 | ###### износ более 3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  | Заменить |  |  |  |  |  |
| 14 | 3. Изгиб деф. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Не допускается |  |  |  |  |  | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК/КТПД |  |  |  | Карта технологического процесса дефектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |