Форма 2

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.01100.00012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |
| Разраб. |  |  | Божко И.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пров. |  |  | Фофанов В.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЧД-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.50103.00001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Боковая рама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  | Шибаев М.Е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Цех |  | Уч |  | РМ |  | Опер |  | Код,наименование операции |  |  |  |  |  |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Код, наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см |  | Проф |  | Р |  | УТ |  | КР |  |  | КОИД |  |  | ЕН |  | ОП |  | Кшт |  |  |  | ТПЗ |  |  | Тшт |  |  |  |
| к/м | ### Наименование детали, сб.единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП |  | ЕВ |  | ЕН |  |  |  | КИ |  |  | Н.расх |  |  |  |
| Д/Т 01 | ## Код, наименование дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## РЧ |  |  |  |  | ## ДР |  |  |  | ## СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А 02 | ##### 6 005 Дефектация 25.100.00012; 20103.00001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б 03 11242 5 | ###### Позиция ремонта 1 1 1 1 16 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/Т 04 | 1. Проверить срок службы литых деталей тележки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | деф. 1 не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 лет |  |  |  |  | 28 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2. Проверить базу боковых рам тележки М деф. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2180-2192 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | разность баз двух боковых рам в одной тележке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 2 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штанген базового |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | более 2 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | размера Т914.01.000 |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3. Проверить размер Н1 и Н2 (расстояние между |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н1 - Н2=3 мм |  |  |  |  | Н1 - Н2 ≤3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Штанген Н |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | наружной буксовой направляющей и внутренней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н1 - Н2 ≥ 3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Т914.03.000 |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | поверхностью проема для надрессорной балки деф. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4. Проверить расстояние между фрикционными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636-8/636-6 |  |  |  |  | не более 636 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Штанген ФП |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | планками деф. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | более 636 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Т914.02.000 |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 -2 | 5. Проверить ширину направляющих буксового проема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160+1 |  |  |  |  | не менее 158 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Шаблон Т914.009 |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | деф. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Менее 158 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 6. Проверить ослабление заклепок, крепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  | Молоток |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК/КТПД |  |  |  | Карта технологического процесса дефектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковая рама тележки ЦНИИ-Х3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.01100.00031 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.50103.00001 |  |  |  |  |  |  |
| А | Цех |  |  | Уч |  | РМ |  |  | Опер |  | Код,наименование операции |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Код, наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см |  | Проф |  | Р |  |  | УТ |  | КР |  | КОИД | ЕН |  |  | ОП |  | Кшт |  |  | ТПЗ | Тшт |  |  |
| к/м | ### Наименование детали, сб.единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП |  |  | ЕВ |  | ЕН |  |  | КИ | Н.расх |  |  |
| Д/Т 01 | ## Код, наименование дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## РЧ |  |  |  |  | ## ДР |  |  |  |  |  |  | ## СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 -2 | фрикционной планки деф. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 7. Трещины в ограничителях под клин деф. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускаются |  |  |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  | Визуально |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Деф-пы ВД-12НФ,ДФ-103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 8. Трещины в кронштейне подвески триангеля деф. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускаются |  |  |  |  | не более 32 мм |  |  |  |  |  |  | Линейка 500 ГОСТ427-75 |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | более 32 мм |  |  |  |  |  |  | Деф-пы ВД-12НФ,ДФ-103 |  |  |  |  |  |  | Заменить |  |  |  |  |
| 07 | 9. Откол направляющего буртика деф. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  | Визуально |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| 08 | 10. Трещины продольные в стенках прилива для валика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  | Деф-пы ВД-12НФ,ДФ-103 |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| 09 | подвески башмака деф. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11. Откол ушков в местах крепления фрикционных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  | Визуально |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| 11 | планок деф. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ##### 12. Износ направляющих плоскостей буксового проема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### 335+3-1 |  |  |  |  | ##### не более 338 мм |  |  |  |  |  |  | Штангенциркуль |  |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |  |
| 13 | ##### мм (деф. 12 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### более 338 мм |  |  |  |  |  |  | 125 0,1 ГОСТ 166-89 |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 13. Износ отверстия под втулку валика подвески деф. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45+0,1мм |  |  |  |  | не более 45 мм |  |  |  |  |  |  | Штангенциркуль |  |  |  |  |  |  | Без ремонта |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | более 45 мм |  |  |  |  |  |  | 125 0,1 ГОСТ 166-89 |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК/КТПД |  |  |  |  | Карта технологического процесса дефектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковая рама тележки ЦНИИ-Х3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.01100.00012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.50103.00001 |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Цех |  |  | Уч |  | РМ |  |  | Опер |  | Код,наименование операции |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Код, наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см |  | Проф |  |  | Р |  | УТ |  | КР |  | КОИД | ЕН |  |  | ОП |  | Кшт |  |  |  | ТПЗ | Тшт |  |  |
| к/м | ### Наименование детали, сб.единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП |  |  | ЕВ |  | ЕН |  |  |  | КИ | Н.расх |  |  |
| Д/Т 01 | ## Код, наименование дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## РЧ |  |  |  | ## ДР |  |  |  |  |  |  |  | ## СТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | ##### 14. Износ отверстия втулки для валика подвески |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Ø 32+0,62 |  |  |  | ##### Не более Ø 32,62 |  |  |  |  |  |  |  | Штангенциркуль |  |  |  |  |  |  | ##### Без ремонта |  |  |  |  |  |
| 03 | ###### триангеля .(деф. 14 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### Более Ø 32,62 |  |  |  |  |  |  |  | 125 0,1 ГОСТ 166-89 |  |  |  |  |  |  | ###### Ремонт |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 15. Износ фрикционной планки (деф 15 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | планка фрикционная неподвижная черт. М1698.02.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | износ по толщине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 мм |  |  |  | не более 1,5 мм |  |  |  |  |  |  |  | Плита поверочная |  |  |  |  |  |  | ##### Без ремонта |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | более 1,5 мм |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10905-86, комп- |  |  |  |  |  |  | ###### Замена |  |  |  |  |  |
| 09 | планка фрикционная подвижная черт. М1698.02.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лект щупов ТУ 2-034- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | суммарный износ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 мм |  |  |  | не более 2 мм |  |  |  |  |  |  |  | 0221197-011-91, линей- |  |  |  |  |  |  | ##### Без ремонта |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | более 2 мм |  |  |  |  |  |  |  | ка |  |  |  |  |  |  | ##### Замена |  |  |  |  |  |
| 12 | износ на сторону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 1,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Без ремонта |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | более 1,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Замена |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16. Износ (местный) опорной поверхности над корпусом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не более 2 мм |  |  |  |  |  |  |  | Штангенциркуль |  |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |  |
| 16 | буксы в тело рамы, мм (деф. 16 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Более 2 мм |  |  |  |  |  |  |  | 125 0,1 ГОСТ 166-89 |  |  |  |  |  |  | Заменить |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК/КТПД |  |  |  |  | Карта технологического процесса дефектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |