Содержание

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР

Главное управление пути

Утверждаю: Зам. начальника Главного управления пути МПС Н. А. ТАРАРОВ 28 марта 1979 г.

ПАМЯТКА

МОСТОВОМУ МАСТЕРУ ПО СОДЕРЖАНИЮ СТАРЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ

Москва «ТРАНСПОРТ»
1980

Содержание

Содержание

2.1. Наиболее распространенные дефекты старых металлических пролетных строений.  Способы их выявления и устранения

3.5. Засверливание концов трещин и наблюдение за ними

3.6.  Перекрытие трещин и других дефектов накладками

3.7. Замена дефектных элементов связей

3.9. Основные требования по устройству соединений на высокопрочных болтах

4.1. Определение грузоподъемности элементов, имеющих дефекты

4.2. Определение допустимой скорости движения поездов при недостаточной грузоподъемности пролетных строений

4.3. Оценка влияния искривлений на грузоподъемность элементов пролетных строений

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ НАГРУЗКИ И КЛАССЫ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ВЛ10

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ НАГРУЗКИ И КЛАССЫ ПАРОВОЗОВ ЛУДК 624.21.093.014”712.92”.059.2

ПАМЯТКА МОСТОВОМУ МАСТЕРУ ПО СОДЕРЖАНИЮ СТАРЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ

В Памятке приведены наиболее часто встречающиеся дефекты в старых металлических пролетных строениях (норм проектирования 1884, 1896 и 1907 гг.), рекомендации по их выявлению, оценке и наблюдению за ними, а также указания по устранению и предупреждению дефектов.

Памятка разработана отделом инженерных сооружений Главного управления пути и отделом эксплуатационных обследований искусственных сооружений проектно-технологическо-конструкторского бюро Главного управления пути МПС при участии лаборатории мостовых конструкций и кафедры «Мосты» МИИТа.

Памятка рассчитана на мостовых мастеров и работников дорожных мостоиспытательных станций и предназначена для использования в качестве пособия при обследовании, содержании и ремонте металлических пролетных строений.

Выпущено по заказу Главного управления пути МПС.

Издательство «Транспорт», 1980.

Содержание

## 1. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ СТАРЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

1.1. Старые металлические пролетные строения норм 1884, 1896 и 1907 гг. вследствие длительного срока службы, низкой расчетной грузоподъемности, наличия дефектов и конструктивных недостатков требуют особо тщательного надзора и своевременного ремонта с целью обеспечения безопасности движения поездов,

1.2. Порядок надзора за старыми пролетными строениями установлен Инструкцией по содержанию искусственных сооружений ЦП/3084, Он предусматривает:

- периодические осмотры не реже двух раз в год;

- текущие осмотры в следующие сроки: а) при исправном состоянии пролетных строений не реже одного раза в три месяца; сквозные пролетные строения норм проектирования 1884 и 1896 гг. на грузонапряженных участках не реже одного раза в два месяца, пролетные строения, усиленные сваркой, осматриваются в зимнее время не реже одного раза в месяц; б) при наличии дефектов пролетные строения должны осматриваться в более частые сроки вплоть до непрерывного наблюдения:;

- специальные наблюдения, которые должны проводиться за слабыми 1 пролетными строениями при наличии серьезных дефектов.

Текущие осмотры пролетных строений норм 1907 г,, прослуживших свыше 60 лет, также необходимо проводить не реже одного раза в два месяца.

1.3. При осмотрах особое внимание необходимо обращать: на слабые элементы, имеющие расчетную грузоподъемность, близкую к классу обращающейся нагрузки; места, в которых образование тех или иных дефектов наиболее вероятно; элементы и узлы, имеющие дефекты, существенно влияющие на их грузоподъемность.

Перечни слабых мест пролетных строений, на которые необходимо обращать особое внимание при проведении осмотров, должны быть составлены мостовым мастером или дорожной мостоиспытательной станцией по имеющейся технической документации (данные классификации по грузоподъемности, отчеты об обследовании и др.) с учетом указаний настоящей Памятки для каждого старого металлического моста и утверждены руководством дистанции пути, а по большим мостам — службы пути. Перечни рекомендуется оформлять в виде схем пролетных строений с нанесением на них красным цветом слабых мест и необходимых пояснений.

1.4. При периодических осмотрах пролетных строений необходимо проверять состояние всех без исключения элементов и узлов. При одном из периодических осмотров необходимо производить съемку профиля слабых пролетных строений с решетчатыми главными фермами; съемку производят в уровне проезда.

При каждом текущем осмотре должно проверяться состояние всех слабых мест пролетных строений в соответствии с перечнем и, при необходимости, других элементов.

Порядок специальных наблюдений за пролетными строениями при наличии серьезных дефектов устанавливается начальником дистанции пути или начальником мостоиспытательной станции с учетом указаний настоящей Памятки.

1.5. При выявлении дефектов, оценке их влияния на грузоподъемность пролетных строений и выполнении необходимых мероприятий надлежит руководствоваться настоящей Памяткой, В случае выявления сложных дефектов, не рассмотренных в Памятке, решения о необходимых мероприятиях должны приниматься с привлечением дорожной мостоиспытательной станции. О всех выявленных опасных дефектах мостовой мастер должен немедленно докладывать начальнику дистанции пути и через него в отделение дороги и службу пути с указанием принятых мер и необходимой помощи.

1.6. При оценке дефектов необходимо иметь в виду, что чем меньше грузоподъемность пролетных строений и отдельных элементов, тем опаснее имеющиеся в них дефекты (коррозия, трещины, искривления и др.). Один и тог же дефект при высокой грузоподъемности элементов может не отразиться на условиях эксплуатации, а при классе элементов по грузоподъемности, близком к классу обращающихся нагрузок, — вызвать введение ограничений или даже прекращение движения поездов. В слабых элементах наиболее вероятно появление деформаций и усталостных трещин, расстройство заклепок прикрепления.

' Слабыми считаются пролетные строения, грузоподъемность которых близка к классу обращающейся нагрузки.

1.7. Наиболее распространенным дефектом старых металлических пролетных строений являются коррозионные повреждения. Неотложной задачей содержания старых мостов является выявление степени коррозии элементов, оценка ее влияния на грузоподъемность пролетных строений, проведение необходимых мероприятий по усилению сильно ослабленных элементов и предупреждению дальнейшего развития коррозии во всех местах тщательной очисткой металла от ржавчины и окраской.

1.8. Для предупреждения появления дефектов в старых пролетных строениях, особенно в проезжей части, большое значение имеет содержание в исправном состоянии мостового полотна. Особое внимание должно быть уделено недопущению дефектов, способствующих повышению воздействия, особенно динамического, поездной нагрузки на пролетные строения: неплотное опирание мостовых брусьев на продольные балки и рельсов на мостовые брусья, растянутые зазоры в стыках, передача угона пути с подходов на мост.

На слабых мостах необходимо укладывать тяжелые рельсы Р65 и Р75.

1.9. Для повышения надежности старых пролетных строений и облегчения надзора за ними следует усиливать места возможного  образования дефектов, за которыми необходим усиленный надзор (постановка накладок и замена заклепок высокопрочными болтами для предупреждения появления усталостных трещин, ликвидация стыков рельсов, расположенных вблизи слабых узлов прикрепления продольных балок к поперечным, усиление искривленных элементов и др.). Замену пролетных строений с большим количеством мест, требующих усиленного надзора, необходимо планировать в первую очередь.

1.10. Одним из показателей состояния пролетных строений является изменение профиля ферм. Существенные изменения профиля по всей длине или в отдельных узлах могут свидетельствовать о серьезном расстройстве прикреплений элементов. При выявлении значительных изменений профиля ферм незамедлительно должно производиться детальное обследование пролетных строений силами дорожной мостоиспытательной станции.

Результаты съемки профиля в соответствии с п. 1.4 наносят на одном чертеже с указанием даты и климатических условий съемки. При этом первоначальный профиль должен быть нанесен графически с указанием ординат во всех узлах. В дальнейшем при отсутствии значительных изменений указывают только ординаты. Сравнение ординат всех последующих съемок необходимо производить с первоначальными данными.

1.11. В старых пролетных строениях, особенно изготовленных из сварочного железа, в ряде случаев наблюдается расслоение металла, которое проявляется в виде продольных трещин вдоль проката на кромках листов или уголков. Расслоение металла может быть выявлено путем визуального осмотра, так же как обычные трещины, и по распучиванию. О глубине распространения расслоения ориентировочно можно судить по глухому звуку при остукивании места расслоения. Одиночные трещины расслоения небольшой длины, расположенные параллельно поверхности листа или уголка, не вызывают существенного ослабления сечения клепаных элементов. Такие трещины необходимо расчищать и заделывать герметиком или свинцовым суриком для предупреждения развития ржавчины и распучивания.

При наличии нескольких трещин расслоения в одном сечении, длине трещин более 30 см, значительном их распучивании, косом или ступенчатом расположении трещиин и, особенно, при выходе их на боковую поверхность необходимо незамедлительно перекрывать дефектные места накладками на высокопрочных болтах. Площадь, накладок рекомендуется принимать равной площади поврежденных листов (полок уголков) и прикреплять за пределами распространения тоещины полным количеством болтов в соответствии с указанием п„ 3.6.

Содержание

## 2. ДЕФЕКТЫ СТАРЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

### 2.1. Наиболее распространенные дефекты старых металлических пролетных строений. 
Способы их выявления и устранения

| №№ п/п |  | Характер и расположение дефектов |  | Способы выявления | Необходимые мероприятия |  | Категория дефектов (см. и. 2.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Пролетные строения со сквозными главными фермами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Главные фермы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Слабые заклепки в узлах и стыках. Наиболее подвержены расстройству заклепки в прикреплении средних раскосов и подвесок, а также шпренгелей (рис. 1), особенно в прикреплениях, работающих на одиночный срез (рис. 2). Расстройство заклепок в прикреплении раскосов обычно начинается в верхних узлах. Слабые заклепки в прикреплении раскосов и стоек способствуют появлению усталостных трещин |  |  | Визуальный осмотр, остукивание в соответствии с указаниями п. 3.1 | Замена по мере появления слабых заклепок высокопрочными болтами (см. п. 3.9). При низком классе элементов по выносливости заменяют на высокопрочные болты два-три крайних ряда заклепок независимо от их состояния |  | При одиночных слабых заклепках — II а. При ослаблении более 20% заклепок— II б |  |
| Рис.1 Элементы главных ферм, в которых наиболее вероятно ослабление заклепок: а) - в фермах с треугольной решеткой при езде понизу; б) – то же с двухраскосной решеткой; в) то же со шпренгельной решеткой |  |  |  |  | Рис.2. Прикрепление элементов в узле: а) – односрезными заклепками; б) – двухсрезными заклепками 1 – фасонка; 2 – полка раскоса; 3 – плоскости трения; 4 – накладка; 5 - прокладка |  |  |  |
| 2 | Усталостпые трещины в прикреплении элементов ферм (рис. 3). Образование усталостных трещин наиболее вероятно в тех же элементах, что и рассгройство заклепок (см. выше). Трещины могут появиться по крайнему, второму и даже по третьему рядам заклепок |  |  | Визуальный осмотр в соответствии с указаниями п. 3.2 | Засверливание и перекрытие трещин накладками на высокопрочных болтах в соответствии с указаниями пп. 3.5 и 3.6. Впредь до перекрытия трещин проведение мероприятий в соответствии с категорией дефекта |  | При длине трещин менее 10 мм — II а; при большей длине— II б; при полном разрывс элементов или их ветвей — III |  |
|  |  |  |  | Рис. 3. Усталостная трещина прикрепления раскоса: 1 – фасонка; 2 – трещина; 3 – раскос; 4 – полный разрыв уголка раскоса |  |  |  |  |
| 3 | Ослабление коррозией элементов главных ферм. Наиболее подвержены коррозии нижние пояса (включая узлы) Ц-образного сечения и одностенчатыс с большими свесами полок (рис. 4). Особое внимание необходимо обращать на состояние поясных уголков, горизонтальных листов и заклепочных головок внутри коробок поясов и на больших свесах, а также в пределах фасонок нижних горизонтальных связей между главными фермами. При запущенном содержании моста в течение длительного времени возможна значительная коррозия также и вертикальных листов элементов поясов, фасонок главных ферм и других элементов узловых соединений в нижней их части. В местах значительной коррозии возможно образование, усталостных трещин. Причиной коррозии является неудовлетворительная очистка пролетных строений от загрязнения; несвоевременное возобновление окраски и выполнение ее без должной очистки элементов от коррозии |  |  | Визуальный осмотр с очисткой наиболее ослабленных сечений от ржавчины и старой краски с замерами ослабленных сечений в соответствии с указаниями пп. 3.2 и 3.3 | Проверка грузоподъемности элементов в ослабленных сечениях, с учетом указаний п. 4.1. При необходимости усиление ослабленных сечений в соответствии с указаниями п. 3,0, а при больших объемах работ по специальному проекту. Впредь до усиления проведение мероприятий в соответствии с категорией дефекта. При достаточной грузоподъемности тщательная очистка элементов от ржавчины и окраска их. В местах застоя воды в коробках нижних поясов устройство дополнительных дренажных отверстий диаметром не менее 23 мм с раззенковкой. Заклепки, головки которых поражены корразией больше чем на половину высоты, подлежат замене (по одной) на высокопрочные болты |  | При достаточной грузоподъемности для пропуска обращающейся нагрузки с учетом перспективы — 1, только обращающейся нагрузки — II а; при недостаточной грузоподъемности -II б или III в зависимости от степени ослабления |  |
| а) |  |  |  |  | б) |  |  |  |
| Рис.4. Элементы главных ферм, наиболее подверженные коррозии: а) – нижний пояс коробчатого сечения; б) – нижний пояс таврового сечения с большими свесами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Распучивание ржавчиной элементов главных ферм. Распучивание обычно происходит при большом шаге связующих заклепок (рис. 5) и наличии конструктивных «мешков» (рис. 6). Распучиванию способствует запущенность в окраске и неудовлетворительное ее выполнение |  |  | Визуальный осмотр; удаление ржавчины в наиболее распученных местах и измерение ослабленных сечений | Проверка влияния ослабления элементов коррозией на их грузоподъемность и при необходимости усиление их с учетом указаний п. 3.3, Впредь до усиления проведение мероприятии в соответствии с категорией дефекта. При достаточной грузоподъемности предупреждение дальнейшего распучивания элементов удалением ржавчины па глубину не менее 1 см; заделка щели герметиком (У-30М, КМ-0,5, эластосил 11-01в) с последующей окраской. При необходимости проведение других мероприятий по специальному проекту с учетом предполагаемого срока службы пролетного строения |  | При достаточной грузоподъемности с учетом ослабления — I. При недостаточной грузоподъемности в зависимости от степени ослабления — II или III |  |
| Рис.5. Распучивание клепаного элемента |  |  |  |  |  |  |  | Рис.6. Конструктивные «мешки» в узле |
| 5 | Искривления элементов ферм или отдельных ветвей (рис. 7). Искривление обычно является следствием повреждений элементов негабаритными грузами, но может произойти из-за потери устойчивости сжатых элементов. Наиболее опасны искривления сжатых и сжатовытяпутых элементов особенно при неисправности соединительной решетки |  |  | Визуальный осмотр и измерение стрелы искривления с помощью натянутой проволоки (см. рис.7) | При стреле искривления сжатых или сжатовытянутых элементов менее 1/30 высоты сечения как в плоскости, так и из плоскости фермы (для коробчатых элементов 1/15 высоты сечения из плоскости фермы), а растянутых элементов 1/10 высоты сечения—наблюдения за состоянием элементов с измерением стрелы искривления не ре же двух раз в год (при периодических осмотрах). Незамедлительное устранение неисправностей соединительной решетки (искривлений, разрывов, слабых заклепок) в сжатых элементах. При больших искривлениях — оценка расчетом влияния искривлений на грузоподъемность элементов в соответствии с указаниями п. 4.1 и принятие при необходимости соответствующих мер (выправление или усиление элементов; устранение неисправностей или усиление соединительной решетки) по специальным проектам. До проведения расчетов пропуск поездов не разрешается |  | При исправной соединительной решетке—1; при наличии дефектов соединительной решетки сжатых элементов в плоскости изгиба — II При достаточной грузоподъемности элементов с учетом искривления — II а; при недостаточной грузоподъемности — II б или III |  |
| 6 | Искривление, разрыв элементов соединительной решетки, ослабление заклепок прикрепления. Неисправности соединительной решетки наиболее опасны в сжатых элементах, особенно при наличии в них искривлений |  |  | Визуальный осмотр; остукивание заклепок прикрепления в соответствии с указаниями п. 3.1 | Замена дефектных элементов новыми из уголков сечением не менее 63-Т-бЗХ Х6 или 63+4UXfi "а высокопрочных болтах в соответствии с п. 3.8. При плоской соединительной решетке в случае искривления диагоналей уголки могут ставиться вместо одной диагонали. Замена слабых заклепок высокопрочными болтами. Впредь до замены проведение мероприятий в соответствии с категорией дефекта |  | При ослаблении заклепок и повреждении отдельных элементов решетки — II а. При повреждении нескольких элементов соединительной решетки сжатых элементов — II б или III (при искривлении элементов) |  |
| 7 | Местные повреждения (погнутости, вмятины, пробоины и др.) элементов или отдельных ветвей |  |  | Визуальный осмотр; измерение величин дефектов и их расположение | Оценка влияния повреждения на грузоподъемность элементов в соответствии с указаниями п. 4.1. При недостаточной грузоподъемности усиление поврежденных мест накладками по специальному проекту. Впредь до усиления проведение мероприятий в соответствии с категорией дефекта. При достаточной грузоподъемности зачистка надрывов на кромках и в других местах, где они могут привести к образованию трещин в растянутых элементах |  | При достаточной грузоподъемности элементов с учетом повреждения—I; при недостаточной грузоподъемности в зависимости от степени повреждения - II или III |  |
| Рис.7. Искривление элемента фермы: f – стрела прогиба; l- длина искривления; h- наибольшая ширина сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рис.8. Трещины в элементах, усиленных сваркой (примеры): А – в месте приварки соединительной решетки; б - в месте приварки накладок усиления уголков прикрепления продольной балки к поперечной; в – в месте приварки соединительной планки между ветвями; г – в вертикальном листе нижнего пояса фермы у сварного шва прикрепления раскоса |  |  |  |
| 8 | Трещины в элементах пролетных строений, усиленных сваркой. Образование трещин возможно как в сварных швах, так и в основном металле. Наиболее опасны трещины в основном металле, образование которых наиболее вероятно в растянутых и сжатовытянутых элементах в местах резких изменений сечений, приварки планок, накладок, диафрагм и других элементов, а также у концов фланговых швов (рис. 8) |  |  | Визуальный осмотр и соответствии с указаниями п. 3.2 | Засверливание и перекрытие трещин в основном металле накладками на высокопрочных болтах в соответствии с рекомендациями ни. 3.5 и 3.6. При наличии трещин в сварных швах усиление соединений постановкой высокопрочных болтов. Впредь до усиления проверка грузоподъемности элементов в сечениях, ослабленных трещинами согласно указаниям п. 4.1, проведение мероприятий в соответствии с категорией дефекта |  | При достаточной грузоподъемности элементов с учетом ослабления сечения трещинами — II а. При недостаточной грузоподъемности — II б или III в зависимости от ослабления сечения |  |
| ### Связи между главными фермами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ослабление заклепок в прикреплениях и пересечении элементов связей. Наиболее вероятно ослабление заклепок в элементах связей, сильно колеблющихся при проходе поездов |  |  | Визуальный осмотр и остукивание в соответствии с указаниями п. 3.1 | Замена слабых заклепок высокопрочными болтами в соответствии с указаниями п. 3.9 |  | При ослаблении отдельных заклепок - II а; при ослаблении большого количества (более 30%) заклепок в нескольких панелях — II б |  |
| 10 | Трещины и разрывы элементов связей. Образование трещин и разрывы наиболее вероятны при значительном повреждении элементов коррозией и колебании их при проходе поездов |  |  | Визуальный осмотр и соответствии с указаниями п. 3.2 | Перекрытие трещин и мест разрыва накладками в соответствии с указаниями п. 3.6. При значительном поражении элементов связей коррозией замена дефектных элементов полностью или на части длины с устройством стыков (п. 3.7), очистка от ржавчины и окраска |  | При наличии трещин и разрыва элементов в одной панели — I. При разрыве элементов в нескольких панелях — II б |  |
| 11 | Коррозия элементов связей. Наиболее подвержены коррозии элементы горизонтальных связей, особенно фасонки, в уровне проезда. Развитие коррозии связано с неудовлетворительной очисткой элементов связей от загрязнения, несвоевременной окраской их и выполнением окраски без должной очистки элементов от ржавчины |  |  | Визуальный осмотр в соответствии с указаниями и. 3.3 | Замена сильно пораженных коррозией (более 50%) элементов связей полностью или частично (см. п. 3.7). Очистка сохраняемых элементов от ржавчины и окраска их |  | I I a |  |
| 12 | #### Распучивание элементов связей |  |  | Визуальный осмотр | Предупреждение дальнейшего расиучивания путем удаления ржавчины на глубину не менее 1 см, заделка щели герметиком (У-ЗОМ, КМ-0,5, эластосил 11-01в) с последующей окраской |  | I |  |
| Проезжая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Слабые заклепки и заклепки с оторванными головками в прикреплении продольных балок к. поперечным. Наиболее подвержены ослаблению заклепки в стенке поперечной балки, особенно при отсутствии рыбок |  |  | Визуальный осмотр и остукивацие в соответствии с указаниями п. 3.1 Наблюдение за поведением прикреплений под проходящими поездами | Замена слабых заклепок и заклепок с оторванными головками высокопрочными болтами в соответствии с указаниями п. 3.9 |  | При одиночных заклепках — II а; при ослаблении более 20% заклепок— II б |  |
| 14 | Слабые заклепки в прикреплении верхних поясных уголков продольных балок к вертикальному листу; при ослаблении большого количества заклепок перемещение поясных уголков но вертикальному листу (рис. 9) при проходе поезда |  |  | То же | Замена слабых заклепок высокопрочными болтами в соответствии с указаниями п. 3.9 |  | При ослаблении отдельных заклепок — II а; при перемещении поясных уголков по вертикальному листу — II б |  |
| Рис. 9. Перемещение поясного уголка продольных балок (ферм) по вертикальному листу |  |  |  |  |  |  | Рис.10. Трещины в уголках прикрепления продольных балок к поперечным |  |
| 15 | Трещины в уголках прикрепления продольных балок к поперечным (рис. 10). Образование трещин наиболее вероятно при отсутствии рыбок, малой толщине уголков (менее 12 мм), а также низкой грузоподъемности (классе) прикрепления |  |  | Визуальный осмотр в соответствии с указаниями п. 3.2 | При небольшой длине трещины (до 5 см) засверливание концов в соответствии с указаниями п. 3.5 и установление наблюдений за ее состоянием. В случае дальнейшего развития трещины или Обнаружения трещины длиной более 5 см замена обоих уголков прикрепления новым сечением не менее 100+100Х12 мм с постановкой высокопрочных болтов согласно указаниям п. 3.9. В пролетных строениях, подлежащих длительной эксплуатации (более 10 лет), при появлении трещин в уголках прикрепления нескольких балок следует произвести в плановом порядке замену уголков прикрепления всех балок независимо от наличия трещин |  | При длине трещины менее 5 см— II а; при большей длине — II б |  |
| 16 | Продольные, трещины и выколы в горизонтальных полках поясных уголков и горизонтальных листах верхнего пояса продольных балок обычно под мостовыми брусьями (рис. 11). Трещины и выколы наиболее вероятны при отсутствии горизонтальных лнстоп и значительной коррозии элементов верхнего пояса, на мостах, расположенных на грузонапряжеиных участках |  |  | Визуальный осмотр в соответствии с указаниями п. 3.2 | Перекрытие отдельных выколов и трещин (с предварительным засверливанием) накладками на высокопрочных болтах в соответствии с указаниями п. 3.6. Сильно пораженные коррозией поясные уголки при наличии трещин следует заменять новыми толщиной не менее. 12 мм. Устранение неисправностей мостового полотна в соответствии с п. 1.8. Впредь до усиления проверка грузоподъемности продольных балок в сечении, ослабленном трещинами или выколами, согласно указаниям п. 4.1 и проведение мероприятий в соответствии с категорией дефекта, В пролетных строениях, подлежащих длительной эксплуатации, в случае появления трещин в отдельных балках следует в плановом порядке заменять поясные уголки па новые толщиной не менее 14 мм или укладывать горизонтальные листы на всех балках независимо от наличия трещин |  | При достаточной грузоподъемности продольных балок с учетом ослабления верхних поясов трещинами и выколами для пропуска обращающейся нагрузки — II а; при недостаточной грузоподъемности в зависимости от степени ослабления — II б или III |  |
| Рис. 11. Продольные трещины и выколы в поясных уголках продольных балок (ферм): 1 – трещина; 2 – выкол |  |  |  |  | Рис. 12. Поперечные трещины в нижних поясных уголках продольных балок (ферм): 1 – трещина; 2 – очаг коррозии |  |  |  |
| 17 | Поперечные трещины в нижних поясных уголках продольных и поперечных балок (рис 12). Появление трещин наиболее вероятно в средней части балок в местах очаговых коррозионных повреждений (в местах примыкания фасонок связей, ребер жесткости и других элементов, способствующих задержке загрязнений и влаги и развитию коррозии) |  |  | Визуальный осмотр с очисткой мест возможного развития трещин от ржавчины в соответствии с указаниями п. 3.2 | Перекрытие трещины накладками па высокопрочных болтах в соответствии с указаниями п. 3.6. Одновременно накладки следует поставить в других местах очаговой коррозии с ослаблением сечения, близким к месту образования трещины, для предупреждения появления новых трещин. Впредь до усиления проверка грузоподъемности балок в ослабленном сечении согласно указаниям п. 4.1 и проведение мероприятий в соответствии с категорией дефекта |  | При достаточной грузоподъемности балок с учетом ослабления трещинами для пропуска обращающейся нагрузки — II а; при недостаточной грузоподъемности в зависимости от степени ослабления— II б или III |  |
| 18 | Поперечные трещины в поясных уголках поперечных балок. Появление трещин наиболее вероятно в пролетных строениях длиной более 45 м в концевых и ближайших к ним поперечных балках, а также в поперечных балках вблизи разрывов проезжей части (рис. 13) |  |  | То же | Засверливание концов трещин в соответствии с указаниями п. 3.5 и наблюдение за их состоянием. При дальнейшем развитии трещин усиление балок по специальному проекту |  | I |  |
| Рис.13. Поперечные трещины в поясных уголках поперечных балок: А – план проезжей части; б – деталь узла 1; 1 – места возможного появления трещин; 2 – разрыв продольных балок; 3 – ферма; 4 – поперечная балка; 5 - трещина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Трещины в рыбках (рис. 14) и в рыбках-фасонках (рис. 15). Появление трещин наиболее вероятно при запущенности окраски и нерегулярной очистке проезжей части от грязи, а также при неправильной прирубке мостовых брусьев с опиранием их на свесы рыбок-фасонок |  |  | Визуальный осмотр мест возможного образования трещин в соответствии с указаниями п. 3.2 со сдвижкой при необходимости мостовых брусьев | Замена дефектных рыбок новыми на высокопрочных болтах с учетом указаний п. 3.6. Впредь до замены выполнение мероприятий в соответствии с категорией дефекта |  | При длине трещины до 5 см — II а; при большей длине — II б |  |
| Рис. 14. Трещины в рыбках |  |  |  |  | Рис. 15. Трещины в рыбках-фасонках |  |  |  |
| 20 | Трещины в вертикальных листах продольных балок (в местах прикрепления их к поперечным). Образование трещин по рис. 16, а наиболее вероятно при отсутствии рыбок прикрепления продольных балок, а также длительной эксплуатации прикреплений с лопнувшими рыбками или слабыми заклепками в рыбках; трещины по рис. 16, б являются следствием ослабления заклепок в стенке продольной балки |  |  | Визуальный осмотр, в том числе при проходе поездов в соответствии с указаниями п. 3.2 | Усиление балок постановкой накладок на высокопрочных болтах в соответствии с указаниями п. 3.6. Впредь до усиления засверливание концов трещин и проведение мероприятий в соответствии с категорией дефекта. В случае наличия трещин в нескольких балках и предполагаемой длительной эксплуатации пролетных строений целесообразно усиление прикреплений независимо от наличия трещин в вертикальном листе |  | При длине трещины до 10 см и постоянном надзоре— II б; при большей длине— III |  |
|  |  |  |  |  | Рис. 16. Трещины в вертикальных листах продольных балок: А – в месте обрыва поясного уголка; б – при ослаблении заклепок в стенке продольной балки |  |  |  |
| 21 | Трещины, выколы и неплотности в местах этажного опирания продольных балок на поперечные. Ослабление, отрыв головок заклепок прикрепления. Трещины и выколы обычно наблюдаются в уголках продольных балок (рис. 17, а), но могут быть и в верхних поясах поперечных балок (рис. 17, б). Аналогичные дефекты могут быть в месте этажною опирания поперечных балок на главные фермы |  |  | Визуальный осмотр мест сопряжения, в том числе при проходе поезда в соответствии с указаниями п. 3.2 | Замена дефектных заклепок обычными болтами с пружинными шайбами. Засверливание трещин и наблюдение за их состоянием. Устранение неплотностей постановкой прокладок. При дальнейшем развитии трещин или выявлении выколов или больших трещин усиление мест опирания по специальному проекту |  | При ослаблении заклепок и наличии отдельных трещин дли-пой до 5 см — II а; при большом количестве трещин, наличии выколов и трещин длиной более 5 см— II б |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рис. 17. Трещины и выколы в местах этажного опирания продольных балок: А – в элементах продольных балок; Б – в элементах поперечных балок; 1 – ферма; 2 – продольная балка; 3 – поперечная балка; Условные обозначения: Высокопрочные болты по старым дырам; Высокопрочные болты по новым дырам; Существующие заклепки |  |
| 22 | Коррозия элементов и заклепок продольных и поперечных балок. Наиболее подвержены коррозии горизонтальные листы и уголки (при отсутствии листов) верхних поясов продольных балок, фасонки и элементы связей между продольными балками, верхние рыбки. В сквозных поперечных балках сильно ржавеют верхние пояса, особенно при укладке на них мостовых брусьев, и нижние узлы |  |  | Визуальный осмотр в соответствии с указаниями п. 3.3. Замеры ослабленных сечений несущих элементов | Уточнение грузоподъемности несущих элементов с учетом ослабления коррозией. При недостаточной грузоподъемности замена или усиление проржавевших элементов по специальному проекту. Впредь до выполнения этих работ проведение мероприятий в соответствии с категорией дефекта. Замена заклепок с головками, пораженными ржавчиной более чем на половину высоты, высокопрочными болтами. Замена сильно проржавевших фасонок и элементов связей между продольными балками. В случае отсутствия необходимости замены или усиления элементов и заклепок принятие мер по предупреждению дальнейшего развития коррозии путем очистки и окраски |  | При достаточной грузоподъемности несущих элементов с учетом Ослабления для пропуска обращающейся нагрузки с учетом перспективы - I, только обращающейся нагрузки — II а; при недостаточной грузоподъемности в зависимости от степени ослабления — II б или III. При сильной коррозии элементов связей между продольными балками и головок заклепок — II а |  |
| 23 | Трещины, выколы и разрывы в фа-сопках, распорках, диагоналях верхних продольных связей между продольными балками (рис. 18). Указанные дефекты обычно являются следствием опирания мостовых брусьев на элементы связей, образованию трещин способствует коррозия элементов. При сильной коррозии возможны разрывы элементов связей при отсутствии опирания на них мостовых брусьев |  |  | Визуальный осмотр в соответствии с указаниями п. 3.2 | Засверливание трещин в фасонках, вызванных опиранием мостовых брусьев на элементы связей. Устранение опирания мостовых брусьев на элементы связей устройством соответствующих врубок во всех местах независимо от наличия трещин. При наличии выколов и разрывов в фасонках, распорках и диагоналях связей, а также при продолжении развития засверленных трещин в фасонках замена дефектных элементов новыми |  | При наличии трещин, а также одиночных выколов и разрывов элементов — II а; при выколах и разрывах в нескольких панелях связей — II б |  |
|  |  |  |  | Рис.18. Трещины и выколы в элементах связей между продольными балками |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рис.19. Расстройство опирания продольных балок в месте разрыва проезжей части |  |  |  |
| 24 | Слабые заклепки в прикреплении продольных и поперечных связей продольных балок. Расстройству заклепок способствует онирание мостовых брусьев на элементы верхних связей |  |  | Визуальный осмотр в соответствии с указаниями п. 3.1 | Замена слабых заклепок высокопрочными болтами. Устранение опирания мостовых брусьев на элементы связей устройством в них соответствующих врубок во всех местах независимо от наличия слабых заклепок |  | II а |  |
| 25 | Расстройство опирания продольных балок в местах разрыва проезжей части (рис. 19). Наиболее часто наблюдается неплотное опиранис балок и ослабление болтов крепления. В листовых шарнирах возможны разрывы, трещины и ослабление заклепок прикрепления. Возможны также другие дефекты (ослабление заклепок прикрепления столиков, трещины) |  |  | Визуальный осмотр мест опирания при проходе поезда | Устранение неплотностей постановкой металлических прокладок соответствующей толщины. Подтягипание болтов крепления. Рекомендуется постановка болтов с пружинными шайбами. Листовые шарниры, имеющие разрывы и трещины, должны быть заменены новыми, а слабые заклепки—высокопрочными болтами. При этом второй конец листового шарнира необходимо прикреплять при загруженных продольных балках (с помощью домкратов или подвижной нагрузки). При других дефектах — замена слабых заклепок, засверливание и перекрытие трещин. Впредь до устранения дефектов проведение мероприятий в соответствии с их категорией |  | При расстройстве опирания и разрыве листового шарнира — II б. При других дефектах — аналогично соответствующим дефектам в других местах |  |
| 26 | Местные повреждения (погнутости, вмятины, пробоины, выпучивание стенки и др.) в продольных и поперечных балках |  |  | Визуальный осмотр, измерение величины и расположения дефектов | Оценка влияния повреждения на грузоподъемность продольных и поперечных балок в соответствии с указаниями п. 4.1. При недостаточной грузоподъемности усиление поврежденных мест по специальному проекту. Впредь до усиления проведение мероприятий в соответствии с категорией дефекта. При достаточной грузоподъемности зачистка металла в местах надрывов и других повреждений, которые могут привести к образованию трещин |  | При достаточной грузоподъемности балок с учетом повреждений- I; при недостаточной грузоподъемности в зависимости от степени повреждения — II или III |  |
| II. Пролетные строения с ездой поверху со сплошной стенкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Слабые заклепки в прикреплении верхних поясных уголков к вертикальному листу; при ослаблении большого количества заклепок перемещение поясных уголков по вертикальному листу при проходе поездов |  |  | Визуальный осмотр и остукивание заклепок в соответствии с указаниями п. 3.1 Наблюдение за поведением прикреплений при проходе поездов | Замена слабых заклепок высокопрочными болтами в соответствии с указаниями п. 3,9. Впредь до замены заклепок проведение мероприятий в соответствии с категорией дефекта |  | При ослаблении отдельных заклепок— II а. При перемещении поясных уголков по вертикальному листу—II б |  |
| 28 | Трещины и выколы в горизонтальных полках поясных уголков н в горизонтальных листах верхнего пояса, аналогичные таким ж о дефектам в поясных уголках продольных балок (см. рис. 11). Трещины и выко-лы наиболее вероятны при отсутствии горизонтальных листов и значительной коррозии элементов верхнего пояса .на мостах, расположенных на грузонапряженных участках |  |  | Визуальный осмотр в соответствии с указаниями и. 3.2 | Перекрытие отдельных трещин (с предварительным засверливанием) и выколов накладками на высокопрочных болтах в соответствии с указаниями п. 3.6. Устранение неисправностей мостового полотна в соответствии с п. 1.8. Впредь до усиления проверка грузоподъемности пролетных строений в сечениях, ос лабленных трещинами н выколамн, согласно указаниям п. 4.1 и проведение мероприятий в соответствии с категорией дефекта. При сильной коррозии верхних поясов и наличии большого количества трещин (выколов), замена пролетных строений на новые железобетонные или металлические с проведением впредь до замены отмеченных выше мероприятии |  | При достаточной грузоподъемности пролетных строений с учетом ослабления трещинами и выходами — II а. При недостаточной грузоподъемности в зависимости от степени ослабления— II б или III |  |
| 29 | Поперечные трещины в нижних поясах, аналогичные трещинам в проезжей части (см. рис. 12). Появление трещин наиболее вероятно в поясных уголках при отсутствии горизонтальных листов в средней части балок, а также в опорных сечениях в местах сильной очаговой коррозии (в местах примыкания фасонок связей, ребер жесткости и других, способствующих задержке загрязнений и влаги и развитию коррозии) |  |  | Визуальный осмотр с очисткой мест возможного развития трещин от ржавчины в соответствии с указаниями п. 3,2 | Перекрытие трещин накладками на высокопрочных болтах в соответствии с указаниями и. 3.6. Одновременно накладки ставят в других местах очаговой коррозии с подобным ослаблением для предупреждения появления новых трещин. Впредь до перекрытия трещин оценка их влияния на грузоподъемность пролетных строений согласно указаниям п. 4.1 и проведение мероприятий в соответствии с категорией дефекта. При указанных дефектах следует предусматривать замену пролетных строений на новые железобетонные или металлические |  | При возможности пропуска обращающейся нагрузки без ограничения скорости II а; при невозможности — II б или III в зависимости от степени ослабления сечения |  |
| 30 | Коррозия элементов пролетных строений. Наиболее подвержены коррозии горизонтальные листы и уголки (при отсутствии листов) верхних поясов, фасонки и элементы связей между балками. Причиной коррозии является запущенность содержания (неудовлетворительная очистка от загрязнения, несвоевременное возобновление окраски и выполнение ее без должной очистки конструкций от ржавчины) |  |  | Визуальный осмотр в соответствии с указаниями п. 3.3. Замеры ослабленных сечений несущих элементов | Уточнение грузоподъемности пролетного строения с учетом ослабления сечения коррозией. При недостаточной грузоподъемности усиление или замена проржавевших элементов в соответствии с указаниями п. 3.6 или по специальному проекту. Впредь до выполнения этих работ проведение мероприятий в соответствии с категорией дефектов. Замена сильно проржавевших фасонок и связей между главными фермами. Замена на высокопрочные болты заклепок с головками, пораженными ржавчиной более чем на половину высоты. В случае отсутствия необходимости замены или усиления дефектных элементов и заклепок принятие мер по предупреждению дальнейшего развития коррозии путем удаления ржавчины и тщательной окраски. Сильно пораженные коррозией пролетные строении особенно малых пролетов следует заменять на новые железобетонные или металлические |  | При достаточной грузоподъемности пролетных строений с учетом ослабления для пропуска обращающейся нагрузки с учетом перспективы — I, только обращающейся нагрузки — II а; при недостаточной грузоподъемности в зависимости от степени ослабления - II б или III. При сильной коррозии элементов связей — II а или 116 |  |
| 31 | Трещины, выколы и разрывы в элементах (фасонках, распорках, диагоналях) верхних продольных связей. Указанные дефекты обычно являются следствием опирания мостовых брусьев на элементы связей. Образованию трещин способствует коррозия элементов. При сильной коррозии возможны разрывы элементов связей и без опирания на них мостовых брусьев |  |  | Визуальный осмотр в соответствии с указаниями п. 3.2 | Засвсрливание трещин в фасонках, вызванных опиранием мостовых брусьев на элементы связей. Устранение опирапия мостовых брусьев на связи устройством в них соответствующих врубок во всех местах независимо от наличия трещин. При наличии выколов и разрывов, а также при дальнейшем развитии засверленных трещин замена дефектных элементов новыми. При сильной коррозии и наличии разрывов в элементах связей следует рассмотреть вопрос о целесообразности замены пролетных строений |  | При наличии трещин, а также одиночных выколов и разрывов элементов — II а; при выколах и разрывах в нескольких панелях связей— II б |  |
| III. Опорные части |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Угон и перекос катков (рис. 20). Основной причиной угона и перекоса катков является неудовлетворительное содержание опорных частей (загрязнение и ржавление плоскостей катания и самих катков) Рис. 20. Перекос и угон круглых катков |  |  | Визуальный осмотр. Замеры положения катков и центров балансиров. | Выправление катков соответствии с указаниями п. 3.10 с тщательной очисткой плоскостей катания и катков от загрязнения и ржавчины и натиранием их графитом |  | II а |  |
| 33 | Срез болтов соединительных планок срезных катков; развал катков (рис.21) |  |  | Визуальный осмотр | Выправка катков в соответствии с указаниями н. 3.10 и постановка новых болтов в соединительных планках; очистка плоскостей катания и катков от загрязнения и натирка их графитом. При замене болтов в соединительных планках рекомендуется ставить высокопрочные болты или болты большего диаметра. При повторном срезании болтов проведение мероприятий по специальному проекту |  | II а |  |
| 34 | Трещины в опорных плитах и подферменниках (рис. 22) |  |  | Визуальный осмотр, наблюдение за поведением трещины при проходе поездов | Замена лопнувших опорных плит. Укрепление подферменннков металлическими хомутами или железобетонными обоймами по специальному проекту |  | При одиночных трещинах — II а При большом количестве трещин или наличии выколов в подферменниках — II б или III в зависимости от количества и характера трещин и выколов |  |
|  |  |  |  | Рис. 21. Срез болтов соединительных планок. Развал срезных катков. |  |  | Рис. 22. Трещины в опорных плитах и поферменниках |  |
| 35 | Неплотное опирание пролетных строений на опорные части или опорных частей на подферменники. Неплотности могут привести к появлению и быстрому развитию трещин в подферменниках н элементах опорных частей |  |  | Визуальный осмотр, наблюдение за состоянием мест опирания при проходе поезда | Устранение неплотностей подкладкой металлических листов соответствующей толщины |  | II а |  |
| 36 | Образование в опорных плитах Катковых опорных частей «канавок» под катками |  |  | Визуальный осмотр, измерение глубины «канавок» | Замена опорных плит по специальному проекту |  | II а |  |

Содержание

## 2.2. Категории дефектов старых металлических пролетных строений

| Категория дефектов | Характеристика категорий дефектов | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| I | Дефекты, существенно не влияющие на несущую способность элементов, дальнейшее развитие которых не исключено | Проведение наблюдений за дефектными элементами в соответствии с указаниями п. 2,1, но не реже чем при каждом текущем и периодическом осмотрах. Предупреждение дальнейшего развития дефектов проведением особо тщательного текущего содержания и ремонта |
| IIа, IIб | Дефекты, существенно снижающие несущую способность элементов, но допускающие эксплуатацию пролетных строений без ограничения движения поездов (категория II а) или с ограничениями (категория II б) | Устранение дефектов в соответствии с указаниями п. 2.1. Впредь до их устранения введение, в случае необходимости, ограничений движения поездов снижение скорости, запрещение пропуска тяжелых (транспортеров и др.) и проведение специальных наблюдений за состоянием дефектных элементов. Сроки устранения дефектов, а также условия движения поездов и порядок специального надзора за дефектными элементами устанавливаются начальником дистанции пути или, в сложных случаях, начальником мостоиспыта-тельной станции с учетом указаний п. 2.1 |
| III | Дефекты, при наличии которых эксплуатация пролетных строений недопустима или требуется их специальное обследование и испытание для решения вопроса о возможности и условиях эксплуатации | Закрытие движения поездов. Немедленное принятие мер по устранению дефектов или временному подкреплению дефектных элементов с целью быстрейшего открытия движения поездов. В случае необходимости уточнения опасности дефекта срочное проведение силами дорожной мостоиспытательной станции или специалистов дороги и других организаций специального обследования (при необходимости испытания) дефектных элементов с проведением соответствующих расчетов |

## 3. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ

Содержание

### 3.1. Проверка заклепочных соединений

Слабые заклепки выявляют визуальным осмотром и остукиванием заклепочных головок специальным молотком массой  0 2_ 0,3 кг.

При визуальном осмотре в труднодоступных местах можно использовать бинокли. Признаком ослабления заклепки служат ржавые венчики вокруг заклепочных головок, а также ржавые потеки по поверхностям элементов.

Рис. 23. Остукивание заклепок молотком

При остукивании заклепок с противоположной стороны заклепочной  головки прикладывают палец или специальный  боек (рис. 23). Слабая заклепка при остукивании  издает глухой звук, палец ощущает смещение головки,  боек при остукивании отскакивает. Остукивание необходимо осуществлять в случае сомнения в состоянии заклепок при визуальном осмотре. В местах, где рас-стройство заклепок наиболее вероятно (см. п. 2.1),  остукивание необходимо выполнять во всех случаях независимо от результатов внешнего осмотра.

При сильном расстройстве заклепочных соединений могут наблюдаться перемещения частей стыкуемых элементов под проходящими поездами, что можно заметить визуально или ощутить, прикладывая палец в месте возможных перемещений. Состояние заклепочных соединений должно быть тщательно проверено пря каждой полной или частичной окраске пролетного строения.

Содержание

### 3.2. Выявление трещин в металле

Выявление трещин в металле осуществляется визуальным осмотром по ржавому налету и повреждению окрасочного слоя вдоль трещин. При наличии в краске трещин или следов проступающей ржавчины краска должна быть очищена, а поверхность обнаженного металла осмотрена с помощью лупы. Если после тщательного осмотра остается неуверенность в наличии трещины, необходимо узким острым зубилом срубить тонкую стружку с поверхности металла по направлению предполагаемой трещины.

Стружку срубают таким образом, чтобы предполагаемая трещина приходилась примерно посередине ширины стружки. Раздваивание срубаемой стружки по линии предполагаемой трещины подтверждает наличие последней. Срубание должно производиться с большой осторожностью, во избежание недопустимого повреждения металла.

В местах возможного образования усталостных трещин (см. п. 2.1) необходимо очищать металл от краски и проверять его состояние независимо от наличия визуальных признаков трещин. После очистки указанные места покрывают прозрачным лаком для предохранения от коррозии и для дальнейших наблюдений.

При обнаружении трещин в металле необходимо измерять и  фиксировать в документации их расположение и длину (с точностью до 5 мм).

Содержание

### 3.3. Выявление коррозионных повреждений

Выявление коррозионных повреждений производится визуальным осмотром с тщательной очисткой от продуктов коррозии и краски в наиболее ослабленных сечениях и измерением толщины сохранившегося металла с помощью штангенциркуля, нутромера, линейки, угольника и др. с точностью до 1,0 мм.

Толщину пораженных коррозией листов и уголков необходимо измерять в нескольких точках, как правило, не более чем через 10 см по ширине листа или поперек полок уголка и во всех значительных очагах коррозии с замерами протяженности очага. При затруднении определения повреждения элементов коррозией непосредственным измерением, например в нижних горизонтальных листах внутри коробчатых сечений, можно высверливать отверстия диаметром 6—8 мм и измерять толщину листа штангенциркулем. После измерения отверстия необходимо зашпаклевать.

Рис. 24. Определение сечения элементов, ослабленных коррозией (пример для одного вертикального и верхнего горизонтального листа коробки нижнего пояса)

Для определения площади ослабленного коррозией элемента принимается средняя измеренная толщина. В случае наличия значительных очагов коррозии определяются площади характерных участков (по средней толщине этих участков), которые затем суммируются.  Так, например, для сечения, показанного на рис. 24 площадь сечения вертикального листа равна

0,9*25+5 0,8+0,5+0,73+10*1,0 = 35,83 м3

площадь сечения верхнего горизонтального листа составит

5*0,7+1,02+21∗1,2+110,7+0,5+0,73+21∗1,2+5∗1,0+0,92 = 66,36 см2

При выявлении наиболее ослабленных сечений необходимо иметь в виду, что разрушение клепаных элементов может произойти не только по нормальному (перпендикулярному к элементу) сечению.

Например, при большом ослаблении верхних поясных уголков продольной балки в разных местах (рис. 25) может произойти разрушение по наиболее ослабленному сечению каждого уголка со срезом расположенных между ними поясных заклепок (на рис. 25 показано жирной линией).

Рис. 25. Опасные ослабления элементов в разных сечениях (пример для верхнего пояса продольной балки при наличии выколов)

Содержание

### 3.4. Замена слабых заклепок высокопрочными болтами

Замену слабых заклепок высокопрочными болтами производят последовательно, в промежуток (интервал) между поездами.  Не допускается одновременное удаление более одной заклепки.

Во избежание повреждения стенок заклепочных отверстий или расстройств соседних заклепок головки заклепок, подлежащих смене, рекомендуется удалять с помощью газовой резки ияи высверливанием. При небольшом количестве заменяемых заклепок допускается удаление их с помощью острого узкого зубила (крейцмесселя) — с разрезкой головки на четыре сектора  и удалением их по одному. После срезки головки стержень заклепки выбивают из отверстия с помощью бородка; при затруднениях с выбивкой стержень высверливают.

Высокопрочные болты подбираются необходимой длины по толщине соединяемого пакета и ставятся в соответствии с указаниями п. 3.9.

Содержание

### 3.5. Засверливание концов трещин и наблюдение за ними

Небольшие (менее 10 мм по длине) трещины на кромках элeментов рекомендуется удалять наждачным кругом или острым зубилом с последующей зачисткой в соответствии с рис. 26. а

Трещины длиной более 10 мм, за исключением трещин  выходящих на заклепочное отверстие,  необходимо для прекращения дальнейшего их развития засверливать. При этом прежде всего надлежит точно установить и отметить керном конец  (концы) трещины, а затем просверлить в этом месте (местах) отверстия диаметром  14—18  мм на всю толщину листа или уголка имеющего трещину (рис. 26, б, в).

Засверленные трещины, которые по их расположению, и грузоподъемности элементов могут быть оставлены не перекрытыми должны находиться под постоянным наблюдением (не реже чем при каждом текущем и периодическом осмотрах).  При этом надлежит следить, не распространяется ли трещина  дальше отверстия в соответствии с п. 3.2.

Порядок наблюдения после эасверливания за трещинами, подлежащими перекрытию накладками, впредь до постановки последних должен устанавливаться в зависимости от влияния трещины на грузоподъемность элементов, но не реже одного  раза в сутки.

|  | Рис. 26. Удаление трещин на кромках (а) и засверливание концов трещин с двух сторон (б) и с одной стороны (б) |
| --- | --- |

Содержание

### 3.6.  Перекрытие трещин и других дефектов накладками

Общие указания.  Для перекрытия трещин и других дефектов в элементах металлических пролетных строений в зависимости от конструктивных особенностей могут применяться плоские и уголковые  двусторонние или односторонние накладки. Предпочтительнее применение двухсторонних накладок, обеспечивающих  передачу усилий н работу болтов. Для накладок допускается использовать сталь марки СтЗ по ГОСТ 380—71 всех категорий или любую другую сталь лучшего качества.

Размеры накладок назначаются в зависимости от размеров перекрываемых элементов и количества болтов, подлежащие постановке, в соответствии с приведенными ниже указаниями или по специальному проекту.

Резка металла при заготовке накладок может производиться пилами, газовыми резаками, а при их отсутствии с помощью зубил или рубильных молотков; резка электрической дугой не допускается.  Кромки металла после газовой резки и рубки зубилом подлежат дополнительной обработке строжкой или наждачным кругом на необходимую глубину (после газовой резки не менее 2 мм).

Отверстия в накладках сверлят при их заготовке по разметке или шаблону, снятому с натуры, в случае необходимости постановки болтов по старым дырам в элементах,.  Диаметр отверстий, следует принимать на 4 мм больше диаметра болтов с целью облегчения постановки болтов при неточной разбивке (в отверстиях для соединений на высокопрочных болтах допускается «чернота», не препятствующая постановке болта).

Постановка накладок осуществляется,  как правило,  в «окно» необходимой продолжительности (устанавливается начальником дистанции пути в зависимости от объема работ). В случае если для постановки накладок не требуется расклепка стыков и прикреплений или удаление большого количества связующих заклепок (на протяжении менее 0,5 м), все работы, кроме натяжения высокопрочных болтов,  могут выполняться без предоставления специального «окна». Новые отверстия в элементах в местах постановки накладок сверлят заранее до «окна» по шаблону, снятому с заготовленных накладок. Существующие заклепки, мешающие постановке накладок, в интервал между поездами по одной заменяют обычными болтами и пробками по 50 % тех и других. Высокопрочные болты при постановке накладок должны ставиться в соответствии с указаниями п. 3,9.

Постановка накладок в элементах главных ферм. При наличии усталостных трещин в местах прикрепления элементов (см. рис. 3) перекрытие трещин осуществляют плоскими односторонними или двусторонними накладками на высокопрочных болтах.  Накладки могут быть поставлены на все прикрепления или только на поврежденную часть; в последнем случае первые три ряда заклепок прикрепления неповрежденной части ветви элемента обязательно должны быть заменены высокопрочными болтами. Высокопрочные  болты необходимо ставить во всех случаях и на другой ветви двухстенчатых элементов. Площадь сечения накладок (суммарная) принимается равной не менее площади поврежденного элементе, а количество болтов — по числу заклепок прикрепления. При двусторонних накладках количество болтов может быть соответственно уменьшено. В случае другой конструкции узла и сечения элементов способ перекрытия трещин должен быть соответственно изменен. При наличии дефектов вне узла ставятся односторонние или двусторонние накладки. Суммарная площадь сечения накладок должна быть не меньше площади перекрываемого элемента. Количество болтов в полунакладке принимается по таблице: во всех случаях в полу накладке должно быть не менее двух вдоль усилия рядов болтов. При наличии дефектов в двух ветвях элементов накладки необходимо ставить поочередно: сперва на одной, а затем на другой ветви.

Примеры перекрытия дефектов в узле и вне узла приведены на рис. 27, 28.

Перекрытие трещин, выколов н других дефектов в поясах продольных балок (ферм). Трещины и выколы в горизонтальных полках верхних поясных уголков (листов) продольных балок перекрывают горизонтальными плоскими накладками на всю ширину верхнего пояса балок (рис. 29, а) или уголковыми накладками (рис. 29,6). Горизонтальные накладки должны иметь толщину не менее 10 мм. С каждой стороны от трещины (границы выкола) в полунакладке должно быть не менее двух рядов болтов. Болты следует ставить в «шахмат» между существующими поясными заклепками головками вверх без шайб под головку.

Рис. 27. Перекрытие трещины в месте прикрепления элемента (показано усиление раскоса в узле верхнего пояса двухсторонними накладками):

1—трещина; 2 — фасонка; 3—раскос; 4—накладки; 5—прокладка.

Условные обозначения см. в подрисуночном тексте к рис. 17

Уголковые накладки необходимо принимать того же сечения, что и поясные уголки; ври постановке накладки с наружной стороны продольной балки уголковую накладку следует брать с несколько меньшей горизонтальной полкой с тем, чтобы она не выступила за пределы существующего уголка и не мешала обратной установке мостового бруса и лапчатого болта. Обушок уголковых накладок должен быть состроган для обеспечения плотного прилегания к существующим уголкам. Количество болтов в вертикальной полке уголковой накладки в каждую сторону от трещины должно обеспечивать полное его прикрепление по площади (см. таблицу на стр. 48). Постановка болтов в горизонтальной полке может не производиться.

Рис. 28. Перекрытие дефектов главных ферм вне узла (показано усиление элемента нижнего пояса с сильной местной коррозией нижнего листа и внутренних поясных уголков):

I — накладка усиления; 2 — зона сильного поражения коррозией внутренних уголков и горизонтального листа; 3 — дренажное отверстие.

Условные обозначения см.  в подрисуночном тексте к рис. 17

Рис, 29. Перекрытие трещин и выколов в поясных уголках продольных балок:

а— горизонтальными накладками; б— уголковыми накладкамк (обушок уголка фрезеруется или стачивается для плотного прилегания); С — шаг пояснык заклепок; В—ширина пояса, Условные обозначения  см. в подрисуночном тексте к рис. 17

Работы по перекрытию трещин и выколов в верхних поясах продольных балок и малых пролетных строений выполняют в «окно» со снятием охранных приспособлений и уборкой или сдвижкой двух-трех мостовых брусьев. В случае, укладки горизонтальных накладок в мостовых брусьях устраивается дополнительная врубка.

Трещины и другие повреждения в нижних поясах продольных балок (ферм) перекрывают плоскими или уголковыми накладками аналогично дефектам верхнего пояса.  При уголковых накладках болты следует ставить в двух полках.

Замена лопнувших рыбок. Замена лопнувших рыбок производится аналогично постановке накладок. Минимальная толщина рыбок должна быть не менее 12 мм и не менее толщины рыбки, существовавшей до замены.

##### Таблица

Количество высокопрочных болтов в стыковой полунакладке  
(при диаметре высокопрочного болта 22 мм)

| Уголки |  |  |  |  | Листы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер профидя | Профиль уголков в мм | Площадь брутто в см2 | Количество болтов при одной плоскости трения | Рекомендуемое расположение болтов | Размер листа в мм | Площадь брутто в см2 | Количество болтов при одной плоскости трения | Рекомендуемое количество рядов по ширине листа |
| 7,5 8 9 10 | 75+75*8 80+80*8 90+90*9 100+100*10 100+100*12 100+100*14 | 11,5 12,3 15,6 19,2 22,8 26,3 | 3 3 4 5 6 7 | В один ряд | 200*10 200*12 220*10 220*12 250*10 250*12 | 20,0 24,0 22,0 26,4 25,0 30,0 | 5 6 6 7 7 8 | 2 2 2 2 2 2 |
| 12,5 | 125+125*10 125+125*12 125+125*14 125+125*16 | 24,3 28,9 33,4 37,8 | 6 7 9 10 | В шахмат | 300*10 300*12 350*10 350*12 | 30,0 36,0 35,0 42,0 | 8 9 9 11 | 2 2 3 3 |
| 14 16 18 20 | 140+140*10 140+140*12 160+160*10 160+160*12 160+160*14 160+160*16 160+160*18 180+180*18 200+200*12 200+200*14 200+200*16 200+200*20 | 27,3 32,5 31,4 37,4 43,3 49,1 54,8 42,2 47,1 54,6 62,0 76,5 | 7 8 8 10 11 12 14 11 12 14 15 19 | В два ряда | 400*10 400*12 450*10 450*12 500*10 500*12 600*10 600*12 650*10 650*12 700*10 700*12 | 40,0 48,0 45,0 54,0 50,0 60,0 60,0 72,0 65,0 78,0 70,0 80,0 | 10 12 11 13 13 15 15 18 16 19 17 21 | 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 |
| 7,5/5 9/5,6 10/6,3 11/7 | 75+50* 8 90+56* 8 100+63*8 100+63*10 110+70* 8 | 9,47 11,18 12,60 15,50 13,90 | 3 3 4 4 4 | В один ряд | 800*10 800*12 | 80,0 96,0 | 20 24 | 7 7 |
| 12,5/8 | 125+80*10 125+80*10 | 19,7 23,40 | 5 6 | В шахмат |  |  |  |  |
| 14/9 | 140+90*10 | 22,90 | 6 | В два ряда |  |  |  |  |
| 16/10 | 160+100*10 160+100*12 160+100*14 | 25,3 30,0 34,7 | 7 8 9 |  |  |  |  |  |
| 18/11 | 180+110*10 180+110*12 | 28,3 33,7 | 7 9 |  |  |  |  |  |
| 20/12,5 | 200+125*12 200+125*14 200+125*16 | 37,9 43,9 49,8 | 10 11 12 |  |  |  |  |  |

П р и м е ч а н и я. 1. Количество болтов (n) в стыковой полу накладка или в узле прикрепления элемента определяется в зависимости от площади поперечного сечения накладки или площади прикрепления элемента (0) по формуле

n = μδωбр∗0,8m,

где бр,— площадь поперечного сечения, см2;

0,8—коэффициент, учитывающий ослабление растянутых и влияние продольного изгиба 
                  сжатых элементов;

m. — количество плоскостей трения;

б — коэффициент высокопрочных болтов, 1/см2.

В таблице для высокопрочных болтов (d= 22 мм) принято (б =0,301 1/см2, как для односрезных заклепок.

При отсутствии необходимого сортамента и постановки накладок большей толщины (площади поперечного сечения), чем площадь перекрываемого элемента, количество болтов следует определять по площади поперечного сечения элемента.

В таблице количество болтов подсчитано для накладок из обычных углеродистых сталей [] = 170 Мпа (1,7 тс/см2), при постановке накладок из низколегированных сталей количество болтов в полунакладке должно быть увеличено на соотношение  σнизкорлег.σуглерод..

2. Минимальное расстояние между болтами принимается: между центрами болтов в ряду—70мм; между центрами болтов по диагонали—80 мм; от центра болта до края элемента —50 мм (до прокатной кромки 35 мм).

3. Максимальное расстояние между центрами болтов  принимается 160 мм; от центра болта до края элемента—8 (—толщина накладки), но не более 120 мм.

Верхние рыбки в прикреплении продольных балок к поперечным заменяют в «окно» между поездами со снятием охранных приспособлений и сдвижкой мостовых брусьев.

До  «окна» в интервалы между поездами по одной срезают головки и выбивают заклепки прикрепления рыбки и заменяют их болтами; отдельные труднодоступные заклепки удаляют в «окно» при сдвинутых мостовых брусьях.

Рис. 30. Перекрытие трещин в вертикальном листе продольных балок в местах прикрепления. Условные обозначения см. в подрисуночном тексте к рис.17

Перекрытие трещин в вертикальных листах продольных балок. Трещины в вертикальных листах продольных балок у мест прикрепления их к поперечным балкам (см. рис. 16) перекрывают обычно двусторонними (парными) накладками на высокопрочных болтах. Накладки ставятся в большинстве случаев на всю высоту балок с заведением их на поясные уголки прикрепления балок к поперечным; при этом требуется ставить прокладки толщиной, соответствующей толщине полок поясных уголков и уголков прикрепления. Толщина накладок обычно не менее 10 мм. Ширина накладки принимается в зависимости от распространения трещины вдоль балки. За улавливающее отверстие на конце трещины накладка должна быть заведена не менее чем на два ряда болтов. Примеры перекрытия трещин приведены на рис. 30.

Содержание

### 3.7. Замена дефектных элементов связей

Вновь устанавливаемые элементы связей (диагонали, распорки, фасонки), как правило, должны иметь сечения не меньше существовавших до замены. Уменьшение сечения допускается только при обосновании расчетом. В случае если наблюдалось сильное колебание существующих элементов связей при проходе поездов, новые элементы следует принимать большего сечения. В связях между главными фермами может производиться замена части длины элемента.

Заготовка новых элементов связей должна производиться в соответствии с указаниями п. 3.5 по заготовке накладок.

Работы по замене дефектных элементов связей, как правило должны выполняться в «окно». При этом заменять связи одновременно в смежных панелях запрещается. Отдельные распорки и. диагонали связей главных ферм в случае необходимости могут быть заменены в интервалы между поездами без предоставления специальных «окон». Под мостовым полотном элементы связей заменяют в «окно» со снятием или сдвижкой мостовых брусьев, мешающих производству работ.

Замена слабых или дефектных заклепок в элементах связей производится в соответствии с п. 3.4. Подготовка сопрягаемых плоскостей связей и фасонок,  постановка и натяжение высокопрочных болтов производятся в соответствии с указаниями п. 3,9.

Содержание

### 3.8. Замена элементов соединительной решетки

Новые элементы соединительной решетки заготовляют в соответствии с указаниями п. 3.6 по заготовке накладок. Замену элементов соединительной решетки производят в следующем порядке:

в перерывах между движением поездов заклепки прикрепления дефектных элементов по одной заменяют монтажными болтами (см. п. 3.4); затем дефектные элементы по одному заменяют новыми и прикрепляют высокопрочными болтами., Одновременное снятие более одного элемента соединительной решетки в сжатых и сжатовытянутых элементах, а также пропуск поездов при отсутствии хотя бы одного элемента решетки не допускаются.

Замена дефектных заклепок прикрепления соединительной решетки высокопрочными болтами производится по одной заклепке в перерывы между движением поездов.

Содержание

### 3.9. Основные требования по устройству соединений на высокопрочных болтах

При постановке высокопробных болтов надлежит руководствоваться Инструкцией по применению высокопрочных болтов в эксплуатируемых мостах. При применении высокопрочных болтов для замены слабых заклепок, постановки накладок и других работ должно быть обеспечено выполнение следующих требований:

- количество болтов в соединениях принимается в соответствии с указаниями п. 3.6 или по специальному проекту; при замене слабых заклепок вместо каждой заклепки должен быть поставлен высокопрочный болт;

- диаметр отверстий может быть больше диаметра болтов до 6 мм;

- болты, как правило, должны ставиться с шайбами под головку и гайку; в верхних поясах продольных балок, включая рыбки, под мостовыми брусьями болты следует ставить головками вверх без шайб под головки;

- непосредственно перед постановкой болтов соприкасающиеся поверхности соединяемых элементов, а также места расположения шайб необходимо тщательно очистить металлическими щетками от ржавчины и старой краски и протереть, бензином для удаления масляных пятен. При замене заклепок высокопрочными болтами требуется только очистка мест постановки шайб;

- натяжение высокопрочных болтов необходимо производить динамометрическим ключом до требуемого момента или обычным ключом с рукояткой длиной 1 м до отказа, После натяжения последнего болта необходимо проверить и при необходимости подтянуть ранее поставленные болты;

- после натяжения высокопрочных болтов все вновь поставленные элементы, включая болты, должны быть окрашены, а поврежденная окраска существующей конструкции восстановлена.

Содержание

### 3.10. Выправка опорных частей

Установка подвижных опорных частей в правильное (соответствующее температуре) положение, устранение угона, перекоса или заклинивания катков,, а также другие работы по устранению неисправностей опорных частей производятся в «окно;» между движением поездов с подъемкой подвижных концов домкратами,, Мощность домкратов должна превышать опорное давление ферм, как правило, не менее чем на 50 %.  Домкраты могут устанавливаться под опорной поперечной балкой, под поясами ферм в опорных узлах или под специальной домкратной балкой.

Элементы пролетных строений, в которые упираются домкраты, должны быть заблаговременно проверены расчетом и при необходимости усилены. В местах установки домкратов должны иметься ребра жесткости, приторцованные к нижним поясам. Для безопасности работ рядом с домкратами обязательно выкладываются страховочные деревянные клетки, которые в процессе подъема и опускания пролетного строения должны быть всегда слегка подклинены.

Содержание

## 4. РАСЧЕТЫ

### 4.1. Определение грузоподъемности элементов, имеющих дефекты

Учет ослабления сечений коррозией, трещинами и другими дефектами должен производиться в соответствии с Руководством по определению грузоподъемности металлических пролетных строений железнодорожных мостов. При этом в случае большого одностороннего повреждения элементов коррозией, помимо общего ослабления, необходимо учитывать эксцентричность передачи усилия на ослабленную часть сечения в соответствии с п. 7-3 Руководства.

Рис. 31.Деление пролетных строений со сплошной стенкой на зоны:

1, 2, 3 — зоны расположения дефектов

Влияние повреждений пролетных строений со сплошной стенкой на их грузоподъемность в зависимости от зоны расположения дефекта указано на рис. 31. На этом рисунке показано деление сплошной балки на зоны. Если повреждение расположено в зоне 1, то оно существенно не влияет на грузоподъемность пролетного строения, в случае целости уголков жесткости можно при расчете повреждение не учитывать. Если же повреждение расположено в зоне 2, балку проверяют по изгибающему моменту в ослабленном сечении. В случае если балка повреждена в зоне 3, ослабленное сечение проверяют на поперечную силу.

Для приближенной оценки влияния коррозии на грузоподъемность элементов пролетных строений при известном классе этих элементов без учета коррозии можно пользоваться следующими формулами:

Косл=βωослωКа) для элементов сквозных ферм

1+μ=1+2730+λгде Косл—класс балки, ослабленной коррозией;

К — класс балки без учета коррозии; .

осл—площадь поперечного сечения элемента, пораженного коррозией;

—площадь поперечного сечения без учета коррозии;

—коэффициент, зависящий от процента коррозии элемента (для промежуточных значений определять интерполяцией)

| % | 10 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,95 | 0,90 | 0,85 |

б) для главных балок со сплошной стенкой, продольных и поперечных балок проезжей части по изгибающему моменту

Косл == К- 100h,

где     —коэффициент, определяемый по графику (рис, 32) в зависимости от пролета (l)  и допускаемого напряжения ( ), 1/м3;

h  —   высота   балки,  м;

 —площадь ослабления поперечного сечения балки коррозией, м12; измеряется непосредственно в натуре или вычисляется по формуле = -  осл.

При недостаточном классе пролетных строений по ориентировочному расчету для пропуска поездной нагрузки даже с ограничением скорости должно срочно производиться уточнение грузоподъемности слабых элементов согласно Руководству с привлечением, при необходимости, дорожной мостоиспытательной станции. Впредь до уточнения грузоподъемности пропуск поездов не разрешается.

Содержание

### 4.2. Определение допустимой скорости движения поездов при недостаточной грузоподъемности пролетных строений

Условия пропуска по мостам обращающейся или намечаемой к пропуску поездной нагрузки, в том числе тяжелых транспортеров, в случае если класс пролетных строений К меньше класса Кн (см. приложения), устанавливаются следующим образом.

Определяется возможность пропуска нагрузки с ограниченной скоростью. Для этого класс нагрузки, соответствующий длине загружения  * слабого элемента пролетного строения, необходимо разделить на динамический коэффициент 1+ для той же длины загружения λ, определяемый по формулам:

для поездов с тепловозной и электровозной тягой отдельных вагонов и транспортеров

1+μ=1+2130+λ

для поездов с паровозной тягой:

1+μ=1+2730+λ

Значения динамических коэффициентов приведены на рис. 33, 34, 35 (верхние кривые). Минимальный динамический коэффициент при пропуске нагрузки с ограничением скорости принят равным 1+0,2 (нижние кривые на графиках).

В случае если класс нагрузки (без динамики) окажется больше класса элемента пролетного строения, пропуск ее по мосту запрещается. В противном случае возможность пропуска и допустимая скорость движения для поездов с тепловозной и электровозной тягой отдельных вагонов и транспортеров устанавливается по графику рис. 33, а для поездов с паровозной тягой—по графикам рис. 34, 35 в зависимости от соотношения класса элемента и класса нагрузки К/Кн и длины загружения. При этом на графике наносится точка, отвечающая вычисленному отношению К/Кн и данной длине загружения, и за допустимую скорость пропуска нагрузки по мосту принимается скорость, соответствующая ближайшей нижней кривой. Если ближайшей кривой окажется нижняя кривая графиков, нагрузка может быть пропущена со скоростью не более 5 км/ч; в случае расположения точки ниже нижней кривой пропуск нагрузки по мосту невозможен.

- Длина загружения λ принимается равной: для поясов и раскосов главных ферм и пролетных строений со сплошной стенкой — расчетному пролету ферм; продольных балок—длине панели; поперечных балок и подвесок (стоек) — удвоенной длине панели.

Рис. 33. График для определения снижения скорости движения поездов с тепловозной и электровозной тягой при недостаточной грузоподъемности металлических пролетных строений

Рис. 34. График для определения снижения скорости движения поездов с паровозами серии Е, Э, СО при недостаточной грузоподъемности металлических пролетных строений

При решении вопроса о пропуске поездов с ограничением скорости, особенно при значениях К/Кн менее 1,20, необходимо тщательно проверить все слабые элементы пролетных строений и убедиться, что их состояние, особенно в части коррозии, соответствует принятому при определении грузоподъемности.

Содержание

### 4.3. Оценка влияния искривлений на грузоподъемность элементов пролетных строений

При искривлении сжатых элементов сквозных ферм необходимо учитывать расчетом снижение их грузоподъемности (снижение классов). Ориентировочно относительное уменьшение Kе/K класса изогнутого элемента , Kе  к классу элемента без искривления К можно принимать по рис. 36 в зависимости от отношения стрелы искривления к высоте сечения f/h для различных гибкостей (50 100 и 150). На рис. 36, а приведены относительные уменьшения класса двустенчатых и одностенчатых элементов, изгибаемых в плоскости фермы, а на рис. 36, б— для двустенчатых элементов, изгибаемых из плоскости фермы. Для промежуточных значений гибкости коэффициент Kе/K берется для величин, округленных до 50, 100, 150.

При подсчете значений Kе/K  принято:

отношение h/r =4,28 при изгибе в плоскости фермы и h/r =2,8 при изгибе из плоскости для двустенчатых элементов (r — радиус инерции сечения);

величина постоянной нагрузки—в размере 0„1 Ко, где Ко — допускаемая эквивалентная нагрузка для элемента:

значения  определены по приложению 10 Руководства по определению грузоподъемности металлических пролетных строений железнодорожных мостов.

Полученные ориентировочные значения классов для искривленных сжатых элементов верны при удовлетворительном состоянии соединительной решетки элементов. Обрыв или выпучивание соединительной решетки между ветвями элемента, а также искривление одной или нескольких ветвей, входящих в составное сечение,  учитывается вычислением соответствующей приведенной гибкости по п. 3.3 Руководства по определению грузоподъемности металлических пролетных строении железнодорожных мостов.

В случае если в элементе, состоящем из двух или нескольких ветвей, искривлена одна ветвь со стрелой более 1/300 длины хорды, то в рабочую площадь элемента при расчете вводится только площадь неискривленных ветвей.

Элементы с искривленными краями листов или  погнутыми выступающими полками уголков, а также с вмятинами при стреле изгиба более 1/100 длины хорды рассчитываются с учетом искривления. В этом случае в рабочую площадь вводится только неизогнутая часть сечения (рис. 37).

Рис. 35.  График для определения снижения скорости движения поездов с паровозами серии Л при недостаточной грузоподъемности металлических пролетных строений

Рис. 36. Ориентировочное уменьшение классов сжатых элементов Kе/K  в зависимости от отношения стрелки искривления к высоте сечения f / h для различных  гибкостей (0-50, 100, 150)

а—в плоскости фермы для двустенчатых элементов и для одностенчатых элементов; 
6 — из плоскости фермы для двустенчатых элементов

Рис. 37. Рабочая площадь нижнего пояса с искривленным вертикальным листом:

f—стрела изгиба; I — хорда

Содержание

ПРИЛОЖЕНИЯ

#### ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ НАГРУЗКИ И КЛАССЫ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ВЛ10

#### С НАГРУЗКОЙ НА ОСЬ 25 тс И ВОСЬМИОСНЫМИ ВАГОНАМИ С ПОГОННОЙ НАГРУЗКОЙ 8,3 тс/м

| ,м | ###### Одиночная и двойная тяга |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =0 |  | =0,5 |  |
|  | Эквивалентная нагрузка на 1 м моста | Класс | Эквивалентная нагрузка на 1 м моста | Класс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 46,00 | 5.89 | 46,00 | 5,89 |
| 2 | 27,82 | 5.95 | 23,00 | 5,90 |
| 3 | 2170 | 5,71 | 15,40 | 5,52 |
| 4 | 19,55 | 5,60 | 14,70 | 5.41 |
| 5 | 17.56 | 5,45 | 14,45 | 5.41 |
| 6. | 16,22 | 5,24 | 13,53 | 5.42 |
| 7 | 15,34 | 5,13 | 13,03 | 5,22 |
| 8 | 14,37 | 4,96 | 12,60 | 5.02 |
| 9 | 13,86 | 5,02 | 12.03 | 4.90 |
| 10 | 13,34 | 5,02 | 11,45 | 4,82 |
| 15 | 12,53 | 5,50 | 10,45 | 5,18 |
| 20 | 11.25 | 5,52 | 9,94 | 5.22 |
| 30 | 10,16 | 5,46 | 8,67 | 5.31 |
| 40 | 9,77 | 5,56 | 8,31 | 5.41 |
| 50 | 9,44 | 5,64 | 8,42 | 5.55 |
| 60 | 9,28 | 5,83 | 8,48 | 5,87 |
| 70 | 9,12 | 5,95 | 6,37 | 6.04 |
| 80 | 9,04 | 6,13 | 8,30 | 6.25 |
| 90 | 8.94 | 6,26 | 8,34 | 6,55 |
| 100 | 8.89 | 6,38 | 8,33 | 6.82 |
| 110 | 8,82 | 6,44 | 8,33 | 6.98 |
| 120 | 8.79 | 6,58 | 8,30 | 7.10 |
| 130 | 8.74 | 6,66 | 8,32 | 7,25 |
| 140 | 8,72 | 6,71 | 8,33 | 7.35 |
| 150 | 8,68 | 6,80 | 8,32 | 7,48 |
| 160 | 6,67 | 6,85 | 8,30 | 7,54 |

П р и м е ч а н и е. Таблицей можно пользоваться при других электровозах и тепловозах, учитывая, что восъмиосные вагоны тяжелее этих локомотивов.

Содержание

#### ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ НАГРУЗКИ И КЛАССЫ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ВЛ23

#### С НАГРУЗКОЙ НА ОСЬ 23 тс И ЧЕТЫРЕХОСНЫМИ ВАГОНАМИ С ПОГОННОЙ НАГРУЗКОЙ 7,2 тс/м

| ,м | Одиночная тяга |  |  |  | Двойная тяга |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =0 |  | =0,5 |  | =0 |  | =0,5 |  |
|  | Эквивалентная нагрузка на 1 м моста | Класс | Эквивалентная нагрузка на 1 м моста | Класс | Эквивалентная нагрузка на 1 м моста | Класс | Эквивалентная нагрузка на 1 м моста | Класс |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 46,00 | 5,89 | 46,00 | 5,89 | 46,00 | 5,89 | 46,00 | 5.89 |
| 2 | 23,00 | 4,92 | 23,00 | 5,90 | 23,00 | 4.92 | 23,00 | 5,90 |
| 3 | 19,42 | 5,11 | 15,33 | 5,50 | 19,42 | 5.11 | 15,33 | 5,50 |
| 4 | 16,68 | 4,78 | 11,50 | 4,23 | 16.68 | 4.78 | 11.50 | 4,23 |
| 5 | 15,46 | 4,80 | 11,41 | 4.28 | 15.46 | 4,80 | 11,41 | 4,28 |
| 6 | 14.57 | 4,71 | 11,76 | 4.70 | 14.57 | 4,71 | 11,76 | 4,70 |
| 7 | 13,54 | 4,53 | 11,45 | 4,60 | 13.54 | 4,53 | 11,45 | 4,60 |
| 8 | 12,72 | 4,39 | 10,92 | 4.35 | 12.72 | 4.39 | 10,92 | 4,35 |
| 5 | 15,46 | 4,80 | 11,4:1 | 4.28 | 15.46 | 4,80 | 11,41 | 4,28 |
| 9 | 12,09 | 4.38 | 10.34 | 1 4.22 | 12.09 | 4,38 | 10,34 | 4,22 |
| 10 | 11,59 | 4.36 | 9,81 | 4.13 | 11,59 | 4,36 | 9,81 | 4,13. |
| 15 | 10,67 | 4.65 | 8.68 | 4.29 | 10,67 | 4,65 | 8,63 | 4,29 |
| 20 | 9,94 | 4.88 | 8,56 | 4.53 | 9,94 | 4,88 | 8,56 | 4,53 |
| 30 | 9.11 | 4,90 | 8.03 | 4,92 | 9.32 | 5.02 | 8,24 | 5,05 |
| 40 | 8.67 | 4.93 | 7.57 | 4,93 | 8,99 | 5,11 | 8.17 | 5,33 |
| 50 | 8,39 | 5.01 | 7.41 | 4,90 | 8.72 | 5,21 | 8,00 | 5,28 |
| 60 | 8.20 | 5,15 | 7,35 | 5,09 | 8,52 | 5,35 | 7,86 | 5.48 |
| 70 | 8.06 | 5,26 | 7.31 | 5,27 | 8.36 | 5,46 | 7,71 | 5.57 |
| 80 | 7.96 | 5,39 | 7,28 | 5,48 | 8,23 | 5,58 | 7,56 | 5,69 |
| 90 | 7.88 | 5,52 | 7,26 | 5,71 | 8,13 | 5,70 | 7,46 | 5,86. |
| 100 | 7.81 | 5.61 | 7,25 | 5,91 | 8,05 | 5,77 | 7.41 | 6,04 |
| 110 | 7.76 | 5,66 | 7.24 | 6,07 | 7,98 | 5,83 | 7,37 | 6.18. |
| 120 130 140 | 7.71 7,67 7.64 | 5.77 5,85 5,88 | 7.24 7,23 7,23 | 6,19 6,30 6,37 | 7,92 7,87 7.82 | 5,93 6,00 6.02 | 7,35 7,32 7,31 | 6,28 6,38. 6,44 |
| 150 160 | 7,61 7,59 | 5.96 6.00 | 7.22 7,22 | 6.50 6,56 | 7,78 7,75 | 6,09 6,13 | 7,29 7,28 | 6.56. 6.61 |

П р и м е ч а н и е. Погонную нагрузку до 7.2 тс/м имеют все четырехосные вагоны, кроме 
           хопперов-дозаторов и специальных вагонов для перевозки аппатитового концентрата

Содержание

#### ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ НАГРУЗКИ И КЛАССЫ ТЕПЛОВОЗОВ ТЭ3

#### С НАГРУЗКОЙ НА ОСЬ 21 тс И ЧЕТЫРЕХОСНЫМИ ВАГОНАМИ С ПОГОННОЙ НАГРУЗКОЙ 7,2 тс/м

| ,м | Одиночная тяга |  |  |  |  |  |  |  | Двойная тяга |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =0 |  |  |  | =0,5 |  |  |  | =0 |  |  |  | =0,5 |  |  |  |
|  | Эквивалентная нагрузка на 1 м моста |  | Класс |  | Эквивалентная нагрузка на 1 м моста |  | Класс |  | Эквивалентная нагрузка на 1 м моста |  | Класс |  | Эквивалентная нагрузка на 1 м моста |  | Класс |  |
|  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 |  | 42,00 |  | 5,38 |  | 42,00 |  | 5.38 |  | 42,00 |  | 5,38 |  | 42,00 |  | 5.38 |
| 2 |  | 21,00 |  | 4,49 |  | 21,00 |  | 5,39 |  | 21.00 |  | 4,49 |  | 21,00 |  | 5.39 |
| 3 |  | 18,20 |  | 4,79 |  | 14,00 |  | 5,02 |  | 18,20 |  | 4,79 |  | 14,00 |  | 5,02 |
| 4 |  | 15.49 |  | 4,44 |  | 10,50 |  | 3,87 |  | 15.49 |  | 4,44 |  | 10,50 |  | 3,87 |
| 5 |  | 14,62 |  | 4,53 |  | 11,09 |  | 4,16 |  | 14.62 |  | 4.53 |  | 11.09 |  | 4,16 |
| 6 |  | 13,65 |  | 4,41 |  | 11,20 |  | 4,49 |  | 13,65 |  | 4.41 |  | 11,20 |  | 4,49 |
| J' |  | 12,68 |  | 4,24 |  | 10,80 |  | 4,33 |  | 12.68 |  | 4.24 |  | 10.80 |  | 4,33 |
| 8 |  | 11,97 |  | 4,13 |  | 10,24 |  | 4.08 |  | 11.97 |  | 4.13 |  | 10,24 |  | 4,08 |
| 9 |  | 11,39 |  | 4,13 |  | 9,64 |  | 3.93 |  | 11,39 |  | 4.13 |  | 9.64 |  | 3,93 |
| 10 |  | 10,95 |  | 4,13 |  | 9,07 |  | 3.84 |  | 10,95 |  | 4.13 |  | 9,07 |  | 3,84 |
| 15 |  | 9.75 |  | 4,26 |  | 7,75 |  | 3.84 |  | 9,75 |  | 4.26 |  | 7,75 |  | 3.84 |
| 20 |  | 9,05 |  | 4,44 |  | 7,55 |  | 4,00 |  | 9,05 |  | 4,44 |  | 7,55 |  | 4,00 |
| 30 |  | 8,47 |  | 4,56 |  | 7,47 |  | 4,57 |  | 8,47 |  | 4,56 |  | 7,47 |  | 4.57 |
| 40 |  | 8,20 |  | 4,65 |  | 7,50 |  | 4,89 |  | 8,23 |  | 4,67 |  | 7,51 |  | 4,89 |
| 50 |  | 8,02 |  | 4,80 |  | 7,42 |  | 4,96 |  | 8,05 |  | 4,82 |  | 7,44 |  | 4,95 |
| 60 |  | 7,90 |  | 4,96 |  | 7,40 |  | 5,12 |  | 7,94 |  | 4,98 |  | 7,48 |  | 5,17 |
| 70 |  | 7,80 |  | 5,10 |  | 7.32 |  | 5,29 |  | 7.88 |  | 5,17 |  | 7,44 |  | 5.37 |
| 80 |  | 7.73 |  | 5,24 |  | 7,27 |  | 5,50 |  | 7.81 |  | 5,29 |  | 7.44 |  | 5,61 |
| 90 |  | 7,67 |  | 5,37 |  | 7.27 |  | 5,71 |  | 7.75 |  | 5,42 |  | 7.41 |  | 5,82 |
| 100 |  | 7,63 |  | 5,47 |  | 7,27 |  | 5,91 |  | 7.71 |  | 5,52 |  | 7.40 |  | 6,01 |
| 110 |  | 7,60 |  | 5,57 |  | 7,25 |  | 6,05 |  | 7.68 |  | 5,62 |  | 7.37 |  | 6,15 |
| 120 |  | 7,55 |  | 5,64 |  | 7,24 |  | 6,18 |  | 7.64 |  | 5.71 |  | 7.34 |  | 6,28 |
| 130 |  | 7,53 |  | 5,72 |  | 7.2,5 |  | 6.32 |  | 7.61 |  | 5,80 |  | 7,34 |  | 6,41 |
| 140 |  | 7,53 |  | 5,81 |  | 7,24 |  | 6.40 |  | 7,59 |  | 5.86 |  | 7,31 |  | 6.47 |
| 150 |  | 7,50 |  | 5,87 |  | 7,24 |  | 6,48 |  | 7,57 |  | 5.94 |  | 7,29 |  | 6,54 |
| 160 |  | 7,48 |  | 5.92 |  | 7,23 |  | 6,55 |  | 7,54 |  | 5.98 |  | 7,2.8 |  | 6.59 |

П р и м е ч а н и е. Погонную нагрузку до 7,2 тс/м имеют все четырехосные вагоны, кроме 
           хопперов-дозаторов и специальных вагонов для перевозки аппатитового концентрата,.

Содержание

#### ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ НАГРУЗКИ И КЛАССЫ ПАРОВОЗОВ Л

#### С ЧЕТЫРЕХОСНЫМИ ВАГОНАМИ С ПОГОННОЙ НАГРУЗКОЙ 7,2 тс/м

#### 7,2 тс/м

| ,м | Одиночная тяга |  |  |  |  |  |  |  | Двойная тяга |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =0 |  |  |  | =0,5 |  |  |  | =0 |  |  |  | =0,5 |  |  |  |
|  | Эквивалентная нагрузка на 1 м моста |  | Класс |  | Эквивалентная нагрузка на 1 м моста |  | Класс |  | Эквивалентная нагрузка на 1 м моста |  | Класс |  | Эквивалентная нагрузка на 1 м моста |  | Класс |  |
|  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 |  | 41,00 |  | 5,86 |  | 41,00 |  | 5.86 |  | 41.00 |  | 5,86 |  | 41,00 |  | 5,86 |
| 2 |  | 21,61 |  | 5,15 |  | 20,50 |  | 5.86 |  | 21.61 |  | 5.15 |  | 20,50 |  | 5.86. |
| 3 |  | 18,75 |  | 5,48 |  | 13.70 |  | 5,46 |  | 18,75 |  | 5,48 |  | 13,70 |  | 5,46. |
| 4 |  | 16,25 |  | 5,16 |  | 12,50 |  | 5,11 |  | 16,25 |  | 5,16 |  | 12,50 |  | 5.11 |
| 5 |  | 14,95 |  | 5,14 |  | 12.35 |  | 5,13 |  | 14,95 |  | 5,14 |  | 12,35 |  | 5,13 |
| 6 |  | 14,40 |  | 5,15 |  | 11,60 |  | 5,13 |  | 14,40 |  | 5,15 |  | 11,60 |  | 5.13 |
| 7 |  | 13,68 |  | 5.05 |  | 11,00 |  | 4,88 |  | 13.68 |  | 5,05 |  | 11,00 |  | 4.88 |
| 8 |  | 13,30 |  | 5.06 |  | 11.21 |  | 4,92 |  | 13,30 |  | 5,06 „Об |  | 11,21 |  | 4,92 |
| 9 |  | 12,77 |  | 5,08 |  | 11,10 |  | 4.98 |  | 12,77 |  | 5,08 |  | 11,10 |  | 4.98 |
| 10 |  | 12,15 |  | 5.01 |  | 10,80 |  | 5.00 |  | 12.15 |  | 5,01 |  | 10,80 |  | 5.00 |
| 15 |  | 10,40 |  | 4,96 |  | 8.74 |  | 4,72 |  | 10.40 |  | 4,96 |  | 8,74 |  | 4.72 |
| 20 |  | 9,77 |  | 5,19 |  | 8.29 |  | 4.76 |  | 9.77 |  | 5,19 |  | 8,29 |  | 4,76 |
| 30 |  | 9,06 |  | 5,22 |  | 7,82 |  | 5.13 |  | 9.05 |  | 5,22 |  | 7,82 |  | 5.13 |
| 40 |  | 8,60 |  | 5.21 |  | 7.66 |  | 5.31 |  | 8.67 |  | 5,26 |  | 7,77 |  | 5,38 |
| 50 |  | 3,34 |  | 5.28 |  | 7.52 |  | 5.32 |  | 8,48 |  | 5,37 |  | 7,72 |  | 5,44 |
| 60 |  | 3,17 |  | 5.41 |  | 7.41 |  | 5.41 |  | 8.33 |  | 5,52 |  | 7,78 |  | 5,68 |
| 70 |  | 7,95 |  | 5.44 |  | 7,36 |  | 5,57 |  | 8.22 |  | 5,64 |  | 7,68 |  | 5,82 |
| 80 |  | 7,94 |  | 5.63 |  | 7,34 |  | 5.78 |  | 8.11 |  | 5,75 |  | 7,59 |  | 5,98 |
| 90 |  | 7,86 |  | 5,74 |  | 7,30 |  | 5,98 |  | 8.02 |  | 5,86 |  | 7,53 |  | 6.IS |
| 100 |  | 7,79 |  | 5.82 |  | 7,27 |  | 6,16 |  | 7,97 |  | 5,94 |  | 7,49 |  | 6.35 |
| 110 |  | 7,74 |  | 5,86 |  | 7,26 |  | 6,32 |  | 7.90 |  | 5,98 |  | 7,43 |  | 6.46 |
| 120 |  | 7,71 |  | 5,98 |  | 7.25 |  | 6,42 |  | 7.84 |  | 6,08 |  | 7,40 |  | 6,55 |
| 130 |  | 7,64 |  | 6.02 |  | 7.26 |  | 6.53 |  | 7,99 |  | 6,29 |  | 7,35 |  | 6,64 |
| 140 |  | 7.65 |  | 6,12 |  | 7.27 |  | 6.65 |  | 7,91 |  | 6,33 |  | 7,34 |  | 6,73 |
| 150 |  | 7.63 |  | 6,15 |  | 7.24 |  | 6,70 |  | 7.88 |  | 6,35 |  | 7,32 |  | 6,75 |
| 160 |  | 7.57 |  | 6,15 |  | 7.22 |  | 6,75 |  | 7,81 |  | 6,35 |  | 7,32 |  | 6,83 |