«НИЖЕГОРОДСКОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ»

- ФИЛИАЛ   ОТКРЫТОГО   АКЦИОНЕРНОГО   ОБЩЕСТВА

«НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ   ИНСТИТУТ   ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО   ТРАНСПОРТА»

(Нижегородское  отделение  ОАО «ВНИИЖТ»)

	СОГЛАСОВАНО:
Первый Заместитель  начальника

[image: image1.png]


[image: image2.png]


Департамента локомотивного хозяйства ОАО “РЖД”

_____________А.П.Акулов
«  25    »      декабря    2008  г.


	УТВЕРЖДАЮ:
Директор Нижегородского
отделения  ОАО  «ВНИИЖТ»
[image: image3.jpg]



______________  Е.С.Ерилин

« 23 »   декабря   2008  г.




[image: image4.jpg]



Инструкция

по применению анаэробных клеев – герметиков  «Стопор»
г. Нижний Новгород

2008 г.

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Анаэробные клеи-герметики
 типа «Стопор» (далее герметики) изготавливаются в соответствии с ТУ 2257-077-52473498-2008 и используются в промышленных условиях для стопорения и герметизации резьбовых и втулочных соединений с целью повышения прочности этих соединений и продления срока службы их деталей.

1.2. Анаэробные клеи-герметики типа «Стопор» - это вязкие тиксотропные
 жидкости многокомпонентного состава, устойчивые при хранении на воздухе и быстро отверждающиеся при отсутствии контакта с воздухом (например, в узком зазоре между металлическими поверхностями) с образованием прочного полимерного слоя.

1.3. Герметики типа «Стопор» обладают следующими свойствами:

- устойчивы по отношению к вибрации;

- термостойки в диапазоне температур от минус 60°С до плюс 150°С;

-
не влияют на качественный состав и свойства смазочных материалов,
применяемых на транспорте;
- не подвержены влиянию воды, масел, кислот, щелочей, органических  растворителей и предохраняют элементы резьбовых соединений от коррозии, тем
самым, увеличивая срок их службы по износу.

1.4. Отверждение  (схватывание)  герметиков Стопор –103, Стопор –106 и Стопор –109 в  соединениях  деталей из среднеуглеродистых   сталей   начинается   через   15-20   минут   после   сборки клеерезьбового соединения (КРС), после чего отвинчивание гайки или болта вручную уже невозможно. Полную паспортную прочность при температуре 15-20°С  КРС получает через 3 часа. При температуре менее 15°С скорость отверждения герметиков значительно снижается. В этом случае рекомендуется применять специальные ускорители.  По их выбору следует обращаться к производителю-поставщику герметиков (Нижегородское  отделение  ОАО «ВНИИЖТ»).

1.5. При   сборке   КРС   деталей   из   нержавеющих   сталей и из сталей   с пассивированным цинковым покрытием время до начала отверждения и до набора полной прочности существенно различается.

1.6. Материал деталей влияет на относительную прочность КРС:

	Материал 
	Относительная прочность КРС 

	Среднеуглеродистая сталь 
	1,0 

	Легированная сталь 
	0,9 

	Нержавеющая сталь 
	0,8 

	Чугун 
	0,8 

	Алюминий 
	0,5 

	Медь и ее сплавы 
	0,4 

	Гальванические покрытия 
	0,3-1,0 


1.7. Герметики типа «Стопор» не рекомендуется использовать в качестве силового клея для соединения плоских металлических поверхностей, работающих на отрыв, и для заделки микротрещин и пор. Для этих целей применяются специальные клеи-герметики типа «Метапласт» и «Антипор».

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Герметики типа «Стопор» относятся к веществам 4 класса малоопасных
веществ по ГОСТ 12.1.007-79.

2.2. При работе с герметиками для предохранения кожи рук рекомендуется использовать резиновые или хлопчатобумажные перчатки, а для защиты органов дыхания применять местную или общеобменную вытяжную вентиляцию, оборудованную согласно СНиП 111-33-75.

2.3. Оказание первой помощи:

-  при попадании герметика на кожу тщательно промыть пораженный участок водой;

- при попадании герметика в глаза промыть их большим количеством
воды и обратиться к врачу.


2.4. Герметики относятся к группе горючих веществ с температурой самовоспламенения не менее 380°С, и температурой воспламенения не менее 90°С.
2.5. Вблизи места работы с герметиками не допускается наличие открытого
огня. При возгорании герметиков тушить очаг любыми средствами: водой, воздушно-механической смесью, пеной и т.п.

2.6. К работе с анаэробными герметиками допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и ознакомленные с правилами техники безопасности.
2.7.  Необходимо избегать разлива герметиков, а в случае разлива засыпать разлитый продукт песком и собрать в специальный ящик совком из неискрящегося  материала и произвести влажную уборку.

2.8 Флаконы от израсходованных герметиков, использованные перчатки и обтирочный материал вывозятся на свалку или полигон промышленных отходов.

3. ХРАНЕНИЕ

3.1. Герметики    упаковываются    в    специальные    воздухопроницаемые полиэтиленовые флаконы с коэффициентом заполнения не более 0,6 для обеспечения в них воздушного пространства.

3.2. Герметики должны храниться в крытых складских помещениях без
доступа солнечного света при температуре от плюс 10°С до плюс 25°С.

3.3. Не   допускается   контакт   герметиков   с   металлом   и   попадания металлических примесей во флакон с герметиком.

3.4. Соответствие герметиков требованием ТУ гарантируется при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения, а также правил по применению.

3.5. Гарантийный срок хранения герметиков составляет 12 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока герметик необходимо проверить на соответствие требованиям ТУ и использовать в течение месяца.

4. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРМЕТИКОВ «СТОПОР»

4.1. Клей-герметик низкой прочности Стопор–103 предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений с зазором 0,15 – 0,50 мм, легко разбираемых стандартным ручным инструментом. Не применяется при высоких вибрационных нагрузках.

4.2. Клей-герметик ускоренного отверждения Стопор–105  предназначен для защиты от коррозии и предотвращения ослабления резьбовых соединений электрических контактов при воздействии вибрации, в том числе на контактах из цветных металлов. Наносится после окончательной  сборки и затяжки соединений на гайку или головку винта, проникает в резьбу и микрозазоры за счет высокой капиллярной способности. Защищает контакты от химического воздействия кислот, щелочей, масел, смазок и др. Ускоренно отверждается на цветных металлах и на черных металлах с антикоррозионным покрытием при температурах от минус -250С и выше, что позволяет применять его в полевых условиях в зимнее время.  

4.3. Клей-герметик средней прочности Стопор–106 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых и цилиндрических соединений со сборочными зазорами 0,15 – 0,50 мм. Применяется при высоких вибрационных нагрузках.
4.4. Клей-герметик высокой прочности Стопор–109 предназначен для контровки и герметизации малоразборных резьбовых соединений, герметизации плоскостей разъемов, неразъемных гладких (фланцевых) соединений, неразъемных цилиндрических соединений со сборочными зазорами 0,15-0,50 мм; для уплотнения неразъемных беспрокладочных соединений, работающих в жидких и газообразных средах, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию ударных нагрузок и вибрации.
4.5. При применении герметиков разрешается разливать продукт из фабричного флакона в чистую полиэтиленовую тару меньшего размера. По мере расходования герметика его доливают из этого же флакона или нового флакона той же партии. Обратный слив герметиков в тару изготовителя запрещается.

4.6. Поверхности резьбовых соединений должны быть тщательно очищены от грязи и влаги с применением обтирочного материала, обезжирены с помощью бензина или ацетона и полностью просушены.

4.7. Герметик перед применением перемешивается до однородной массы
встряхиванием флакона.

4.8. Герметик   наносится   на   поверхность   деталей   через   капельницу,
образующуюся после среза конца крышки упаковочного флакона ровным слоем с
заполнением впадин резьбы и выравниванием путем прогона гаек или болтов на расстояние, равное протяженности контакта болта и гайки. Толщина наносимого слоя зависит от степени износа резьбы.

4.9. Закручивание  болтов  и гаек производится  сразу после  нанесения
герметиков Стопор –103, Стопор –106, Стопор –109, а в случае  герметика Стопор –105 перед его нанесением.
4.10. При откручивании болтов и гаек могут возникнуть затруднения из-за
прочности   КРС   с   герметиком. В этом случае необходимо   после   начала откручивания (поворот на 270° - 360°) переложить ключ на другую сторону и повернуть его на угол 120° - 180°, закручивая болт или гайку, а затем продолжить откручивание. При необходимости эту операцию повторить.

4.11. При невозможности демонтировать КРС с помощью ключа использовать накидной  ключ  и  молоток  весом   3-5   кг  или  нагреть   соединение   любым нагревательным устройством до 150-200°С и сразу демонтировать его.

4.12. После демонтажа КРС отвержденный герметик легко удаляется с резьбы металлической щеткой и обтирочным материалом.

[image: image5.jpg]


Перечень деталей в узлах локомотивов, рекомендуемый к применению клеев-герметиков, указан в приложении №1.
Ведущий инженер Нижегородского  отделения                                                          Красильников В.С.

ОАО «ВНИИЖТ»                                                                                                      

� Анаэробные клеи - это многокомпонентные материалы, которые отверждаются при комнатной температуре при условии отсутствия контакта с кислородом.


� Тиксотропия - способность некоторых структурированных систем самопроизвольно восстанавливать разрушенную механическим воздействием исходную структуру. Тиксотропия проявляется в разжижении при достаточно интенсивном встряхивании или перемешивании гелей, паст, суспензий и др. систем, а также в их загущении (отвердевании) после прекращения механического воздействия.





PAGE  
2

