ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 	КАРТА	МАГНИТОПОРОШКОВОГО 	КОНТРОЛЯ

| Предприятие: Вагонное депо Ховрино |  |  | Контроль магнитопорошковый |  |  |  | На листах | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: ( Главный инженер предприятия) | Дата "_____" __________200__ г. | Деталь: Ось (средняя часть) Узел: Колесная пара |  |  | Марка стали: ОС.В. по ГОСТ 4828-83 Тверд. HRC: 20 Шерхов.Ra, мкм: Цвет: темный | Способ контроля: СПП H, А/см 20 Длина зоны ДН, мм: ….… |  | Лист 1 |
| Тип вагона: грузовой |  |  |  |  |  | Требования документов по техническому обслуживанию и ремонту |  |  |
| Технологические операции |  |  |  | Средства контроля |  |  |  |  |
| 1. Подготовительные операции 1.1 Очистить среднюю часть оси от грязи и смазки. 1.2 Осмотреть контролируемую поверхность с целью выявления видимых глазом дефектов. 1.3. Протереть контролируемую поверхность ветошью, смоченной в суспензии. 2. Операции контроля 2.1. Установить колесную пару на роликовые опоры. 2.2. СНУ опустить над средней частью оси на расстоянии 130... 150 мм от ступицы одного из колес так, чтобы между дугой СНУ и поверхностью оси был зазор 40...60 мм. 2.3. Включить СНУ. 2.4. Нанести магнитную суспензию на ось в пределах зоны ДН слева от СНУ до ступицы |  |  |  | Средства для очистки: обтирочный материал; щетки волосяные; скребки деревянные или пластмассовые; моющие средства Дефектоскоп: МД-12ПС Магнитный индикатор: Водная суспензия (состав): Концентрат ДИАГМА 1200 - (30±5) г Вода - 1 л Вспомогательные средства: Распылитель, лампа переносная (12 В), лупа, мел |  | Виды работ, при которых проводится контроль: Контроль выполняется при всех видах освидетельствования колесных пар Зоны контроля: все открытые по-верхности средней части оси Нормы отбраковки: трещины поперечные и наклонные под углом более 30° к образующей оси. (ЦВ/3429) |  |  |

| Деталь: Ось (средняя часть) Узел: Колесная пара в сборе |  | Контроль магнитопорошковый |  |  | Лист 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологические операции |  | Эскиз детали, схема намагничивания |  |  |  |
| 2.5. После cтекания суспензии водной в течение менее 5... 10 с, масляной - 10... 15 с, осмотреть поверхность средней части оси с двух сторон от СНУ. Выключить СНУ 2.6. Переместить СНУ вдоль оси на расстояние 110... 130 мм от предыдущего положения и повторить операции по п.п.2.2 2.7. Переместить СНУ на расстояние 350.. .370 мм и повторить операции по п.п. 2.2 - 2.5. 2.8. Последовательно перемещая СНУ вдоль оси на расстояния 110...130 и 350...370 мм относительно предыдущего, положения провести контроль по п.п. 2.2-2.5 всей поверхности средней части оси до ступицы следующего колеса. 1.9.Повторить контроль по п.п. 2.1 - 2.8 дважды провернув колесную пару на (120±10)°. 1.10. Для размагничивания включить СНУ и провести его по всей длине средней части оси от ступицы одного колеса к другому. Переместить СНУ к середине средней части оси, остановить и поднять на 0,3...0,5 м от оси, выключить СНУ. |  | Рисунок 1 1 - Намагничивающее устройство, 2 - контролируемая деталь Технологическая оснастка рабочего места: Роликовые опоры для установки и вращения колесной пары, штанга для подвешивания соленоида |  |  |  |
| Разработал инженер по НК | Начальник технического отдела |  | Начальник цеха (ст. мастер) | Приемщик |  |