ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 	КАРТА	МАГНИТОПОРОШКОВОГО 	КОНТРОЛЯ

| Предприятие: Вагонное депо Ховрино |  |  | Контроль магнитопорошковый |  |  |  | На листах | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: ( Главный инженер предприятия) | Дата "_____" __________200__ г. | Деталь: Ось (средняя часть) Узел: Колесная пара |  |  | Марка стали: ОС.В. по ГОСТ 4828-83 Тверд. HRC: 20 Шерхов.Ra, мкм: Цвет: темный | Способ контроля: СПП H, А/см 20 Длина зоны ДН, мм: ……. |  | Лист 1 |
| Тип вагона: грузовой |  |  |  |  |  | Требования документов по техническому обслуживанию и ремонту |  |  |
| Технологические операции |  |  |  | Средства контроля |  |  |  |  |
| 1. Подготовительные операции 1.1 Очистить среднюю часть оси от грязи и смазки. 1.2 Осмотреть контролируемую поверхность с целью выявления видимых глазом дефектов. 1.3. Протереть контролируемую поверхность ветошью, смоченной в суспензии. 2. Операции контроля 2.1. Раскрыть разъемный соленоид и опустить его максимально вниз. 2.2. Установить колесную пару на роликовые опоры 2.3. Отрегулировать высоту соленоида так для чтобы зазор между его витками и осью сверху был не меньше для чем снизу (рисунок 1.) 2.4. Переместить тележку к ступице одного из колес. 2.5. Замкнуть витки соленоида. 2.6. Нанести равномерно по всей длине средней части оси сухой магнитный порошок. |  |  |  | Средства для очистки: обтирочный материал; щетки волосяные; скребки деревянные или пластмассовые; моющие средства Дефектоскоп: МД-13ПР Магнитный индикатор: магнитный порошок ПЖВ - 160 Вспомогательные средства: Распылитель, лампа переносная (12 В), лупа, мел |  | Виды работ, при которых проводится контроль: Контроль выполняется при всех видах освидетельствования колесных пар Зоны контроля: все открытые поверхности средней части оси Нормы отбраковки: трещины поперечные и наклонные под углом более 30° к образующей оси. (ЦВ/3429) |  |  |

| Деталь: Ось (средняя часть) Узел: Колесная пара в сборе |  | Контроль магнитопорошковый |  |  | Лист 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологические операции |  | Эскиз детали, схема намагничивания |  |  |  |
| 2.7. Включить намагничивание и перемещение соленоида. 2.8. Осматривать поверхность средней части оси с двух сторон от соленоида в пределах зоны ДН. 2.9. Остановить соленоид у ступицы второго колеса. 2.10. Отметить мелом границы проконтролированного участка средней части оси. 2.11. Провернуть ось на 1/5 полного оборота (725)° и повторить контроль по п.п. 2.6-2.10. 2.12. Провести контроль всей поверхности средней части оси по п. 2.11. не менее чем за пять проходов. 2.13.Включить соленоид и переместить его к середине средней части оси; выключить соленоид. |  | Рисунок 1 Технологическая оснастка рабочего места: Роликовые опоры для установки и вращения колесной пары, штанга для подвешивания соленоида |  |  |  |
| Разработал инженер по НК | Начальник технического отдела |  | Начальник цеха (ст. мастер) | Приемщик |  |