ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 	КАРТА	МАГНИТОПОРОШКОВОГО 	КОНТРОЛЯ

| Предприятие: Вагонное депо Ховрино |  |  | Контроль магнитопорошковый |  |  |  | На листах | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: ( Главный инженер предприятия) | Дата "_____" __________200__ г. | Деталь: Валик подвески тормозного башмака Узел: Тележка |  |  | Марка стали: Тверд. HRC: Шерхов.Ra, мкм: Цвет: светлый | Способ контроля: СПП H, А/см 20 Длина зоны ДН, мм: …… |  | Лист 1 |
| Тип вагона: грузовой |  |  |  |  |  | Требования документов по техническому обслуживанию и ремонту |  |  |
| Технологические операции |  |  |  | Средства контроля |  |  |  |  |
| 1. Подготовительные операции 1.1 Очистить валики от грязи. 1.2 Осмотреть контролируемую поверхность с целью выявления видимых глазом дефектов. 2. Операции контроля 2.1. Детали уложить детали на подставке из немагнитного материала, прижав их торцами друг к другу (рисунок 1). 2.2. Установить соленоид так, чтобы один конец подставки с деталями входил в отверстие соленоида на 30...50 мм. 2.3. Включить соленоид и нанести суспензию на детали в пределах зоны ДН. 2.4. После стекания суспензии в течение 5…10сек. осмотреть поверхность деталей в пределах зоны ДН |  |  |  | Средства для очистки: обтирочный материал; моющие средства Дефектоскоп: МД-12ПШ Магнитный индикатор: Водная суспензия (состав): Концентрат ДИАГМА 1100 - (30±5) г Вода - 1 л Вспомогательные средства: Распылитель, лампа переносная (12 В), лупа, мел |  | Виды работ, при которых проводится контроль: Перед постановкой в буксовый узел Особенности технологии: От 3 до 6 деталей укладывают на подставку из немагнитного материала. Зоны контроля: вся поверхность Нормы отбраковки: трещины не допускаются (3-ЦВРК) |  |  |

| Деталь: Валик подвески тормозного башмака Узел: Тележка |  | Контроль магнитопорошковый |  |  | Лист 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологические операции |  | Эскиз детали, схема намагничивания |  |  |  |
| 2.5. Медленно перемещать соленоид вдоль деталей, нанося суспензию перед соленоидом в пределах зоны ДН. 2.6. После стекания суспензии в течение 5…10сек осмотреть поверхность деталей. 2.7. Повернуть детали на 180° и повторить контроль, выполняя операции по пп.2.2— 2.6. |  | Рисунок 1 1 - Намагничивающее устройство, 2 - контролируемая, 4 - подставка из немагнитного материала Технологическая оснастка рабочего места: Стенд, обеспечивающий перемещение соленоида вдоль детали |  |  |  |
| Разработал инженер по НК | Начальник технического отдела |  | Начальник цеха (ст. мастер) | Приемщик |  |