ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 	КАРТА	МАГНИТОПОРОШКОВОГО 	КОНТРОЛЯ

| Предприятие: Вагонное депо Ховрино |  |  | Контроль магнитопорошковый |  |  |  | На листах | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: ( Главный инженер предприятия) | Дата "_____" __________200__ г. | Деталь: Подвеска тормозного башмака Узел: Тележка мод.18-100 |  |  | Марка стали: Тверд. HRC: Шерхов.Ra, мкм: Цвет: темный | Способ контроля: СПП H, А/см 20 Длина зоны ДН, мм: …… |  | Лист 1 |
| Тип вагона: грузовой |  |  |  |  |  | Требования документов по техническому обслуживанию и ремонту |  |  |
| Технологические операции |  |  |  | Средства контроля |  |  |  |  |
| 1. Подготовительные операции 1.1 Очистить подвеску от грязи и старой краски. 1.2 Осмотреть контролируемую поверхность с целью выявления видимых глазом дефектов. 2. Операции контроля: 2.1. Расположить подвеску на подставке так, чтобы ее концы входили в отверстие соленоида (рисунок Б.3.9). 2.2. Включить соленоид 2.3. Нанести суспензию на части подвески в пределах 200 мм со стороны соленоида. 2.4. После отекания суспензии в течение 5... 10 с осмотреть поверхность подвески, включая зоны вокруг отверстий. 2.5. Повернуть подвеску так, чтобы ее средняя часть входила в отверстие соленоида. 2.6. Развернуть соленоид так, чтобы один из углов подвески входил в отверстие соленоида. |  |  |  | Средства для очистки: обтирочный материал; щетки металлические; моющие средства Дефектоскоп: МД-12ПШ Магнитный индикатор: Водная суспензия (состав): Концентрат ДИАГМА 1200 - (30±5) г Вода - 1 л Вспомогательные средства: Распылитель, лампа переносная (12 В), лупа, мел |  | Виды работ, при которых проводится контроль: Контроль выполняется при всех видах планового ремонта вагонов Зоны контроля: вся поверхность Нормы отбраковки: трещины продольные и поперечные Примечание: Зоны вокруг отверстий рекомендуется проверять вихретоковым методом |  |  |

| Деталь: Подвеска тормозного башмака Узел: Тележка |  | Контроль магнитопорошковый |  |  | Лист 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологические операции |  | Эскиз детали, схема намагничивания |  |  |  |
| 2.7. Нанести суспензию на среднюю часть и углы подвески. 2.8. После отекания суспензии в течение 5... 10 с осмотреть поверхность средней части и углов подвески. Выключить соленоид. 2.9. Перевернуть подвеску на другую сторону и повторить операции по п.п. 1—8. |  | Рисунок 1 Технологическая оснастка рабочего места: Подставка для детали должна входить в рабочее отверстие соленоида; кронштейн для подвешивания и перемещения соленоида вдоль детали на подставке. |  |  |  |
| Разработал инженер по НК | Начальник технического отдела |  | Начальник цеха (ст. мастер) | Приемщик |  |