ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 	КАРТА	МАГНИТОПОРОШКОВОГО 	КОНТРОЛЯ

| Предприятие: Вагонное депо Ховрино |  |  | Контроль магнитопорошковый |  |  |  | На листах | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: ( Главный инженер предприятия) | Дата "_____" __________200__ г. | Деталь: Маятниковая подвеска Узел: Автосцепка |  |  | Марка стали: Тверд. HRC: Шерхов.Ra, мкм: Цвет: темный | Способ контроля: СПП H, А/см 35 Длина зоны ДН, мм: …… |  | Лист 1 |
| Тип вагона: грузовой |  |  |  |  |  | Требования документов по техническому обслуживанию и ремонту |  |  |
| Технологические операции |  |  |  | Средства контроля |  |  |  |  |
| 1. Подготовительные операции 1.1 Очистить маятниковую подвеску от грязи и старой краски . 1.2 Осмотреть контролируемую поверхность с целью выявления видимых глазом дефектов. 2. Операции контроля 2.1. Детали расположить на подставке, плотно прижав их одинаковыми торцами друг к другу так, чтобы конец одной из крайних деталей входил в отверстие соленоида на 30.. .50 мм (рисунок 1). 2.2. Включить соленоид. 2.3. Медленно переместить соленоид, одновременно нанося магнитную суспензию на детали перед соленоидом. Остановить соленоид в положении, когда конец другой крайней детали будет входить в отверстие соленоида на 30.. .50мм 2.4. После отекания суспензии в течение 5... 10 с осмотреть поверхность деталей и выключить соленоид. |  |  |  | Средства для очистки: обтирочный материал; щетки металлические; моющие средства Дефектоскоп: МД-12ПШ Магнитный индикатор: Водная суспензия (состав): Концентрат ДИАГМА 1200 - (30±5) г Вода - 1 л Вспомогательные средства: Распылитель, лампа переносная (12 В), лупа, мел |  | Виды работ, при которых проводится контроль: Контроль выполняется при всех видах планового ремонта автосцепки Зоны контроля: вся поверхность Нормы отбраковки: трещины поперечные на поверхности |  |  |

| Деталь: Маятниковая подвеска Узел: Автосцепка |  | Контроль магнитопорошковый |  |  | Лист 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологические операции |  | Эскиз детали, схема намагничивания |  |  |  |
| 2.5. Перевернуть детали и повторить операции по п.п. 2.2 - 2.4, перемещая при этом соленоид в противоположном направлении. |  | Рисунок 1 1 - Намагничивающее устройство, 2 - контролируемая деталь 4 - подставка из немагнитного материала Технологическая оснастка рабочего места: Подставка из немагнитного материала для размещения 1 - 4 деталей должна входить в рабочее отверстие соленоида; Кронштейн для подвешивания и перемещения соленоида вдоль деталей на подставке. |  |  |  |
| Разработал инженер по НК | Начальник технического отдела |  | Начальник цеха (ст. мастер) | Приемщик |  |