ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 	КАРТА	МАГНИТОПОРОШКОВОГО 	КОНТРОЛЯ

Предприятие:          Вагонное депо Ховрино                 Контроль          магнитопорошковыйНа

листах   2Утверждаю:

( Главный инженер предприятия)Дата

"_____"

__________200__ г.Деталь: Стопорная планка

Узел: Буксовый узелМарка стали:

Тверд. HRC:

Шерхов.Ra, мкм:

Цвет: светлыйСпособ контроля: СПП

H, А/см                    20

Длина

зоны ДН, мм:     ……

Лист

1Тип вагона:  грузовойТребования документов по техническому обслуживанию и ремонтуТехнологические операцииСредства контроля1. Подготовительные операции

1.1 Очистить стопорные планки  от грязи.

1.2 Осмотреть контролируемую поверхность с целью выявления видимых глазом дефектов.

2. Операции контроля

2.1. Детали уложить в 2 — 3 ряда на подставке из немагнитного материала (рисунок 1) Обеспечить наклон подставки с деталями на угол не менее 10° к горизонтали

2.2. Установить соленоид так, чтобы один конец подставки с деталями входил в отверстие соленоида на 30...50 мм.

2.3. Включить соленоид и нанести суспензию на детали в пределах зоны ДН.

2.4. После стекания суспензии в течение 5…10сек. осмотреть поверхность деталей в пределах зоны ДН

Средства для очистки:

обтирочный материал; моющие средства

Дефектоскоп:

МД-12ПШ

Магнитный индикатор:

Водная суспензия (состав):

Концентрат ДИАГМА 1200 - (30±5) г

Вода - 1 л

Вспомогательные средства:

Распылитель, лампа переносная (12 В), лупа, мел

Виды работ, при которых проводится контроль:

Перед постановкой в буксовый узел

Особенности технологии:

От 3 до 6 деталей укладывают на подставку из немагнитного материала.

Зоны контроля:

вся поверхность

Нормы отбраковки:

трещины не допускаются

(3-ЦВРК)

Деталь:    Стопорные планки

Узел:        Буксовый узел      Контроль    магнитопорошковыйЛист

2Технологические операцииЭскиз детали, схема намагничивания

2.5. Медленно перемещать соленоид вдоль деталей, нанося суспензию перед соленоидом в пределах зоны ДН.

2.6. После стекания суспензии в течение 5…10сек осмотреть поверхность деталей.

2.7. Повернуть детали на 180° и повторить контроль, выполняя операции по пп.2.2— 2.6.

Рисунок 1

1 - Намагничивающее устройство, 2 - контролируемая,

4 - подставка из немагнитного материала

Технологическая оснастка рабочего места:

Стенд, обеспечивающий перемещение соленоида вдоль деталиРазработал инженер по НКНачальник технического отделаНачальник цеха (ст. мастер) Приемщик