ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 	КАРТА	МАГНИТОПОРОШКОВОГО 	КОНТРОЛЯ

| Предприятие: Вагонное депо Ховрино |  |  | Контроль магнитопорошковый |  |  |  | На листах | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: ( Главный инженер предприятия) | Дата "_____" __________200__ г. | Деталь: Корпус автосцепки (хвостовик) Узел: Автосцепка |  |  | Марка стали: Тверд. HRC: Шерхов.Ra, мкм: Цвет: темный | Способ контроля: СПП H, А/см 20 Длина зоны ДН, мм: …… |  | Лист 1 |
| Тип вагона: грузовой |  |  |  |  |  | Требования документов по техническому обслуживанию и ремонту |  |  |
| Технологические операции |  |  |  | Средства контроля |  |  |  |  |
| 1. Подготовительные операции 1.1 Очистить хвостовик от грязи и старой краски. 1.2 Осмотреть контролируемую поверхность с целью выявления видимых глазом дефектов. 2. Операции контроля 1. Закрепить корпус автосцепки на поворотном стенде так, чтобы одна из плоскостей хвостовика была расположена под углом не менее 10° к горизонтали. 2. Установить соленоид у перемычки под углом (35±5)° к оси хвостовика так, чтобы хвостовик частично входил в отверстие соленоида (рисунок 1), включить соленоид. 3. Нанести суспензию на все открытые для осмотра поверхности хвостовика в зоне перемычки. 4. После отекания суспензии в течение 5... 10 с осмотреть поверхность перемычки и торец хвостовика, выключить соленоид. |  |  |  | Средства для очистки: обтирочный материал; щетки металлические; моющие средства Дефектоскоп: МД-12ПШ Магнитный индикатор: Водная суспензия (состав): Концентрат ДИАГМА 1200 - (30±5) г Вода - 1 л Вспомогательные средства: Распылитель, лампа переносная (12 В), лупа, мел |  | Виды работ, при которых проводится контроль: Контроль выполняется при всех видах планового ремонта автосцепки Зоны контроля: вся поверхность хвостовика; переход от головки к хвостовику; перемычка хвостовика Нормы отбраковки: трещины поперечные на поверхности хвостовика; трещины на перемычке |  |  |

| Деталь: Корпус автосцепки (хвостовик) Узел: Автосцепка |  | Контроль магнитопорошковый |  |  | Лист 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологические операции |  | Эскиз детали, схема намагничивания |  |  |  |
| 5. Надеть соленоид на хвостовик в зоне перемычки, максимально приподняв его (положение I см. рисунок 1.б). 6. Включить соленоид. 7. Нанести суспензию в пределах зоны ДН на две верхние плоскости. 8. После отекания суспензии в течение 5... 10 с, осмотреть две верхние плоскости в пределах зоны ДН. 9. Медленно перемещать соленоид вдоль хвостовика, одновременно нанося перед ним суспензию на две верхние плоскости хвостовика. 10. Остановить соленоид, по возможности приблизив его к головке (положение II см. рисунок 1.б) 11. Нанести суспензию на участки, примыкающие к головке, включая переход от хвостовика к головке, и прекратить нанесение суспензии. 12. После отекания суспензии в течение 5... 10 с осмотреть две верхние плоскости хвостовика, обращая внимание на зоны перехода от хвостовика к голове, выключить соленоид и вернуть его к перемычке. 13. Повернуть корпус автосцепки на 180° и повторить контроль по п.п. 6 - 12. |  | Рисунок 1 1 - Намагничивающее устройство, 2 - контролируемая деталь Технологическая оснастка рабочего места: Поворотный стенд для закрепления корпуса автосцепки. |  |  |  |
| Разработал инженер по НК | Начальник технического отдела |  | Начальник цеха (ст. мастер) | Приемщик |  |