ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 	КАРТА	МАГНИТОПОРОШКОВОГО 	КОНТРОЛЯ

| Предприятие: Вагонное депо Ховрино |  |  | Контроль магнитопорошковый |  |  |  | На листах | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: ( Главный инженер предприятия) | Дата "_____" __________200__ г. | Деталь: Тяговый хомут Узел: Автосцепка |  |  | Марка стали: Тверд. HRC: Шерхов.Ra, мкм: Цвет: темный | Способ контроля: СПП H, А/см 20 Длина зоны ДН, мм: …… |  | Лист 1 |
| Тип вагона: грузовой |  |  |  |  |  | Требования документов по техническому обслуживанию и ремонту |  |  |
| Технологические операции |  |  |  | Средства контроля |  |  |  |  |
| 1. Подготовительные операции 1.1 Очистить хомут от грязи. 1.2 Осмотреть контролируемую поверхность с целью выявления видимых глазом дефектов. 2. Операции контроля 1.Установить СНУ над одной из тяговых полос и сдвинуть к соединительной планке (рисунок 1). 2.Включить СНУ. 3.Нанести суспензию на тяговую полосу в пределах зоны ДН с обеих сторон от СНУ. При этом необходимо следить, чтобы суспензия попадала и на поверхность соединительной планки. 4. Осмотреть тяговую полосу и соединительную полосу в пределах зоны ДН с обеих сторон от СНУ, выключить СНУ. 5. Медленно переместить СНУ вдоль тяговой полосы к задней опорной части хомута, нанося суспензию перед СНУ. |  |  |  | Средства для очистки: обтирочный материал; щетки металлические; моющие средства Дефектоскоп: МД-12ПС Магнитный индикатор: Водная суспензия (состав): Концентрат ДИАГМА 1200 - (30±5) г Вода - 1 л Вспомогательные средства: Распылитель, лампа переносная (12 В), лупа, мел |  | Виды работ, при которых проводится контроль: Контроль выполняется при всех видах планового ремонта вагонов Зоны контроля: тяговые полосы; соединительные планки; задняя опорная часть Нормы отбраковки: трещины поперечные |  |  |

| Деталь: Тяговый хомут Узел: Автосцепка |  | Контроль магнитопорошковый |  |  | Лист 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологические операции |  | Эскиз детали, схема намагничивания |  |  |  |
| 6. После отекания суспензии в течение 5.... 10 с осмотреть тяговую полосу и заднюю опорную часть хомута. 7. Установить СНУ над другой тяговой полосой и провести контроль по п.п. 2—6. 8. Перевернуть тяговый хомут и провести контроль по п.п. 1-7. |  | Рисунок 1 1 - Намагничивающее устройство, 2 - контролируемая деталь Технологическая оснастка рабочего места: Поворотный стенд для закрепления тягового хомута автосцепки. |  |  |  |
| Разработал инженер по НК | Начальник технического отдела |  | Начальник цеха (ст. мастер) | Приемщик |  |