ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 	КАРТА	МАГНИТОПОРОШКОВОГО 	КОНТРОЛЯ

| Предприятие: Вагонное депо Ховрино |  |  | Контроль магнитопорошковый |  |  |  | На листах | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: ( Главный инженер предприятия) | Дата "_____" __________200__ г. | Деталь: кольца подшипника напрессованные на шейки оси Узел: Колесная пара |  |  | Марка стали: Тверд. HRC: Шерхов.Ra, мкм: Цвет: светлый | Способ контроля: СОН H, А/см 180 Длина зоны ДН, мм: …… |  | Лист 1 |
| Тип вагона: грузовой |  |  |  |  |  | Требования документов по техническому обслуживанию и ремонту |  |  |
| Технологические операции |  |  |  | Средства контроля |  |  |  |  |
| 1. Подготовительные операции 1.1 Очистить внутренние кольца от грязи и смазки. 1.2 Осмотреть контролируемую поверхность с целью выявления видимых глазом дефектов. 2. Операции контроля Установить колесную пару на роликовые опоры. Надеть соленоиды на внутренние кольца. Прижать контактные головки к торцам оси. 4. Намагнитить кольца одновременным пропусканием по соленоидам и по оси колесной пары не менее трех импульсов тока. Снять контактные электроды и соленоиды с колец. 5. Включить вращение колесной пары и нанести на кольца магнитную суспензию. 6. После отекания суспензии в течение 5... 10 с осмотреть поверхность колец не менее чем за два их полных оборота при вращении, обращая внимание на галтели. Остановить вращение колесной пары. |  |  |  | Средства для очистки: обтирочный материал; моющие средства Дефектоскоп: Установка серии Р8617 Магнитный индикатор: Водная суспензия (состав): Концентрат ДИАГМА 1100 - (30±5) г Вода - 1 л Вспомогательные средства: Распылитель, лампа переносная (12 В), лупа, мел |  | Виды работ, при которых проводится контроль: Контроль выполняется при полном освидетельствовании колесных пар без снятия внутренних и лабиринтных колец Зоны контроля: вся поверхность Нормы отбраковки: трещины поперечные и продольные (3-ЦВРК) |  |  |

| Деталь: Кольца подшипников, напрессованные на шейки оси Узел: Колесная пара |  | Контроль магнитопорошковый |  |  | Лист 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологические операции |  | Эскиз детали, схема намагничивания |  |  |  |
| 7. Надеть на одно из колец соленоид и включить на блоке питания режим размагничивания. Плавно отвести соленоид от кольца не менее чем на 0,5 м. 8. Аналогично размагнитить второе кольцо. 9. Протереть поверхности колец для удаления остатков магнитного порошка. |  | Рисунок 1 1 - Намагничивающее устройство, 2 - контролируемая деталь Технологическая оснастка рабочего места: Роликовые опоры для установки и вращения колесной пары, штанга для подвешивания соленоида |  |  |  |
| Разработал инженер по НК | Начальник технического отдела |  | Начальник цеха (ст. мастер) | Приемщик |  |