ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 	КАРТА	МАГНИТОПОРОШКОВОГО 	КОНТРОЛЯ

| Предприятие: Вагонное депо Ховрино |  |  | Контроль магнитопорошковый |  |  |  | На листах | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: ( Главный инженер предприятия) | Дата "_____" __________200__ г. | Деталь: Ось (шейки и подступичные части Узел: Колесная пара |  |  | Марка стали: ОС.В. по ГОСТ 4828-83 Тверд. HRC: 20 Шерхов.Ra, мкм: 2,5 Цвет: светлый | Способ контроля: СПП H, А/см 20 Длина зоны ДН, мм: ….… |  | Лист 1 |
| Тип вагона: грузовой |  |  |  |  |  | Требования документов по техническому обслуживанию и ремонту |  |  |
| Технологические операции |  |  |  | Средства контроля |  |  |  |  |
| 1. Подготовительные операции 1.1 Очистить шейки оси от грязи и смазки. 1.2 Осмотреть контролируемую поверхность с целью выявления видимых глазом дефектов. 1.3. Протереть контролируемую поверхность ветошью, смоченной в суспензии. 2. Операции контроля 2.1 .Включить устройство для вращения колесной пары. 2.2. Подвести соленоид к шейке оси так, чтобы она входила в отверстие соленоида на 30...50 мм. 2.3. Приподнять соленоид так, чтобы зазор между корпусом соленоида и контролируемой поверхностью шейки оси был не менее 40 мм. 2.4. Включить соленоид. 2.5. Нанести суспензию на шейку и предподступичную часть оси в пределах зоны. |  |  |  | Средства для очистки: обтирочный материал; щетки волосяные; скребки деревянные или пластмассовые; моющие средства Дефектоскоп: МД-12ПШ Магнитный индикатор: Водная суспензия (состав): Концентрат ДИАГМА 1200 - (30±5) г Вода - 1 л Вспомогательные средства: Распылитель, лампа переносная (12 В), лупа, мел |  | Виды работ, при которых проводится контроль: Контроль выполняется при всех видах освидетельствования колесных пар со снятием внутренних колец буксового подшипника. Зоны контроля: Все открытые поверхности оси: трещины поперечные и наклонные Нормы отбраковки: Трещины на шейке и предподступичной части оси не допускаются (ЦВ/3429) |  |  |

| Деталь: Ось (шейки и предподступичные части) Узел: Колесная пара в сборе |  | Контроль магнитопорошковый |  |  | Лист 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологические операции |  | Эскиз детали, схема намагничивания |  |  |  |
| 2.6. При стекании суспензии переместить соленоид к с тупице колеса и вернуть в обратное положение по п.2.2. 2.7. После стекания суспензии (водной - в течение 5…10 с, масляной - 10…15 с) осмотреть шейку и предподступичную часть при вращении оси, обращая внимание на галтели шеек и предподступичной части. 2.8. Выключить соленоид. 2.9. Остановить вращение оси. 2.10. Надеть на кольца соленоид и включить режим намагничивания. Плавно отвести его от шейки оси на расстояние не менее 0,5 м. Выключить соленоид. 2.11. Аналогично размагнитить вторую пару колец. 2.12. Удалить с поверхности шейки оси остатки магнитного порошка, протерев ее ветошью. |  | Рисунок 1 Рисунок 2 Технологическая оснастка рабочего места: Роликовые опоры для установки и вращения колесной пары, штанга для подвешивания соленоида Примечание- Допускается проводить контроль шейки и предподступичной части оси при вращении оси вручную в трех положениях - с поворотом оси каждый раз на 120°. |  |  |  |
| Разработал инженер по НК | Начальник технического отдела |  | Начальник цеха (ст. мастер) | Приемщик |  |