ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 	КАРТА	МАГНИТОПОРОШКОВОГО 	КОНТРОЛЯ

| Предприятие: Вагонное депо Ховрино |  |  | Контроль магнитопорошковый |  |  |  | На листах | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: ( Главный инженер предприятия) | Дата "_____" __________200__ г. | Деталь: Тяга тормозная Узел: Тормозная рычажная передача |  |  | Марка стали: Тверд. HRC: Шерхов.Ra, мкм: Цвет: темный | Способ контроля: СПП H, А/см 20 Длина зоны ДН, мм: …… |  | Лист 1 |
| Тип вагона: грузовой |  |  |  |  |  | Требования документов по техническому обслуживанию и ремонту |  |  |
| Технологические операции |  |  |  | Средства контроля |  |  |  |  |
| 1. Подготовительные операции 1.1 Очистить тягу от грязи и старой краски. 1.2 Осмотреть контролируемую поверхность с целью выявления видимых глазом дефектов. 2. Операции контроля: 1. Расположить тягу на подставке так, чтобы один ее конец входил в отверстие соленоида на 30.. .50 мм (рисунок Б.3.12). 2. Включить соленоид. 3. Нанести суспензию на часть тяги в пределах зоны ДН (200 мм). 4. После отекания суспензии осмотреть поверхность тяги в зоне ДН, обращая внимание на зоны вокруг отверстий. 5. Медленно переместить соленоид к другому концу тяги, одновременно нанося перед ним суспензию. Остановить соленоид в положении, при котором другой конец детали входит в отверстие соленоида на 30... 50 мм. |  |  |  | Средства для очистки: обтирочный материал; щетки металлические; моющие средства Дефектоскоп: МД-12ПШ Магнитный индикатор: Водная суспензия (состав): Концентрат ДИАГМА 1200 - (30±5) г Вода - 1 л Вспомогательные средства: Распылитель, лампа переносная (12 В), лупа, мел |  | Виды работ, при которых проводится контроль: Контроль выполняется при капитальном ремонте вагонов и ремонте детали сваркой Зоны контроля: вся поверхность, сварной шов и околошовные зоны длиной от 100 до 150 мм. Нормы отбраковки: трещины поперечные Примечание: Зоны вокруг отверстий рекомендуется проверять вихретоковым методом |  |  |

| Деталь: Тяга тормозная Узел: Тормозная рычажная передача |  | Контроль магнитопорошковый |  |  | Лист 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологические операции |  | Эскиз детали, схема намагничивания |  |  |  |
| 6. После отекания суспензии в течение 5... 10 сек осмотреть поверхность тяги. Выключить соленоид. |  | Рисунок 1 1 - Намагничивающее устройство, 2 - Проверяемая деталь Технологическая оснастка рабочего места: Подставка для детали; кронштейн для подвешивания и перемещения соленоида вдоль детали. |  |  |  |
| Разработал инженер по НК | Начальник технического отдела |  | Начальник цеха (ст. мастер) | Приемщик |  |