ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 	КАРТА	МАГНИТОПОРОШКОВОГО 	КОНТРОЛЯ

| Предприятие: Вагонное депо Ховрино |  |  | Контроль магнитопорошковый |  |  |  | На листах | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: ( Главный инженер предприятия) | Дата "_____" __________200__ г. | Деталь: Стяжной болт фрикционного аппарата Узел: Автосцепка |  |  | Марка стали: Тверд. HRC: Шерхов.Ra, мкм: Цвет: темный | Способ контроля: СПП H, А/см 20 Длина зоны ДН, мм: …… |  | Лист 1 |
| Тип вагона: грузовой |  |  |  |  |  | Требования документов по техническому обслуживанию и ремонту |  |  |
| Технологические операции |  |  |  | Средства контроля |  |  |  |  |
| 1. Подготовительные операции 1.1 Очистить стяжной болт от грязи . 1.2 Осмотреть контролируемую поверхность с целью выявления видимых глазом дефектов. 2. Операции контроля: 2.1. Расположить на подставке деталь так, чтобы один его конец с резьбовой частью входил в рабочее отверстие соленоида на 30.. .50 мм. 2.2. Включить соленоид. 3. Нанести магнитную суспензию на всю деталь. 2.4. Медленно переместить соленоид к головке болта и вернуть его в исходное положение. 2.5. После отекания суспензии в течение 5... 10 с осмотреть поверхность болта с применением лупы (при осмотре резьбы). Выключить соленоид. 2.6. Перевернуть болт и повторить операции по п.п. 2.2 —2.5. |  |  |  | Средства для очистки: обтирочный материал; щетки металлические; моющие средства Дефектоскоп: МД-12ПШ Магнитный индикатор: Водная суспензия (состав): Концентрат ДИАГМА 1200 - (30±5) г Вода - 1 л Вспомогательные средства: Распылитель, лампа переносная (12 В), лупа, мел |  | Виды работ, при которых проводится контроль: Контроль выполняется ремонта детали сваркой Особенности технологии контроля Контролируемая деталь размещается на немагнитной подставке. Зоны контроля: вся поверхность Нормы отбраковки: трещины поперечные на поверхности |  |  |

| Деталь: Стяжной болт фрикционного аппарата Узел: Автосцепка |  | Контроль магнитопорошковый |  |  | Лист 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологические операции |  | Эскиз детали, схема намагничивания |  |  |  |
|  |  | Рисунок 1 1 - Намагничивающее устройство, 2 - контролируемая деталь Технологическая оснастка рабочего места: Подставка из немагнитного материала для размещения одной или двух деталей должна вхо-дить в рабочее отверстие соленоида; кронштейн для подвешивания и перемещения соленоида вдоль деталей на подставке. |  |  |  |
| Разработал инженер по НК | Начальник технического отдела |  | Начальник цеха (ст. мастер) | Приемщик |  |