УТВЕРЖДАЮ:

DOC

В отмену карты № 13 от 11.03.1999 г.                                    Начальник локомотивного

депо Минеральные Воды

...................... В.В.Шипилов

22  ноября  1999 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 14

технического обслуживания ТО-2 аккумуляторной батареи NKS-150

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инстру- мент, приспо-собления | Тру- доза- траты, чел/ часы | Сре дний раз- ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проверить напряжение отключенной батареи. | Не менее 82,5 В, номинальное напряжение 90 В. |  | 0,007 | 4 |  |
| 2 | Осмотреть наружные поверхности элементов. | Открыть двери отсека (на ЧМЭ3Т и АЧ2 выдвинуть ящики из-под кузова). Выплески электролита удалить салфеткой, удалить скопления солей и загрязнений. | Щётка волося-ная, салфетки. | 0,068 | 4 | Работы по уходу за батареей выполнять в резиновых перчатках и фартуке, при очистке использовать очки. |
| 3 | Проверить состояние и крепление перемычек. | - Перемычки с окислами снять, окислы удалить сухой чистой салфеткой. - Покрепить соединения перемычек. - Проверить наличие смазки на борнах и перемычках, при необходимости нанести свежую. | Ключ торцовый с изолировпан-ной рукояткой, салфетки. | 0,067 | 4 | Подтяжку соединений осуществлять только торцовым ключом. Тип смазки - вазелин технический УН, при отсутст- вии - ЖРО. |
| 4 | Проверить уровень электролита во всех элементах. | Высота электролита над пластинами не ниже 55 мм. При необходимости пополнить дистиллированной водой. | Трубка стеклян-ная мерная, приспособление для перелива, салфетка. | 0,331 | 4 | После замера и корректировки уровня с поверхности элементов тщательно удалить брызги воды и электролита. |

Оперативное время всего  -  0,473 н·ч;		Инженер-технолог		                   А.А.Шитов

Средний разряд		-  4,0