| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 7 от 17.04.1998 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” ноября 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 30

деповского ремонта ротора турбокомпрессора PDH-50v

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удалить с ротора остатки загрязнений. | 1. Полностью удалить с турбинного колеса и вала остатки кокса и смол. 2. Лабиринтное уплотнение газовой полости промыть и продуть сжатым воздухом. 3. Вал окончательно протереть чистой салфеткой. | Козлы, поддон для сбора шлама, шабер, шкурка шлифовальная, подвод сжатого воздуха, салфетки, ветошь. | 0,219 | 3 | Избегать оставления рисок и царапин при очистке. Избегать деформации гребней лабиринта. При необходимости длительного хранения ротора подшипниковые шейки и шейки под лабиринтами покрывать чистым маслом. |
| 2 | Вал ротора осмотреть и отремонтировать. | 1. Вал ротора к магнитной дефектоскопии подготовить, после дефектоскопии размагнитить и протереть. 2. Осмотреть подшипниковые шейки. Отдельные риски на глубину до 0,1 мм загладить надфилем с “бархатной” насечкой и заполировать шкуркой с зерном не выше № 12. Риски на глубину до 0,2 мм прошлифовать на станке до полного выведения рисок с последующим хромированием до размера, обеспечивающим необходимую посадку подшипников. Риски и забоины глубиной | Станочное оборудование, головка индикаторная, надфили, шкурка шлифовальная, микрометр резьбонарезной инструмент, гальваническое оборудование, салфетки. | 0,246 | 6 | Натяг подшипников при напрессовке 0,01¸0,03 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | более 0,2 мм устранять путём стачивания слоя металла с дефектом и напрессовкой ремонтной втулки с натягом 0,03¸0,06 мм. 3. Осмотреть резьбу хвостовиков вала, изношенную или сорванную сточить и нарезать новую с изготовлением ремонтной гайки. 4. Осмотреть шейки вала под лабиринтами. Допускается оставление кольцевых выработок под лабиринтами глубиной до 1 мм. Замерить диаметры шеек для определения зазоров в лабиринтах. |  |  |  | Материал втулки - сталь 45, твёрдость не ниже HRC 45. Втулку при напрессовке нагревать до 250°. Минимальная толщина втулки - 2 мм. Уменьшение диаметра резьбы хвостовиков не более, чем на одну ступень от чертежа. Величина зазоров 0,60¸0,66 мм. |
| 3 | Проверить биение вала ротора. | Ротор установить в центры токарного станка. Проверить биение вала в местах под лабиринтами, в средней части (не более 0,05 мм). Прогибы устранять нагревом вогнутой части до 400¸600° с последующей проверкой биения. | Станочное оборудование, головка индикаторная, сварочное оборудование, чалочное приспособление. | 0,323 | 6 | Правку вести не менее, чем двумя горелками с охватом пламенем не более 1,5 диаметра вала. Зона прогрева должна располагаться строго в плоскости максимального прогиба. |
| 4 | Турбинное колесо осмотреть и отремонтировать. | Лопатки осмотреть, проверить отсутствие обслаблений лопаток в замках. Деформированные кромки выправить по шаблону. Проверить состояние бандажной проволоки. Лопатки, имеющие механические повреждения, заменить независимо от размера и места дефекта. При замене лопаток заменять бандажную проволоку (длина одного отрезка 4¸5 шагов лопаток). | Шаблон для правки лопаток, спецнож, молоток слесарный киянка, пассатижи, станочное оборудование напильники, надфили, весы, салфетка. | 0,248 | 5 | При замене лопаток заменяется предохранительный лист. В случае припуска новой лопатки по высоте производить подшлифовку. Вес новой лопатки должен равняться весу удаляемой, подгонку веса осуществлять снятием металла со стороны выходной кромки. |
| 5 | Проверить состояние лабиринтного уплотнения газовой полости. | 1. Гребни осмотреть, проверить надёжность зачеканки, отсутствие изношенных и повреждённых. 2. Выправить деформированные гребни. | Молоток слесарный бородок специальный, долото деревянное, пассатижи, чекан | 0,274 | 6 | Правку гребней производить деревянным долотом. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Замерить наружный диаметр гребней для определения зазор в уплотнении. 4. Гребни с трещинами, надрывами, изношенные заменить. Порядок замены: а. Найти конец зачеканенной проволоки в пазе гребня, поднять конец специальным бородком, плоскогубцами осторожно выдернуть проволоку из паза. б. Осмотреть паз, при необходимости очистить. Продуть паз сжатым воздухом. в. От мотка гребнёвой пластины отрезать виток длиной более диаметра паза на 10 мм. г. Вложить гребнёвую пластину в паз, доведя до дна паза от руки, одновременно в пластину вложить константановую проволоку с перекрыванием проволокой конца пластины на 10¸20 мм. д. Зачеканить проволоку в углублении гребнёвой пластины при помощи чекана и молотка с весом бойка 200¸300 гр энергичными сильными ударами. е. После завершения чеканки отрезать лишние части гребнёвой пластины и проволоки с условием соблюдения плотности стыков без нахлёстов. ж. Замерить диаметры гребней. Для необходимости регулировки зазора в лабиринте ротор установить в токарный станок, суппорт отпустить, разместив кромку резца на 1 мм ниже оси центров. Обточить гребни до необходимого | специальный, подвод сжатого воздуха, ножницы слесарные, штангенциркуль, станочное оборудование, чалочное приспособление, салфетки. |  |  | Величина зазора в лабиринте 0,60¸0,66 мм. Извлечение гребня производить постепенно, избегая повреждения стенок паза. При необходимости деформированные места выправить деревянной киянкой на гладкой деревянной прокладке. Следы от наконечника чекана на поволоке должны соприкасаться, но не перекрывать друг друга. Запрещается наносить по одному и тому-же месту два и более ударов. Стыки пластины и проволоки должны быть смещены друг относительно друга на 10¸20 мм. Стыки смежных гребней должны быть смещены друг относительно друга на 90¸120°. Скорость резания при обточке гребней » 1 м/с. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметра. |  |  |  |  |
| 6 | Рабочее колесо с заборником осмотреть и отремонтировать. | 1. Колёса осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, выработок, деформаций. 2. Мелкие заусенцы глубиной до 0,2 мм зашлифовать, при выработках выше 0,8 мм колесо заменить 3. Проверить состояние шпоночных канавок, при износе профрезеровать под ремонтную шпонку с увеличением размеров не более, чем на 2 мм от чертежа. 4. Замерить диаметры шеек вала ротора под колёсами и стопорным кольцом; а также внутренние диаметры колёс и стопорного кольца для определения посадок (натяг колёс 0,01¸0,03 мм; стопорного кольца 0,05¸0,08 мм). | Микрометр, нутромер, надфили, шкурка шлифовальная, лупа, ветошь. | 0,892 | 5 | При выработках от 0,2 до 0,8 заусенцы зашлифовать с последующей динамической балансировкой ротора. Овальность и конусность сопрягаемых поверхностей не более 0,02 мм. |

Оперативное время всего - 2,202 н×ч;

Средний разряд          - 5,2;

Инженер-технолог			А.А.Шитов