| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 39 от 08.09.1992 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” декабря 2000 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 35

ремонта остова турбокомпрессора ТК-34

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Части остова в моечную ма-шину загрузить, после промывки изъ-ять. |  | Тележка, чалочное приспособление. | 0,142 | 2 |  |
| 2 | Очистить ох-лаждающие полости газоприёмного и турбинного корпусов. | 1. Снять лючки водяных полостей. 2. Удалить остатки загрязнений, с привалочных поверхностей удалить остатки старых прокладок. 3. Закрыть охлаждающие полости крышками, нижние патрубки заглушить деревянными пробками. Заполнить полости 5 % раствором ингибированной соляной кислоты. Во время кислотной обработки охлаждающие полости периодически остукивать молотком с медным бойком. 4. Спустя 2¸6 часов кислотный раствор слить, охлаждающие полости промыть водой до прекращения выхода шлама, заполнить полости 5 % раствором кальцинированной соды на 20 мин., после чего щелочной раствор слить и промыть полости чистой горячей водой. | Шабер, напильники, щётка жёсткая, молоток с мягким бо-йком, позиция для промывки, ветошь. | **1,395 | 4 | Работа выполняется на ТР-2. Оставлять отк-рытыми верхние патрубки водяных полостей на обоих корпусах. Заполнение кислотой производить в резиновых фартуке, перчатках и защитных очках. Продолжительность кислотной об-работки устанав-ливается в зависи-мости от толщины отложений (опре-деляется при снятых лючках охла-ждающих полос-тей). При необходимости кислотную |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | обработку повторить. |
| 3 | Очистить нап-равляющий аппарат, газовые полости приёмного и турбинного корпусов. | Удалить остатки загрязнений, оставшиеся после промывки в моечной машине. При сильных отложениях нагара, “упорных” отложениях детали направляющего аппарата опустить в ванну с щелочным раствором до полного размягчения и отслаивания нагара, после чего детали промыть под струёй воды и насухо вытереть. | Щётки во-лосяная и проволоч-ная, шку-рка шлифовальная ванна для выщела-чивания, шабер, скребки деревян-ные, ветошь. | 0,548 | 3 | В качестве мою-щего раствора ис-пользовать средс-тво ФМС-Щ в ко-нцентрации 5¸20 % (в зависимости от мощности слоя нагара). Работы с щёлочью выполнять в резиновых перча-тках. |
| 4 | Очистить про-чие внутренние поверхно-сти. | 1. Дренажные каналы и каналы аэродинамического затвора прочистить ершом и продуть сжатым воздухом. 2. Горловину газоприёмного корпуса у лабиринтного уплотнения протереть чистой салфеткой, смоченной в керосине и продуть сжатым воздухом. 3. Вывернуть из корпусов дроссели аэродинамического затвора, ос-мотреть, продуть сжатым воздухом. | Щётки проволо-чная и во-лосяная, ёрш проволочный, подвод сжатого воздуха, набор ключей, ветошь, салфетки. | 0,297 | 3 | При необходимости каналы промыть керосином под давлением. |
| 5 | Части остова турбокомпрессора отремонтировать. | 1. Корпуса осмотреть, проверить отсутствие трещин, пробоин, свищей, сколов. 2.** Охлаждающие полости заполнить водой, на патрубки одеть заглушки на хомутах, полости опрессовать горячей водой давлением 3 кгс/см2 в течение 2 мин. Выявленные течи по порам и свищам, расположенные на поверхностях деталей, не несущих силовой нагрузки, устранить зачисткой с последующей пропиткой эпоксидной смолой. По свищам допускается постановка медных гужонов с последующей подчеканкой. 3. Осмотреть фасонную вставку. В случае выявления задиров зашлифовать их до полного выведения. При задирах глубиной | Стенд оп-рессовоч-ный, дрель, резьбона-резной инстру-мент, нутромер, шкурка шлифова-льная, ла-мпа переносная, кисти, ветошь. | *1,385 **1,675 | 5 | Работа п.2 выполняется при ТР-2. Температура воды при опрессовке 60¸80°. После устранения утечек опрессовку повторить. Гужоны ставить на эпоксидной смоле. При выявлении механических де-фектов любого ра-змера и расположения деталь бракуется. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | более 3 мм, трещинах, пробоинах вставку заменить. 4. Проверить состояние втулок ла-биринтных уплотнений: а. Проверить надёжность запрессовки, отсутствие смещений. Потерявшие натяг, имеющие трещины, отколы, односторонний износ 0,5 мм и более, заменить. б. Замерить внутренние диаметры втулок лабиринтов для определения зазоров. 5. Проверить затяжку соединений корпуса компрессора с фасонной вставкой и обтекателем, плотность технологических пробок в местах постановки. 6. Проверить состояние шпилек, резьбовых гнёзд, пробок и ниппелей. Износ резьбы в гнёздах устранить нарезкой новой резьбы или постановкой резьбовых ввёртышей. Шпильки изогнутые, с трещинами, изношенной или сорванной резьбой (хотя-бы один виток) заменить. |  |  |  | Натяг втулки лабиринта при запрессовке 0,02 ¸ 0,04 мм. Величина зазоров 0,25¸0,33 мм. Допускается увеличение диаметра резьбы не более, чем на одну ступень от чертё-жной. После постановки ввёртышей или нарезки новой резьбы произвести опрессовку рядом расположенных водяных полостей. |
| 6 | Направляю-щий аппарат отремонтиро-вать. | 1. Удалить оставшиеся загрязнения. Детали аппарата очистить до чистого металла, протереть моторным маслом, насухо вытереть и покрыть меловой краски, после высыхания проверить отсутствие трещин. Трещины длиной до 5 мм выпилить с обеспечением плавных переходов, острые края прочих дефектов скруглить. Допускается выпиловка не более одной трещины на лопатке. Допускается оставление в работе лопаток с повреждениями входных и выходных кромок с размерами в глубину не более 3 мм, по длине не более 6 мм; не бо | Зубило, молоток слесарный напильники, шабер, шкурка шлифова-льная, электро-печь, сварочное оборудование, дрель, клин для правки кромок, шаблон для прове-рки проходного сечения | *0,227 **1,107 | 5 | При наличии хотя-бы одной лопнувшей лопатки аппарат заменить. При необходимости допускается расточка кожуха для регулировки радиального зазора между колесом турбины и кожухом (0,75 ¸ 1,25 мм; при ТР-1 или неплановом ремонте 0,75 ¸ 1,50 мм). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лее двух дефектов на лопатку. Мелкие задиры и забоины зашлифовать. 2. Износы привалочных мест восстановить наплавкой с последующей подгонкой по месту (прилегание сопрягаемых пове-рхностей по отпечатку краски не менее 85 %.) Трещины в кожухе разделать и заварить с предварительным разогревом до 600¸650°. 3. Лопатки отрихтовать по шаблону с обеспечением прямолинейности кромок. 4. Проверить проходное сечение сопел (120-2 см2 для ТК34Н-04С), при необходимости откорректировать подгибкой. 5. Выработку отверстий под болты устранить заплавкой с последу-ющей рассверловкой под чертёжный размер. | сопел, ве-тошь. |  |  | Сварочные работы на направляющем аппарате выполнять элект-родами УОНИ-13/45 постоянным током обратной полярности. У входных кромок допускается прямолинейность 1,0¸1,5 мм. Сечение для других модификаций: 09 - 112-2 см2; 09БМЗ, 15 - 118-2 см2; 11 - 126+3 см2; |
| 7 | Термоизолирующий экран со стенкой на-гнетательной части и термоизолирую-щим кожухом отремонтиро-вать. | 1. Удалить с экрана, кожуха и стенки остатки загрязнений. 2. Проверить затяжку болтов соединения экрана с задней стенкой. 3. Проверить отсутствие трещин и прожогов на экране и кожухе, при выявлении дефектов деталь заменить. 4. Осмотреть заднюю стенку нагнетателя и термоизолирующий кожух. Задиры и потёртости глубиной до 0,5 мм зашлифовать до плавных переходов. Осмотреть гребни лабиринта. Сколы глубиной до 0,5 мм зашлифовать. 5. Проверить состояние резьбы гнёзд под болты соединения задней стенки с экраном и кожухом, при износе рассверлить и наре- | Ключ ро-жковый 14*17 мм, молоток слесарный напильники, шкурка шлифо-вальная, ветошь. | 0,698 | 5 | При необходимости ремонт выполнять с разъе-динением фланца с экраном. Увеличение размера резьбы не бо-лее, чем на одну ступень от чертёж- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зать новую. |  |  |  | ной. |
| 8 | Проверить со-стояние крышек лючков водяных полостей и опо-рных узлов. | 1. Крышки протереть, проверить отсутствие трещин, сколов, изношенных мест. 2. Очистить привалочные поверхности от старых прокладок, заусенцы зашлифовать. 3. Осмотреть патрубки водяных рукавов, проверить отсутствие износа буртов под дюритовые рукава. | Шабер, шкурка шлифова-льная, ветошь. | 0,187 | 3 |  |

Оперативное время всего - *3,484/**6,049 н×ч;

Средний разряд          - *4,3/**4,4;

* - при ТР-1 и неплановых ремонтах;

** - при ТР-2;

Инженер-технолог			А.А.Шитов