| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 45 от 02.11.1992 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 01 октября 2001 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 16

ремонта польстера моторно-осевого подшипника тягового двигателя ЭД-118

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент,приспособления | Сред-ний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Изъять фитили из коробки. | Ослабить скобы, вытянуть фитили. | Плоскогуб-цы. | 3 |  |
| 2 | Фитили очистить и осмотреть. | Проверить целостность. При засалива нии пакет подрезать. После очистки и подрезки проверить длину фитилей (не менее 200 мм). | Скребок, ли нейка, нож сапож ный, ёмкость для сбора шла- ма. | 3 |  |
| 3 | Фитили промыть и пропитать. | 1. Фитили опустить в ёмкость с чис тым горячим осевым маслом, промывать в течение 1 часа, спустя 1 час фи тили из ёмкости изъять и тщательно отжать. 2. Пропитку осуществлять в чистом осе вом масле марки, соответствующей сезону (заправленной в подшипники, откуда изъят польстер). Продолжительность пропитки 2¸3 часа. После пропитки дать стечь излишкам масла в течение 15¸20 мин. | Ванна про-мывочная с разогревом, ванна пропи точная, стел лаж для “от капывания” масла, шкаф суши-льный | 2 | Температура мас-ла при промывке 80¸90°, при пропи тке - 50¸60°. Новые фитили пе ред пропиткой высушить в шкафе при температуре 60¸70° в течение 2¸3 часов. |
| 4 | Фитили в коробку заправить. | 1. Ослабить скобы на коробке, пакет в коробку затянуть. 2. Проверить длину фитилей (не менее 200 мм). 3. Отрегулировать выход пакета из ко-робки (16±1 мм). Обращать внимание на прямолинейность рабочего торца пакета. 4. Зафиксировать пакет скобами, про проверить возвышение скоб над коробками (не более 3 мм). | Плоскогуб-цы, овёртка, линейка. | 3 | Хранение готового польстера без ус тановки в подши-пник допускается не дольше одного часа при условии хранения его в чис той закрытой таре. |

Требования ОХТ и ТБ:

1. Во время промывки и пропитки использование непромокаемых кожаных рукавиц обязательно. 2. Запрещается использование при промывке дизельного топлива.

Инженер-технолог							А.А.Шитов