| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” июня 2001 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 10

ремонта цилиндровой втулки дизеля Д100

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Втулку очистить. | 1. Втулку в моечную машину загрузить, после промывки изъять. 2. Остатки нагара и влаги удалить протиркой. | Машина ММД-12, установка А231, лам-па перено-сная, ветошь. | 0,367 | 3 | При необходимо-сти “упорные“ от-ложения удалять косточковой кро-шкой или размягчать керосином. |
| 2 | Произвести внешний ос-мотр и ремонт поверхностей втулки. | 1. Втулку осмотреть, проверить от-сутствие трещин, сколов, выработок отверстий во фланцах. 2. Осмотреть шпильки крепления водяных переходников. Изогнутые, с повреждённой или изношенной резьбой, с трещинами, выработкой, изломами, заменить. 3. Проверить состояние резьбы ада птерных гнёзд. При износе перенарезать под увеличенный размер, соблюдая соосность осей гнёзд. 4. Осмотреть зеркало цилиндра. В случае выявления наволакива ний металла, задиров, рисок и за-боин на зеркале глубиной более 0,5 мм и суммарной площадью де фектов более 50 см2 втулка браку ется. 5. Удалить мелкие дефекты зеркала | Станоч-ное обору-дование, приспособ ления для проверки соосности и восстано вления ре-зьбы ада-птерных гнёзд, резь бовые ка-либры, ша беры, круг войлоч-ный, машинка шлифова-льная, ша рошки, ла мпа переносная, салфетки, ветошь. | 1,610 | 6 | Перед изъятием втулки из блока должен производиться обмер внут-реннего диаметра в шести поясах и двух взаимно пер-пендикулярных плоскостях. При износе резьбы гнёзд под шпи-льки произвести перенарезку под следующий размер с постановкой сту пенчатых шпилек. Максимальный размер резьбы ада птерного гнезда М36*2. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наработки в местах выбега пор шневых колец удалить шабером до плавных переходов. Острые кромки выхлопных и продувочных окон скруглить до радиуса 2÷3 мм и заполировать. Заполировать перемычки окон. Незначительные натиры и риски удалить мелкой шлифовальной шкуркой с последующей полировкой. 6. Подготовить гнёзда адаптеров к магнитному контролю. 7. Произвести правку поверхностей уплотнений адаптеров шарош-кой, восстановить наружную фас ку резьбы со стороны адаптера 2 мм * 45°. 8. Осмотреть в доступных местах охлаждающие полости. При выя-влении признаков накипи втулку отремонтировать с распрессовёкой рубашки. |  |  |  | Максимальная высота наработки 0,15 мм. Полировку выпо лнять войлочным кругом с притироч ной пастой. Зачистку осущес-твлять преимущес-твенно горизонта-льными движения-ми абразива. Рубашку распрес совывать также в случае систематических перегревов уплотнений адаптеров. |
| 3 | Произвести об меры втулки. | 1. Выставить ножку нутромера на 208 мм. 2. Произвести замеры внутреннего диаметра в шести поясах в двух взаимно перпендикулярных плос костях. Определить овальность. Величина диаметра 207,0÷207,5 мм (при неплановых ремонтах бо лее 207,6 мм), овальность не более 0,25 мм (при неплановых ремонтах не более 0,30 мм). | Нутромер индикаторный. | 0,325 | 6 | Внутренние пояса - в зонах выбега двух первых ко мпрессионных ко-лец при нахождении поршней в ВМТ; вторые пояса - в зонах выбега этих-же колец при нахождении поршней в НМТ; третьи пояса - на расстояниях 10÷15 мм от торцов вту-лки. |
| 4 | Спрессовать рубашку. | 1. Нанести совпадающие контрольные риски на наружные поверхно-сти втулки и рубашки (при их отсутствии). 2. Втулку зачалить за выхлопные ок на, установить в станину пресса фланцем вниз. 3. Собрать под рубашкой в станине обечайку из полуколец, на дно | Пресс для спрессов-ки - нап-рессовки рубашек, кернер, мо лоток, ча-лочное приспособ ление. | 0,376 | 4 | Распаровка втулок и рубашек без надобности не допу скается. При зачаливании втулок за окна под крючья закладывать резиновые про кладки. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | станины пресса уложить амортизирующие прокладки. 4. На хвостовике штока собрать за-мок из двух дисков, дать небольшой ход штоку вниз, сжать замок, втулку и обечайку. 5. Дать ход штоку вниз 20÷40 мм, “сорвать” натяг напрессовки; дать вторичный ход штока вниз, спрессовать рубашку полностью. 6. На рубашке закрепить захват, за-чалить и изъять рубашку из пресса. 7. Дать ход штоку пресса вверх, выд винуть из станины втулку, зачалить и изъять из пресса. Изъять из станины обечайку и амортизирующую прокладку. |  |  |  | После сжатия проверить совпаде ние торцов руба-шки и обечайки. |
| 5 | Произвести очистку охла-ждающей полости и посадочных повер-хностей. | 1. Снять старые резиновые уплотнения. 2. Очистить поверхности охлажда-ющей полости от накипи. 3. Посадочные пояса рубашки и вту лки, поверхности торцов рёбер втулки, канавки резиновых уплот нений, внутреннюю поверхность рубашки зачистить до чистого ме талла. | Шаберы, шкурка шлифова-льная, щёт ка жёсткая, ветошь. | 1,183 | 3 | Допускается наличие коррозионных язв глубиной не более 3 мм. Зачистку производить мелкой шлифовальной шкуркой. |
| 6 | Произвести об меры сопрягае мых поверхно стей втулки и рубашки. | 1. Замерить диаметры посадочных поясов втулки и рубашки, сопрягаемых поверхностей рёбер втулки и охлаждающей полости руба шки. 2. Определить натяги. В посадочных поясах натяг должен составлять 0,004÷0,08 мм, в сопряжениях рёбер с рубашкой 0,02÷0,05 мм. Недостаточный натяг восстанавливать нанесением эластомера (один слой даёт увеличение натяга » 0,01 мм). | Нутромер индикаторный, скоба микромет-рическая. | 0,319 | 6 | Замеры производить в двух взаим но перпендикуляр ных плоскостях; в сопряжении рёбер с рубашкой в двух плоскостях и трёх поясах. При зазоре вместо натяга до 0,15 мм произвести под бор рубашки. |
| 7 | Покрыть эла-стомером зоны адаптерных отверстий | 1. Внутренние и наружные поверхно сти рубашки вокруг адаптерных отверстий зачистить до металла по диаметру 85 мм. | Шкурка шлифовальная, элект-ропечь, ки-сти, салфе- | 0,154 | 5 | Заявку на приго-товление эластоме ра подавать в ХТЛ накануне его применения. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | и сопрягаемые поверхности рубашки. | Проверить состояние и чистоту ранее зачищенных мест. 2. Зачищенные места обезжирить бе нзином Б-70 и протереть белыми салфетками, смоченными ацетоном. Протирку производить до тех пор, пока на салфетках не пе-рестанут оставаться следы. 3. На подготовленные поверхности нанести слой эластомера, просу-шить на воздухе 20 мин., нанести второй слой и снова высушить. 4. Поместить рубашку в электропечь, поднять в ней температуру до 120÷140°; выдержать при этой температуре в течение 1 ч. 5. После остывания печи до 20÷30° извлечь из неё рубашку, проверить качество нанесённых пок-рытий (плёнка коричневого цвета, отслоений не допускается) | тки. |  |  | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 20÷30 сек. После обезжиривания запрещается касаться руками подготовленных поверхностей, избегать попадания на них масел и загрязнений. При наличии сле дов от рёбер втулки первый слой на внутреннюю пове-рхность рубашки наносить только на отпечатки. При недостаточных натягах на сопрягаемые пове-рхности нанести третий и четвёртый слои с промежуточными просу шками. |
| 8 | Покрыть элас-томером соп-рягаемые пове рхности втулки. | 1. Проверить чистоту ранее зачищенных поверхностей, при необходимости очистить. 2. Обезжирить зачищенные места согласно требованиям п.2 раздела 7. 3. На обезжиренные места нанести один слой эластомера вязкостью 20 сек. и дать подсохнуть в течение 10÷15 мин. | Шкурка шлифова-льная, кис ти, салфе-тки. | 0,136 | 5 | Покрытию элас-томером подлежат посадочные пояса, торцы рёбер, канавки резиновых уплотнений. |
| 9 | Напрессовать рубашку на втулку. | 1. Втулку зачалить, опустить в станину пресса фланцами вниз, поднять шток пресса вверх до крайнего положения. 2. Резиновые уплотнения протереть салфеткой, смоченной в ацетоне, осмотреть, завести в ручьи уплот нительных поясов втулки. Уплотнить резину в ручьях лёг-кими ударами деревянного моло-тка. 3. Покрыть уплотнения слоем эла-стомера, просушить в течение 10 | Пресс для распрессовки - нап-рессовки рубашек, нагрева-тель индук ционный, электро-печь, киян ка, чалоч-ное прис-пособление, прис-пособле-ние для проверки соосности | 0,862 | 5 | Уплотнения верх него и нижнего поясов невзаимозаменяемы. При установке уплотнений не до-пускать их скручи вания. Уплотнения дол-жны выступать из канавок равномерно на 1,3 ÷ 1,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мин. 4. Нагреть рубашку до 100÷120°, опустить на втулку, добиваясь со впадения сборочных рисок. 5. Установить на рубашку центрово чный стакан пресса, собрать замок в верхней части штока. Дать лёгкий ход штоку вниз, сжать втулку, рубашку и центровочный стакан, окончательно совместить сборочный риски. 6. Дать ход штока пресса вниз, око-нчательно напрессовать рубашку до совпадения адаптерных гнёзд, втулку зачалить и изъять из пресса. 7. Вставить во втулку калибровочный стакан приспособления для проверки соосности адаптерных гнёзд, ввернуть пробки, проверить соосность гнёзд адаптеров форсунок. 8. Поместить собранную втулку в электропечь, поднять температу-ру до 100÷120°, выдержать в течение 30÷40 мин. | адаптер-ных гнёзд, салфетки. |  |  | мм. Допускаемая несоосность не более 1,0 мм. |
| 10 | Замерить ова-льность рабочей поверхно-сти втулки по-сле напрессо-вки рубашки. | Выполнить работы согласно требованиям раздела 3. Овальность после напрессовки не должна измениться от ранее определённой более, чем на 0,05 мм. | Нутромер индика-торный. | 0,325 | 6 | При неплановых ремонтах допуска ется изменение ова льности до 0,08 мм. |
| 11 | Произвести оп рессовку охла-ждающей полости. | 1. Собрать адаптеры с уплотнениями, одеть хомуты на отверстия водяных переходов. 2. Заполнить полость горячей водой, подсоединить к стенду. 3. Опрессовать полость давлением 5 кгс/см2 в течение 3 мин. 4. Втулку от стенда отсоединить, уп лотняющие хомуты снять, разо-брать адаптеры. | Стенд оп-рессовоч-ный, спец-ключи, ча лочное приспособ ление. | 1,700 | 5 | После ремонта от верстия на рубаш-ке закрыть деревянными пробками. |

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Во время рабочего хода штока пресса при напрессовке или распрессовке запрещается нахождение внутри ограждения пресса.

2. Перед спрессовкой - напрессовкой рубашки тщательно соблюдать совпадение торцов рубашки с обечайкой или центровочным стаканом.

3. Пазы замка верхней части штока при сборке замка должны быть разведены в противоположные стороны.

4. Все работы по нанесению эластомера должны производиться на специальном рабочем месте, оборудованном вытяжной вентиляцией, при отсутствии в помещении открытого огня.

Оперативное время всего - 7,357/* 4,002 н·ч;

Средний разряд          - 4,9/* 5,3;

* - без распрессовки рубашки.

Инженер-технолог				А.А.Шитов