| DOC |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 45 от 02.11.1992 г. |  | Начальник локомотивного |
|  |  | депо Минеральные Воды |

...................... Р.А.Степанов

01 октября 2001 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 16

ремонта польстера моторно-осевого подшипника тягового двигателя ЭД-118

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Изъять фитили из коробки. | Ослабить скобы, вытянуть фитили. | Плоскогубцы. | 0,087 | 3 |  |
| 2 | Фитили очистить и осмотреть. | Проверить целостность. При заса-ливании пакет подрезать. После очистки и подрезки проверить длину фитилей (не менее 200 мм). | Скребок, ли нейка, нож сапожный, ёмкость для сбора шла- ма. | 0,054 | 3 |  |
| 3 | Фитили промыть и пропитать. | 1. Фитили опустить в ёмкость с чис тым горячим осевым маслом, промывать в течение 1 часа, спу- стя 1 час фитили из ёмкости изъять и тщательно отжать. 2. Пропитку осуществлять в чистом осевом масле марки, соответст-вующей сезону (заправленнму в подшипники, откуда изъят польстер). Продолжительность пропитки 2¸3 часа. После пропитки дать стечь излишкам масла в течение 15¸20 мин. | Ванна про мывочная с разогревом, ванна пропиточная, стеллаж для “отка-пывания” масла, шкаф сушильный | 0,662 | 2 | Температура мас ла при промывке 80¸90°, при пропитке - 50¸60°. Новые фитили перед пропиткой высушить в шкафе при температуре 60¸70° в течение 2¸3 часов. |
| 4 | Фитили в коробку заправить. | 1. Ослабить скобы на коробке, пакет в коробку затянуть. 2. Проверить длину фитилей (не ме нее 200 мм). 3. Отрегулировать выход пакета из коробки (16±1 мм). Обращать внимание на прямолинейность рабочего торца пакета. | Плоскогубцы, овёртка, линейка. | 0,165 | 3 | Хранение готово го польстера без установки в подшипник допускае тся не дольше одного часа при ус-ловии хранения его в чистой зак-рытой таре. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Зафиксировать пакет скобами, проверить возвышение скоб над коробками (не более 3 мм). |  |  |  |  |

Требования ТБ и ОХТ:

1. Во время промывки и пропитки использование непромокаемых кожаных рукавиц обязательно. 2. Запрещается использование при промывке дизельного топлива.

Оперативное время всего	-	0,968 н×ч;

Средний разряд			-	2,3;

Инженер-технолог				А.А.Шитов