| DOC | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 38 от 19.08.1992 г. |  | Начальник локомотивного |  |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |

...................... А.П.Павлов

“......” февраля 2001 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 5

технического обслуживания ТО-3 аккумуляторной батареи 46ТПНЖ-550

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проверить на-пряжение отк-люченной батареи. | Не менее 55 В, номинальное 57,5 В. |  | 0,007 | 4 |  |
| 2 | Наружные по-верхности эле-ментов очистить и осмотреть. | Открыть люки отсеков, выплески электролита удалить салфеткой. Удалить с поверхности скопления солей и загрязнений. Прочистить вентиляционные отверстия в пробках. | Щётка во-лосяная, специгла, салфетка. | 0,274 | 4 | Все работы по уходу за батареей выполнять в резиновых перчатках и фартуке. |
| 3 | Проверить сос тояние перемычек. | 1. Перемычки с окислами снять, окислы удалить сухой чистой са-лфеткой. 2. Покрепить все соединения перемычек. 3. Проверить наличие смазки на бо рнах и перемычках, при необходимости восстановить тонкий слой смазки (смазка УН). | Ключ тор-цовый с изолированными рукоятка-ми, салфетка. | 0,441 | 4 | Затяжку соедине-ний борнов прои-зводить только то-рцовым ключом с изолированной ру кояткой. При нанесении смазки избегать её попадания на ре-зиновые детали. |
| 4 | Проверить на-пряжение каж-дого элемента. | Минимальное напряжение - 1,2 В/эл, напряжение должно оставаться постоянным в течение не менее 5 сек после включения вилки. Элементы с низким напряжением, “нулевые”, переполюсованные, с протечками, повреждённые, заменить на исправные и предварительно заряженные. | Вилка наг рузочная. | 0,303 | 4 | Работа выполня-ется при включённом освещении ВВК, дизельного помещения и каби ны. Не допускается оставлять в работе батарею с хотя-бы одним отключённым элементом. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проверить уровень элект-ролита во всех элементах. | Высота электролита в элементах - 40÷50 мм над верхними кромками сепараторов. При необходимости пополнить ди стиллированной водой. | Трубка стеклянная со шкалой, прис-пособле-ние для перелива. | 0,203 | 4 | После замера и корректировки уровня с поверхно сти элементов тща тельно удалять брызги воды и эле ктролита. |
| 6 | Проверить со-противление изоляции. | Замер производить мегомметром на 500 В. Величина сопротивления не ниже 25 Ком. При меньшем сопротивлении элементы перебрать, места утечек тока устранить. | Мегом-метр на 500 В. | 0,043 | 4 | Перед замером убедиться в вык-люченном положе-нии рубильника АБ. |

Оперативное время всего - 1,271 н·ч;

Средний разряд          - 4,0;

Инженер-технолог			А.А.Шитов