| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 46 от 01.12.1992 г. |  |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  |  | “......” ноября 2002 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 27

текущего ремонта аккумуляторной батареи 46ТПЖН-550

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проверить напряжение отключенной батареи | Не менее 55 В, номинальное 57,5 В. |  | 0,007 | 4 |  |
| 2 | Перемычки очистить со снятием и осмотреть. | 1. Раскрепить соединения перемычек, перемычки с батареи снять, очистить от старой смазки и загрязнений. 2. Перемычки осмотреть. Деформированные выправить, имеющие трещины, потёртости, коррозионный износ, заменить. 3. Проверить состояние изоляционных колец под гайками. 4. Очищенные перемычки на место установить, покрыть борны и перемычки смазкой УН. | Ключ торцовый с изолированными рукоятками, лампа переносная, салфетки, ветошь. | 1,437 | 4 | Перемычки устанавливать после очистки и осмотра поверхностей элементов. |
| 3 | Наружные поверхности элементов очистить и осмотреть. | Удалить выплески электролита, скопления солей и загрязнений. Вывернуть пробки, прочистить вентиляционные отверстия. Пробки, не обеспечивающие плотности, заменить. | Щётка волосяная, специгла, лампа переносная, салфетки. | 0,274 | 4 | Работа выполняется до установки перемычек после очистки. |
| 4 | Проверить напряжение элементов. | Минимальное напряжение 1,2 В/эл., напряжение должно оставаться постоянным в течение не менее 5 сек. после включения вилки. | Вилка нагрузочная. | 0,303 | 4 | Работа выполняется при включённом освещении ВВК, дизельного помещения и каби- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Элементы с низким напряжением, «нулевые», переполюсованные, с протечками, повреждённые, заменить на исправные и предварительно заряженные. |  |  |  | ны. Не допускается оставление в работе батареи с хотя-бы одним отключённым элементом. |
| 5 | Проверить уровень электролита во всех элементах. | Высота электролита в элементах 40÷50 мм над верхними кромками сепараторов. При необходимости пополнить дистиллированной водой. | Трубка мерная стеклянная, приспособление для заливки элементов. | 0,203 | 4 | После замера и корректировки уро-вня с поверхности элементов тщательно удалять брызги воды и электролита. |
| 6 | Произвести восстановительный подзаряд. | Заряжать током 150 А в течение 2÷5 часов. На третьем ТР батарею снять для выполнения лечебного цикла. | Ключ рожковый 24*27 мм, ключ торцовый с изолированными рукоятками, агрегат зарядный. | *0,820 | 5 | Работа выполняется при напряжении 1,0 В/эл и менее у 10 % и более всех элементов. Заряд прекращать при появлении признаков окончания заряда. |
| 7 | Проверить плотность электролита во всех элементах. | Величина плотности 1,19÷1,21 гр/см3. При необходимости откорректировать с соблюдением уровня. | Ареометр, приспосмоления для заливки элементов. | 0,413 | 4 | Значение плотности указано для +20º. После проверки отбирается проба электролита для анализа. |
| 8 | Проверить сопротивление изоляции. | Замер выполнять мегомметром на 500 В. Величина сопротивления не ниже 25 КОм. При меньшем сопротивлении элементы перебрать, места утечек тока устранить. | Мегомметр на 500 В. | 0,043 | 4 | Перед замером убеждаться в выключенном положении рубильника АБ. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Все работы по уходу за аккумуляторными батареями выполняются в резиновых перчатках и фартуках. - Затяжку соединений перемычек производить только торцовыми ключами с изолированными рукоятками. - Запрещается использование батареи для технологических нужд во время ремонта. После проверки напряжения элементов под нагрузкой все потребители на тепловозе немедленно отключать. - При зарядке батареи проведение прочих работ на секции запрещается. Входы на секцию ограждаются; окна, двери и крышевые люки на секции должны быть открыты. Во время зарядки заправочные пробки на элементах должны быть открыты. При нахождении на стойле сцепленных секций двери межсекционных переходов закрываются, у перехода устанавливается ограждение. - Осмотр батареи осуществлять с использованием переносных ламп с закрытым кожухом с питанием от цеховой сети напряжением не выше 12 В или с аккумуляторным фонарём. - Во время зарядки запрещается пользоваться открытым огнём и курить ближе 5 м до секции с заряжаемой батареей.

Оперативное время всего	-	*3,500/2,680 нч;

Средний разряд			-	*4,2/4,0;

* - с восстановительным зарядом;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Временное ремонтное руководство по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонту тепловозов типа ТЭ10. 2001 г.

- К.И. Рудая. «Электрическое оборудование тепловозов». 1981 г.

- Г.Г. Драчёв. «Аккумуляторы подвижного состава». 1970 г.