| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 5 от 22.02.2001 г. |  |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  |  | “......” ноября 2002 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 28

технического обслуживания ТО-3 аккумуляторной батареи 46ТПЖН-550

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проверить напряжение отключенной батареи | Не менее 55 В, номинальное 57,5 В. |  | 0,007 | 4 |  |
| 2 | Проверить состояние перемычек | 1. Снять перемычки с окислами, очистить от старой смазки и загрязнений. 2. Покрепить все соединения перемычек. 3. Проверить наличие смазки на борнах и перемычках, при необходимости восстановить тонкий слой смазки. | Ключ торцовый с изолированными рукоятками, лампа переносная, салфетки, ветошь. | 0,441 | 4 | При нанесении смазки избегать её попадания на резиновые детали. |
| 3 | Наружные поверхности элементов очистить и осмотреть. | Удалить выплески электролита, скопления солей и загрязнений. Вывернуть пробки, прочистить вентиляционные отверстия. Пробки, не обеспечивающие плотности, заменить. | Щётка волосяная, специгла, лампа переносная, салфетки. | 0,274 | 4 | Работа выполняется до установки перемычек после очистки. |
| 4 | Проверить напряжение элементов. | Минимальное напряжение 1,2 В/эл., напряжение должно оставаться постоянным в течение не менее 5 сек. после включения вилки. Элементы с низким напряжением, «нулевые», переполюсованные, с протечками, повреждённые, заменить на исправные и предварительно заряженные. | Вилка нагрузочная. | 0,303 | 4 | Работа выполняется при включённом освещении ВВК, дизельного помещения и кабины. Не допускается оставление в работе батареи с хотя-бы одним отключённым элементом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проверить уровень электролита во всех элементах. | Высота электролита в элементах 40÷50 мм над верхними кромками сепараторов. При необходимости пополнить дистиллированной водой. Во время комиссионных осмотров отбирается проба электролита для анализа | Трубка мерная стеклянная, приспособление для заливки элементов. | 0,203 | 4 | После замера и корректировки уровня с поверхности элементов тщательно удалять брызги воды и электролита. |
| 6 | Проверить сопротивление изоляции. | Замер выполнять мегомметром на 500 В. Величина сопротивления не ниже 25 КОм. При меньшем сопротивлении элементы перебрать, места утечек тока устранить. | Мегомметр на 500 В. | 0,043 | 4 | Перед замером убеждаться в выключенном положении рубильника АБ. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Все работы по уходу за аккумуляторными батареями выполняются в резиновых перчатках и фартуках. - Затяжку соединений перемычек производить только торцовыми ключами с изолированными рукоятками. - Запрещается использование батареи для технологических нужд во время ремонта. После проверки напряжения элементов под нагрузкой все потребители на тепловозе немедленно отключать. - Осмотр батареи осуществлять с использованием переносных ламп с закрытым кожухом с питанием от цеховой сети напряжением не выше 12 В или с аккумуляторным фонарём.

Оперативное время всего	-	1,271 нч;

Средний разряд			-	4,0;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Временное ремонтное руководство по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонту тепловозов типа ТЭ10. 2001 г.

- К.И. Рудая. «Электрическое оборудование тепловозов». 1981 г.

- Г.Г. Драчёв. «Аккумуляторы подвижного состава». 1970 г.