| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карт № 60 от 06.11.1991 г. № 72 от 13.12.1991 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов “.......” октября 2003 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 34

ремонта рамы тележки автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Раму очистить. | После обмывки тележки в моечной машине и её разборки удалить остатки моющего раствора, загрязнений, коррозии. | Скребки, шкурка шлифовальная, ветошь. | 2 |  |
| 2 | Раму осмотреть и отремонтировать. | 1. Раму осмотреть, проверить отсутствие трещин, забоин, прочих дефектов. Заварка трещин сварных швов допускается при распространении трещины без выхода на основной металл. Перед заваркой трещин производится засверловка её концов сверлом диаметром 6÷12 мм с последующей V-образной разделкой. Старый металл при разделке сварных швов полностью удалять. Заварка трещин и приварка накладок производится при горизонтальном или вертикальном расположении шва. 2. Изношенные ли подверженные коррозии места восстановить наплавкой. Восстановлению подлежат места с выработкой глубиной 1,5 мм и более. Выработанные отверстия заварить с последующей расточкой под чертёжный размер. 3. **Проверить состояние лап кронштейнов продольных тяг. Проверить состояние приварки к раме и насечки рабочей поверхности. | Сварочное оборудование, электродрель, машинка шлифовальная, зубило, молоток, напильники, измерительный инструмент, лампа переносная, ветошь. | 5 | При сварочных работах руководствоваться требованиями раздела 6.2 Инструкции по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336. Заварка трещин и приварка усиливающих накладок выполняется электродами УОНИ-13/45 или УОНИ-13/55. Первый слой сварного шва накладывать электродами диаметром 3 мм, последующие – диаметром 4 мм. Отверстия на концах трещин заваривать в последнюю очередь. Толщина металла в местах, подлежащих наплавке, должна составлять не менее 2/3 от чертёжной. Наплавочные работы выполнять электродами ОЗН-300М. **Для тележки АПЧ2. Допускается оставлять в работе лапы с износом гребней по высоте не более 15% или срыве 20% и более гребней. |
| 3 | Отремонтировать гнёзда шарнирных соединений. | 1. Втулки при износе на глубину более 1 мм выпрессовать и заменить. Новую втулку устанавливать с учётом обеспечения зазора в шарнире 0,5÷1,5 мм. У втулок, не подлежащих замене, проверить | Сварочное оборудование, станочное оборудование, термическое оборудование, гидропресс, | 5 | Втулки запрессовывать с натягом 0,03÷0,11 мм. Материал втулок – сталь 45, цементация на глубину не менее 1 мм, закалка до твёрдости HRC=52. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | надёжность запрессовки. 2. При износе отверстия под втулку на глубину более 1,0 мм, потере натяга втулкой, выработку устранять наплавкой согласно требованиями раздела 2. | молоток, оправка, штангенциркуль. |  |  |
| *4 | Концевые консоли осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить крепление консолей. 2. Проверить отсутствие деформаций. В случае изгиба более 1 мм консоль снять, подвергнуть правке с разогревом. 3. Гнёзда шарнирных соединений отремонтировать согласно требованиям раздела 3. | Набор ключей, кузнечное оборудование, станочное оборудование, штангенциркуль, линейка, молоток, оправка. | 4 | *Для тележек АЧ2. При снятии и установке консолей наносить метки взаимного расположения на раму и консоль. |
| 5 | Произвести обмеры рамы. | 1. Раму установить на тумбы. 2. Проверить параллельность осей шарниров буксовых поводков: а. Накернить места проекций осей шарниров на наружных поверхностях кронштейнов поводков. б. Замерить расстояние между осями шарниров по каждой боковине. Разность расстояний допускается не более 2 мм. 3. Проверить перпендикулярность осей шарниров буксовых поводков и продольной оси рамы: а. Накернить на верхних поверхностях боковин проекции поперечной оси рамы. б. Натянуть струну между кернами проекции оси шарниров буксовых поводков одной колёсной пары. Замерить на каждой боковине расстояние между струной (ось шарниров буксовых поводков одной колёсной пары) и поперечной осью рамы. Разница в замерах для одной колёсной пары допускается не более 1 мм. в. Повторить замер для другой колёсной пары. | Тумбы с регулируемой высотой, микроуровень двухмензурочный, штихмасс, штангенциркуль, линейка уголковая, молоток, кернеры, чалочное приспособление. | 6 | Рама на тумбах должна располагаться строго горизонтально (выверять по микроуровню, разность в мензурках, разнесённых по концам боковины рамы не более 2 мм). Керны наносить на одинаковых расстояниях от внутренних граней боковин. Не допускается попадание под струну неровностей рамы, вызывающих смещение струны. При натягивании струны подкладывать под неё прокладки из тонкий деревянных брусков в местах огибания углов элементов рамы. |
| 6 | Раму окрасить. | 1. Удалить с рамы остатки загрязнений и коррозии, протереть чистой ветошью, смоченной в уайтспирите. 2. Зашлифовать места отслаивающейся краски, зачищенные места загрунтовать, после высыхания грунт-эмали прошлифовать до гладкой поверхности. 3. Места, не подлежащие окраске, покрыть консистентной смазкой. 4. Окрасить раму эмалью ПФ-115 чёрной. | Шкурка шлифовальная, машинка шлифовальная, шаблоны, шпатель, кисти, краскопульт, ветошь. | 4 | Избегать попадания краски внутрь шкворневого узла и шарнирных гнёзд. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Во время ремонтных работ рама должна быть надёжно зафиксирована на тумбах. - При сварочных работах раму ограждать брезентовыми шторами. - Чалочные работы производить типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, по утверждённым схемам строповки. Грузоподъёмные работы имеют право выполнять лица, получившие специальный допуск. - Окраску рамы производить в окрасочной камере с вытяжной вентиляцией или вне помещения вдали от источников огня. Применение респиратора при работе с краскопультом обязательно. - Зачистку рамы шлифовальной машинкой перед окраской или после сварочных работ выполнять в защитных очках.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия, 1987 г.

- АПЧ2. Руководство по эксплуатации 416.0. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия, 1987 г.

- Справочник по эксплуатации тележек автомотрисы АЧ2. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия, 1987 г.

- Справочник по эксплуатации тележек прицепного вагона АПЧ2. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия, 1987 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов», 1965 г.

- Н.А.Тертычко, А.Г.Тыричев, Н.И.Тищенко. «Проверки и регулировки при ремонте тепловозов». 1960 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.