| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 1 от 08.02.2002 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 06 февраля 2003 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 5

технического обслуживания ТО-3 аккумуляторной батареи NKS-150, 75КН-150Р

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проверить напряжение отключенной батареи. | Не менее 82,5 В, номинальное напряжение 90 В. |  | 4 |  |
| 2 | Осмотреть наружные поверхности элементов. | Обнаруженные выплески электролита удалить салфеткой. Удалить с поверхности скопления загрязнений. | Щётка волосяная салфетки. | 4 | У 75КН-150Р снимать кожухи с борнов. |
| 3 | Проверить состояние и крепление перемычек. | 1. Покрепить соединения перемычек. 2. Проверить наличие смазки на борнах и перемычках, при необходимости добавить свежей 3. Перемычки с окислами снять, окислы удалить сухой частой салфеткой. | Ключи торцовый и рожковый с изолированными рукоятками, салфетки. | 4 | Перемычки и борны смазывать смазкой УН. |
| 4 | Проверить уровни электролита во всех элементах. | У NKS-150 не ниже 55 мм, у 75КН-150Р 20÷60 мм над уровнем пластин. При необходимости пополнить дистиллированной водой. | Трубка мерная стеклянная, приспособление для за правки элементов, салфетки. | 4 |  |
| 5 | Прочистить вентиляционные отверстия в пробках. |  | Специгла, ветошь. | 3 | Работа выполняется до заворачивания пробок после проверки уровня и плотности электролита. |
| 6 | Проверить напряжение каждого элемента. | Минимальное напряжение 1,1 В/эл., напряжение должно оставаться постоянным в течение не менее 5 сек. после включения вилки. Элементы с низким напряжением, “нулевые”, переполюсованные, с протечками электролита, повреждённые заменить на исправные и предварительно заряженные. | Вилка нагрузочная. | 4 | Работа выполняется при включённом освещении ВВК, дизельного помещения, кабины и подкузовном освещении. Не допускается выпуск из ТР батареи с хотя бы одним отключённым элементом. |
| 7 | Проверить состояние аккумуляторных ящиков. | Обращать внимание на отсутствие повреждений и выплесков электролита. Повреждённые поверхности покрыть щелочеупорной краской. Проверить крепление элементов. |  | 3 | Восстановление поверхности производить согласно требованиям Приложения 4 технического описания и инструкции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по эксплуатации АДИФ-563535.075 ТО. |
| 8 | Проверить плотность электролита во всех элементах. | Плотность 1,19÷1,21 гр/см2 при температуре + 20°. При необходимости произвести корректировку с соблюдением уровня. | Ареометр АЭ-1, термометр, трубка мерная стеклянная. | 5 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Работы по уходу за батареей выполнять в резиновых перчатках и фартуках. - Подтяжку межэлементных соединений осуществлять только торцовым ключом, межъящичные перемычки 75КН-150Р рожковыми ключами с изолированными рукоятками. - Запрещается использование батареи для технологических нужд во время ремонта. После проверки напряжения элементов под нагрузкой все потребители на тепловозе немедленно отключить. - После замера и корректировки уровня с поверхности элементов тщательно удалять брызги электролита - Осмотр батареи осуществлять с использованием переносных ламп с закрытым кожухом и питанием от цеховой сети напряжением не выше 12 В или с аккумуляторным фонарём. - Во время зарядки запрещается курение и применение открытого огня как на тепловозе, так и вблизи него.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

При составлении карты использована литература:

- Временное ремонтное руководство по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонту тепловозов ЧМЭ3. 2001 г.

- К.И.Рудая. «Электрическое оборудование тепловозов». 1981 г.