| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д АЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 18 от 26.04.2000 г. |  |  |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  |  |  | …...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  |  |  | «…..» января 2003 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 2

технического обслуживания ТО-2 аккумуляторной батареи 46ТПНЖ-550

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний разряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проверить напряжение отключённой батареи. | Не ниже 55 В, номинальное 57,5 В. |  | 0,007 | 4 |  |
| 2 | Осмотреть наружные поверхности элементов. | Открыть крышки отсеков, обнаруженные выплески электролита удалить салфеткой. Удалить с поверхности элементов скопления солей и загрязнений. | Щётка волосяная салфетка. | 0,042 | 4 |  |
| 3 | Проверить состояние и крепление перемычек. | 1. Покрепить все соединения перемычек. 2. Проверить наличие смазки на борнах и перемычках, при необходимости добавить. 3. Перемычки с окислами и отложениями солей снять, загрязнения удалить сухой чистой салфеткой. | Ключ торцовый с изолированной рукояткой, лампа переносная, ветошь, салфетки. | 0,441 | 4 | При смазке перемычек избегать попадания смазки на резиновые детали. Вид смазки - УН. |
| 4 | Проверить напряжение каждого элемента. | Минимальное напряжение - 1,2 В/эл., напряжение должно оставаться постоянным в течение не менее 5 сек. после включения вилки. Элементы с низким напряжением, “нулевые”, переполюсованные, с протечками электролита и прочими повреждениями заменить на исправные и предварительно заряженные. | Вилка нагрузочная. | 0,303 | 4 | Работа выполняется при включённом освещении ВВК и дизельного помещения. Допускается оставлять в работе батарею с не более, чем одним отключённым элементом. |
| 5 | Проверить | Высота электролита в элементах | Трубка | 0,203 | 4 | После замера и |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уровни электролита во всех элементах. | 40÷50 мм над верхними кромками сепараторов. При необходимости пополнить дистиллированной водой. | мерная стеклянная, приспособление для перелива. |  |  | корректировки уровня с поверхности элементов тщательно удалить брызги воды и электролита. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Все работы по уходу за аккумуляторными батареями выполняются в резиновых перчатках и фартуках. - Затяжку соединений перемычек производить только торцовыми ключами с изолированными рукоятками. - Запрещается использование батареи для технологических нужд во время ремонта. После проверки напряжения элементов под нагрузкой все потребители на тепловозе немедленно отключать. - Осмотр батареи осуществлять с использованием переносных ламп с закрытым кожухом с питанием от цеховой сети напряжением не выше 12 В или с аккумуляторным фонарём.

Оперативное время всего	-   0,996 н·ч;

Средний разряд		-   4,0

Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Временное ремонтное руководство по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонту тепловозов типа ТЭ10. 2001 г.

- К.И. Рудая. «Электрическое оборудование тепловозов». 1981 г.

- Г.Г. Драчёв. «Аккумуляторы подвижного состава». 1970 г.