| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 59 от 06.11.1991 г. |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  | “......” октября 2003 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 33

ремонта реактивного раскоса ведущей тележки автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Раскос очистить. | Удалить остатки загрязнений, коррозии, моющего раствора, отслоившуюся краску. | Скребки, шкурка шлифовальная, ветошь. | 0,240 | 2 |  |
| 2 | Раскос разобрать. | 1. Расшплинтовать и отвернуть гайки крепления центральной балки с полураскосами. 2. Выбить винты, отделить боковины балки, снять резиновые блоки. 3. Отделить внутренние коробки центральной балки, изъять трубки и втулки стягивающих винтов. | Ключи рожковые 27*30 мм, молоток, бородок, монтировка. | 0,237 | 3 | Резиновые блоки и отверстия полураскосов и центральной балки взаимно пронумеровать совпадающими номерами. |
| 3 | Детали очистить и осмотреть. | Металлические детали промыть в керосине и насухо вытереть. Резиновые блоки протереть чистой сухой ветошью. Изношенные и имеющие повреждения детали заменить. | Ветошь, ванны промывочные | 0,263 | 4 | Замену резиновых блоков производить комплектно. Блоки комплектовать с близкими размерами, степенью твёрдости и износа. |
| 4 | Центральную балку осмотреть и отремонтировать. | 1. Боковины балки и внутренние коробки осмотреть, проверить отсутствие трещин и деформаций. Деформации более 1 мм (по длине балки) выправить с местным разогревом. 2. Трещины (кроме выходящих на продольные кромки) заварить с засверловкой концов и V-образной | Сварочное оборудование, станочное оборудование, кузнечное оборудование, линейка, штангенциркуль, | 0,490 | 4 | Перед сварочными и наплавочными работами элемент балки разогревать до температуры 250÷300º с высоким отпуском после сварки от температуры 600÷650º. Заварку трещин выполнять электродами УОНИ- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разделкой. При разделке трещины сварного шва старую наплавку полностью удалять. 3. Износ отверстий устранять направкой с последующей рассверловкой и развёрткой под посадку трубок стягивающих винтов. 4. Места, подверженные коррозии, а также изношенные на глубину более 1,5 мм (но не более 1/4 сечения) восстановить наплавкой с последующей шлифовкой. | набор щупов, развёртки. |  |  | 13/45 или УОНИ-13/55; наплавку – ОЗН-300М. Рассверловку отверстий после наплавки производить в кондукторе для исключения несоосности при сборке. |
| 5 | Полураскосы осмотреть и отремонтировать. | 1. Полураскосы осмотреть, при выявлении трещин в вилках забраковать. 2. Места, подверженные коррозии и изношенные на глубину более 1,5 мм (но не более 1/4 сечения) восстановить наплавкой с последующей шлифовкой. Износ отверстий устранить согласно требованиям п.3 раздела 4. 3. Трещины в хвостовиках, не выходящие на продольные кромки, длиной не более 1/4 длины хвостовика, заварить с Х-образной разделкой и засверловкой концов. 4. Проверить отсутствие деформаций. Изгиб более 1 мм устранить правкой с разогревом не более 600º. | Сварочное оборудование, становчное оборудование, кузнечное оборудование, линейка, штангенциркуль, набор щупов, развёртки. | 0,915 | 5 | Сварочные и наплавочные работы выполнять согласно требованиям графы 7 раздела 4. |
| 6 | Раскос собрать. | 1. Произвести сборку раскоса, соблюдая совпадение нумерации отверстий центральной балки, винтов и резиновых блоков. Затяжку гаек осуществлять на одинаковое число граней от упора. 2. Замерить расстояние между осями крайних болтов (1000±1 мм). 3. Замерить расстояние между нижней гранью раскоса и осью подвешивания раскоса к осевым редукторам (317,5±3 мм). | Ключи рожковые 27*30 мм, приспособление для контроля размеров собранного раскоса, плоскогубцы, молоток. | 0,447 | 4 | При сборке не допускаются зазоры между трубками стягивающих винтов и гнёздами в центральной балке. При сборке на сопрягаемые поверхности деталей и резьбовые части наносить смазку УСсА. После замеров зашплинтовать гайки соединения полураскосов. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 46 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Раскос окрасить. | 1. Удалить с раскоса остатки загрязнений и коррозии, протереть чистой ветошью, смоченной в уайтспирите. 2. Зашлифовать места отслаивающейся краски, зачищенные места загрунтовать, после высыхания грунт-эмали прошлифовать до гладкой поверхности. 3. Места, не подлежащие окраске, покрыть консистентной смазкой. 4. Окрасить раскос эмалью ПФ-115 чёрной. | Шкурка шлифовальная, шпатель, кисти, краскопульт, ветошь. | 0,293 | 3 | Избегать попадания краски внутрь центральной балки. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Сборочно-разборочные работы с раскосом выполнять в специальном фиксирующем приспособлении, исключающем падение полураскосов. - При сборочных работах запрещается проверять совпадение отверстий пальцем. - Наращивание плеча рычага гаечного ключа осуществлять только при помощи специального захвата. - Запрещается производить зачаливание раскоса при незатянутых гайках соединения боковин центральной балки. Зачаливание осуществлять при помощи приспособлений, надёжно закрепляемых в отверстиях вилок полураскосов, в двух крайних точках. - Окраску раскоса производить в окрасочной камере с вытяжной вентиляцией или вне цеха, вдали от источников огня. Применение респиратора и очков при работе с краскопультом обязательно.

Оперативное время всего	-	2,885 нч;

Средний разряд			-	4,1;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание НП «Вагонка-Студенка К.Р.», Чехия, 1987 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.