| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карт № 60 от 06.11.1991 г. |  |  | Начальник локомотивного |
| № 72 от 13.12.1991 г. |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  | “......” ноября 2003 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 34

ремонта рамы тележки автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Раму очистить. | После обмывки тележки в моечной машине и её разборки удалить остатки моющего раствора, загрязнений, коррозии. | Скребки, шкурка шлифовальная, ветошь. | 0,533 | 2 |  |
| 2 | Раму осмотреть и отремонтировать. | 1. Раму осмотреть, проверить отсутствие трещин, забоин, прочих дефектов. Заварка трещин сварных швов допускается при распространении трещины без выхода на основной металл. Перед заваркой трещин производится засверловка её концов сверлом диаметром 6÷12 мм с последующей V-образной разделкой. Старый металл при разделке сварных швов полностью удалять. Заварка трещин и приварка накладок производится при горизонтальном или вертикальном расположении шва. 2. Изношенные ли подверженные коррозии места восстановить наплавкой. Восстановлению подлежат места с выработкой глубиной 1,5 мм и более. Выработанные отверстия заварить с последующей расточкой под чертёжный размер. | Сварочное оборудование, электродрель, машинка шлифовальная, зубило, молоток, напильники, измерительный инструмент, лампа переносная, ветошь. | *0,980 **1,115 | 5 | При сварочных работах руководствоваться требованиями раздела 6.2 Инструкции по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336. Заварка трещин и приварка усиливающих накладок выполняется электродами УОНИ-13/45 или УОНИ-13/55. Первый слой сварного шва накладывать электродами диаметром 3 мм, последующие – диаметром 4 мм. Отверстия на концах трещин заваривать в последнюю очередь. Толщина металла в местах, подлежащих наплавке, должна составлять не менее 2/3 от чертёжной. Наплавочные работы выполнять электродами ОЗН-300М. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. **Проверить состояние лап кронштейнов продольных тяг. Проверить состояние приварки к раме и насечки рабочей поверхности. |  |  |  | **Для тележки АПЧ2. Допускается оставлять в работе лапы с износом гребней по высоте не более 15% или срыве 20% и более гребней. |
| 3 | Отремонтировать гнёзда шарнирных соединений. | 1. Втулки при износе на глубину более 1 мм выпрессовать и заменить. Новую втулку устанавливать с учётом обеспечения зазора в шарнире 0,5÷1,5 мм. У втулок, не подлежащих замене, проверить надёжность запрессовки. 2. При износе отверстия под втулку на глубину более 1,0 мм, потере натяга втулкой, выработку устранять наплавкой согласно требованиями раздела 2. | Сварочное оборудование, станочное оборудование, термическое оборудование, гидропресс, молоток, оправка, штангенциркуль. | 0,231 | 5 | Втулки запрессовывать с натягом 0,03÷0,11 мм. Материал втулок – сталь 45, цементация на глубину не менее 1 мм, закалка до твёрдости HRC=52. |
| 4 | Концевые консоли осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить крепление консолей. 2. Проверить отсутствие деформаций. В случае изгиба более 1 мм консоль снять, подвергнуть правке с разогревом. 3. Гнёзда шарнирных соединений отремонтировать согласно требованиям раздела 3. | Набор ключей, кузнечное оборудование, станочное оборудование, штангенциркуль, линейка, молоток, оправка. | *0,405 | 4 | *Для тележек АЧ2. При снятии и установке консолей наносить метки взаимного расположения на раму и консоль. |
| 5 | Произвести обмеры рамы. | 1. Раму установить на тумбы. 2. Проверить параллельность осей шарниров буксовых поводков: а. Накернить места проекций осей шарниров на наружных поверхностях кронштейнов поводков. б. Замерить расстояние между осями шарниров по каждой боковине. Разность расстояний допускается не более 2 мм. 3. Проверить перпендикулярность осей шарниров буксовых поводков и продольной оси рамы: а. Накернить на верхних поверхностях боковин проекции поперечной оси рамы. | Тумбы с регулируемой высотой, микроуровень двухмензурочный, штихмасс, штангенциркуль, линейка уголковая, молоток, кернеры, чалочное приспособление. | 0,732 | 6 | Рама на тумбах должна располагаться строго горизонтально (выверять по микроуровню, разность в мензурках, разнесённых по концам боковины рамы не более 2 мм). Керны наносить на одинаковых расстояниях от |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | б. Натянуть струну между кернами проекции оси шарниров буксовых поводков одной колёсной пары. Замерить на каждой боковине расстояние между струной (ось шарниров буксовых поводков одной колёсной пары) и поперечной осью рамы. Разница в замерах для одной колёсной пары допускается не более 1 мм. в. Повторить замер для другой колёсной пары. |  |  |  | внутренних граней боковин. Не допускается попадание под струну неровностей рамы, вызывающих смещение струны. При натягивании струны подкладывать под неё прокладки из тонкий деревянных брусков в местах огибания углов элементов рамы. |
| 6 | Раму окрасить. | 1. Удалить с рамы остатки загрязнений и коррозии, протереть чистой ветошью, смоченной в уайтспирите. 2. Зашлифовать места отслаивающейся краски, зачищенные места загрунтовать, после высыхания грунт-эмали прошлифовать до гладкой поверхности. 3. Места, не подлежащие окраске, покрыть консистентной смазкой. 4. Окрасить раму эмалью ПФ-115 чёрной. | Шкурка шлифовальная, машинка шлифовальная, шаблоны, шпатель, кисти, краскопульт, ветошь. | 0,880 | 4 | Избегать попадания краски внутрь шкворневого узла и шарнирных гнёзд. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Во время ремонтных работ рама должна быть надёжно зафиксирована на тумбах. - При сварочных работах раму ограждать брезентовыми шторами. - Чалочные работы производить типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, по утверждённым схемам строповки. Грузоподъёмные работы имеют право выполнять лица, получившие специальный допуск. - Окраску рамы производить в окрасочной камере с вытяжной вентиляцией или вне помещения вдали от источников огня. Применение респиратора при работе с краскопультом обязательно. - Зачистку рамы шлифовальной машинкой перед окраской или после сварочных работ выполнять в защитных очках.

Оперативное время всего	-	*3,761/**3,491нч;

Средний разряд			-	*4,4/**4,5;

* - тележка АЧ2

** - тележка АПЧ2

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия, 1987 г.

- АПЧ2. Руководство по эксплуатации 416.0. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия, 1987 г.

- Справочник по эксплуатации тележек автомотрисы АЧ2. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия, 1987 г.

- Справочник по эксплуатации тележек прицепного вагона АПЧ2. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия, 1987 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов», 1965 г.

- Н.А.Тертычко, А.Г.Тыричев, Н.И.Тищенко. «Проверки и регулировки при ремонте тепловозов». 1960 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.