| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карт № 61 от 29.08.1991 г. |  |  | Начальник локомотивного |
| № 65 от 26.11.1991 г. |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  | “......” ноября 2003 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 37

ремонта буксы колёсной пары автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Буксу очистить. | Удалить остатки старой смазки, загрязнений, моющего раствора, следы коррозии. | Шкурка шлифовальная, скребки, ветошь. | 0,055 | 2 |  |
| 2 | Корпус буксы осмотреть и отремонтировать. | 1. Произвести внешний осмотр корпуса, устранить выявленные дефекты. Допускается выполнение следующих работ: - Заварка мелких несквозных надрывов, раковин и отслоений на необработанных поверхностях. - Заварка изношенных отверстий под болты с последующей рассверловкой и нарезкой чертёжной резьбы. - Наплавка изношенной поверхности под клин поперечной тяги с последующей обработкой и подгонкой. - Заварка несквозных трещин, не выходящих на посадочные места подшипников и сайлентблока тягового поводка. - Наплавка изношенных мест торцовых поверхностей под | Сварочное оборудование, станочное оборудование, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, калибры резьбовые, резьбонарезной инструмент, напильники, лупа, лампа переносная, ветошь, салфетки. | 0,179 | 5 | Сварочные работы на буксе выполнять согласно требованиям п.п. 2.10.10; 3.11.4; 3.11.5 Инструкции по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336. Количество завариваемых трещин на корпусе – не более двух, длина завариваемой трещины – не более 40 мм. Кроме трещин в хвостовике тягового поводка. Восстановлению подлежат места с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | крышки и гнездо сайлентблока с последующей торцовкой. - Наплавка изношенных мест дна лапы буксы под тарелку рессорных пружин. 2. Коррозию, риски, мелкие задиры и забоины глубиной до 0,5 мм зачистить шкуркой до полного заглаживания. 3. Калибрами проверить состояние резьбы гнёзд под болты крышек. 4. Зашлифовать заусенцы острых кромок. 5. После осмотра и устранения дефектов корпус тщательно протереть, горловины закрыть заглушками из фанеры или картона. |  |  |  | глубиной износа более 0,5 мм. При глубине износа более 2,0 мм. Зачистку выполнять шкуркой на масле. Резьба подлежит восстановлению при срыве хотя бы одного витка. Окончательную протирку выполнять безворсовыми салфетками. |
| 3 | Произвести обмеры корпуса. | Замерить внутренний диаметр горловины, проверить овальность (не более 0,25 мм) и конусность (не более 0,15 мм) горловины. Проверить глубину выработок в местах посадки наружных колец подшипников (не более 0,25 мм). Для подобранных подшипников определить посадку в корпусе (зазор 0,03÷0,06 мм). | Нутромер, лампа переносная. | 0,055 | 5 | Обмер выполнять в двух поясах (по осям посадочных мест под подшипники) и двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Ножку индикатора предварительно выставлять на 250 мм с натягом 2 мм. |
| 4 | Крышки, лабиринт и тарелку рессорных пружин осмотреть и отремонтировать. | 1. Крышки осмотреть, проверить отсутствие дефектов. Допускается выполнение следующих работ: - Заварка трещин передней крышки (длиной не более 40 мм). - Заварка несквозных и не выходящих на кромки трещин в металле и любых трещин сварных швов тарелки. - Устранение наплавкой износа и забоин глубиной более 2 мм с последующей обработкой и подгонкой. - Правка деформированных мест тарелки с предварительным разо- | Сварочное оборудование, станочное оборудование, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, напильники, штангенциркуль, лупа, ветошь, салфетки. | 0,115 | 4 | Заварка трещин задней крышки и лабиринта не допускается. Наплавка лабиринта не допускается. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | гревом. 2. Проверить состояние отверстий под болты. При износе или овальности на глубину 1 мм и более отверстие заплавить и рассверлить до чертёжного размера. 3. Зашлифовать заусенцы на кромках, мелкие задиры и коррозию (при глубине дефекта до 0,5 мм – до полного сглаживания). |  |  |  | Рассверливание восстанавливаемых отверстий производить в кондукторе. Наплавку производить латунью под флюсом (прокалённая бура) с последующим медленным охлаждением. После ремонта детали тщательно протереть (в завершающей стадии – безворсовой салфеткой) и уложить в закрытую тару. |
| 5 | Проверить состояние сайлентблока и цапфы тягового поводка. | 1. Проверить плотность запрессовки и целостность упругого элемента. При надрывах, раздавленности, потери плотности запрессовки сайлентблок заменить. 2. Замерить диаметр цапфы в двух поясах (не менее 49,6 мм) и диаметр отверстия сайлентблока (о кромок обоих отверстий (не более 50,4 мм). Проверить отсутствие изгиба, трещин (особенно в галтелях). Зашлифовать мелкие риски. 3. Проверить состояние резьбы на хвостовике цапфы, осмотреть гайку. Износ резьбы цапфы восстановить наплавкой с последующей нарезкой чертёжной резьбы. Гайку заменить при износе или срыве хотя бы одной нитки резьбы; деформации граней, сколах. | Шкурка шлифовальная, напильники, сварочное оборудование, станочное оборудование, штангенциркуль. | 0,039 | 4 | Цапфа подлежит магнитной дефектоскопии. Наплавку производить латунью под флюсом (прокалённая бура) с предварительным разогревом и последующим медленным охлаждением. |
| 6 | Поперечную тягу осмотреть и отремонтировать. | 1. Тягу очистить и осмотреть. При выявлении трещин, сколов, забоин, изгибе стержень тяги заменить. 2. Осмотреть сайлентблоки. При надрывах, расслоениях, раздавливании или отслаивании упругого элемента заменить. 3. Проверить состояние гайки, резьбовой втулки и резьбовой части стержня тяги. Изношенную резьбу тяги переточить на следующий | Ключ рожковый 22*24 мм, молоток, кузнечное оборудование, сварочное оборудование, станочное оборудование, резьбонарезной инстру- | 0,285 | 4 | Уменьшение диаметра тяги не более 2 мм от чертежа. Срывов резьбы гайки, втулки или |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ремонтный размер с изготовлением ремонтных втулки и гайки. Гайку, втулку и болты клиньев с изношенной резьбой, забитыми или сколотыми гранями заменить. 4. Осмотреть замочную скобу, проверить отсутствие трещин и надрывов. Деформации, не дающие трещин, выправить. 5. Осмотреть составную втулку с шаровым вкладышем, детали заменить в случае выкрашиваний, сколов или трещин. Протереть рабочие поверхности и покрыть смазкой УСс. 6. Осмотреть рабочие поверхности клиньев, при износе наплавить с последующей обработкой и подгонкой. Проверить прилегание клиньев в гнёздах (не менее 70 % площади), при необходимости произвести подгонку. 7. Произвести контрольную затяжку клиньев в «своих» гнёздах, проверить зазор между нижней гранью и дном гнезда (3÷6 мм). | мент, пассатижи, напильника, шабер, шкурка шлифовальная, ветошь. |  |  | хвостовика – хотя бы одного витка – не допускается. Наплавку вести прутком ПП-АН122 или электродом ОЗН-400М. После подгонки и пришабривания распаровка тяг с буксой не допускается. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Сварочные и наплавочные работы на буксе выполнять в сварочном отделении или за брезентовыми шторами. - Наращивание плеча рычага гаечного ключа выполнять только при помощи специального захвата. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - При работе со шлифовальной машинкой пользоваться защитными очками. - Поднятие и перемещение корпуса буксы вручную выполнять не менее, чем двумя работниками, перемещение по цеху – на тележке.

Оперативное время всего	-	0,728 нч;

Средний разряд			-	4,2;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Справочник по эксплуатации тележек автомотриса АЧ2. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов».1965 г.

- Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения ЦТ-330 от 11.06.1995 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.089.1995 г.