| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карт № 63 от 20.08.1991 г. № 71 от 12.12.1991 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 22 января 2004 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 2

ремонта люлечного подвешивания тележки автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Люльку разобрать. | 1. Снять гнёзда боковых опор. 2. Вынуть сайлентблок из шкворневого гнезда (на АЧ2) или поворотное гнездо (на АПЧ2). 3. Отвернуть болты и снять гнёзда скользунов продольных упоров, вынуть перья и изъять упоры. 4. Вынуть пальцы поперечных упоров, вернуть гайки упругих элементов, упора снять. 5.* Вынуть сайлентблок из шкворневого узла. | Молоток, монтировка, плоскогубцы, бородок, набор ключей, зубило. | 4 | *П.5 для люльки АПЧ2. |
| 2 | Детали подвешивания промыть и очистить. | После промывки в моечной машине удалить остатки загрязнений, коррозии, отслоившуюся краску; детали насухо протереть. | Скребки, шкурка шлифовальная, ветошь. | 2 |  |
| 3 | Люльку осмотреть и отремонтировать. | 1. Произвести внешний осмотр, особое внимание уделяя состоянию сварных швов. Концы выявленных трещин засверлить сверлом диам. 6 мм, дефектный участок шва вырубить и заварить. 2. Местные износы или места, подверженные коррозии глубиной более 1,5 мм, устранить наплавкой электродами ОЗН-300М. 3. Проверить резьбовых гнёзд (калибром) и состояние отверстий. Изношенные заварить с последующей рассверловкой и нарезкой чертёжной резьбы. 4. Осмотреть кронштейны гидроамортизаторов. Износ клиновых гнёзд устранить наплавкой электродами ОЗН-7 или ОЗН-400М с последующей подгонкой. Трещины ушек разделать и заварить согласно тре | Сварочное оборудование, электродрель, машинка шлифовальная, молоток, кернер, зубило, резьбонарезной инструмент, измерительный инструмент. | 5 | В люльке допускается заварка только трещин сварных швов корпусов продольных упоров и кронштейнов продольных упоров длиной не более 50 мм. Заварку производить электродами УОНИ-13/45, УОНИ-13/55. Толщина металла в местах, подлежащих наплавке должна составлять не менее 50 % от чертежа. Отверстия диаметром менее 15 мм рассверливать до диаметра 18÷20 мм При рассверловке резьбовых гнёзд использовать сверло диаметром на 1,5÷2,0 мм больше диаметра резьбы. Отверстия глубиной бо- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бованиям п.1 настоящего раздела. 5. Осмотреть гнездо шкворня. Выработку глубиной до 7 мм устранить наплавкой электродами ОЗН-7 с последующей обработкой. |  |  | лее двух диаметров раззенковать под углом 50±5º. |
| 4 | Подрессорные тарелки осмотреть и отремонтировать. | 1. Изношенные места и коррозионные язвы восстановить наплавкой электродами ОЗН-7 (коррозионные язвы на открытых частях - электродами ОЗН-300М) с последующей обработкой. 2. Выработку отверстий восстановить согласно требованиям п.3 раздела 3. 3. Допускается заварка трещин ушек предохранительных тросов при условии невыхода трещины на металл корпуса тарелки. | Сварочное оборудование, электродрель, машинка шлифовальная, молоток, зубило, измерительный инструмент | 5 | При наплавочных работах толщина металла в местах наплавки должна составлять не менее 50 % от чертёжной. Допускается в опорных частях постановка прокладок толщиной не более 7 мм не более 1 шт. |
| 5 | Проверить состояние серег. | Серьги зачистить, протереть, осмотреть. Проверить отсутствие трещин, забоин, изгибов. Замерить толщину в месте наибольшего износа (не менее 32 мм). Острые наработки снять личным напильником до плавных переходов. | Напильники, шкурка шлифовальная, штангенциркуль, ветошь. | 4 | Серьги подлежат магнитному контролю. При необходимости замены серьги подбирать с одинаковым расстоянием между внутренними гранями по длине. |
| 6 | Осмотреть поворотные вкладыши. | Вкладыши зачистить, протереть, осмотреть. При выявлении трещин, сколов забраковать. Осмотреть рабочие поверхности желобов и отверстия. При износе на глубину более 1 мм произвести наплавку с последующей обработкой и пришабриванием по серьге. | Сварочное оборудование, напильники, шаберы, шкурка шлифовальная, штангенциркуль, ветошь. | 5 | Наплавочные работы производить для обеспечения прилегания серьги к жёлобу (не менее 80 %) и сохранения регулировки люльки по высоте. Наплавку выполнять электродами ОЗН-6 |
| 7 | Проверить состояние люлечных пружин. | Пружины осмотреть, проверить отсутствие трещин и сколов. При наличии любого дефекта пружина бракуется. Проверить высоту пружин в свободном состоянии. Подбор комплекта пружин производить с условием обеспечения разницы высот ненагруженных пружин в одном комплекте не более 5 %. | Приспособление для замера высоты рессорных пружин., молоток смотровой, ветошь. | 4 | Контроль пружин осуществлять остукиванием. Жёсткость пружин должна обеспечивать зазор между люлькой и надрессорной тарелкой у ведущей тележки АЧ2 71±6,5 мм; у поддерживающей АЧ2 97±6,5 мм, у АПЧ2 96±6,0 мм |
| 8 | Проверить состояние боковых опор. | 1. Корпуса осмотреть, выявленные трещины устранить сваркой. Концы трещин перед разделкой засверлить сверлом диаметром 6 мм. Трещину разделать V-образный шов. 2. Осмотреть шаровые опоры. Удалить ржавчину и загрязнения. Проверить прилегание скользуна к вставке (не менее 70 % общей площади). При необходимости выработку глубиной до 7 мм устранить наплавкой с последующей обработкой и пришабриванием. 3. Выработку отверстий корпуса устранять согласно требованиям п.3 раздела 3. | Сварочное оборудование, термическое оборудование, машинка шлифовальная, электродрель, кернер, молоток, зубило, напильники, шаберы, штангенциркуль, ветошь. | 5 | Трещины заваривать электродами УОНИ-13/55, УОНИ-1355К, ВН-48, ОЗС-25, ОЗС-33 После наплавочных работ деталь подлежит нормализации. Наплавку производить электродами ОМГ-Н или прутком Св-08ГА (Св-10ГА) диаметром 3÷4 мм под флюсом АН-348А. При необходимости узел снять с главной рамы и выполнить соответствующие работы. |
| 9 | Проверить состояние продольных упоров. | Детали очистить. Металлические детали промыть и насухо вытереть. Произвести внешний осмотр, при выявлении трещин, износа заменить. Осмотреть упругие вставки, при наличии расслоений, надрывов или потери эластичности заменить. | Ванна промывочная, ветошь. | 3 | Износ металлических накладок не выше ⅓ от чертёжной величины. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Проверить состояние поперечных упоров. | Детали очистить, протереть, осмотреть. Выработку валика глубиной более 2 мм устранить наплавкой с последующей обточкой. Валик изогнутый, с трещинами или сколами заменить. Осмотреть упругие элементы, заменить при наличии расслоений, надрывов, потере эластичности. | Сварочное оборудование, станочное оборудование, штангенциркуль, ветошь. | 4 | Наплавку производить электродами ОЗН-300Н с предварительным разогревом до 300÷350º. |
| 11 | Проверить состояние поворотного гнезда шкворня. | 1. Гнездо осмотреть, заменить при выявлении трещин, выработки, задиров. 2. Проверить состояние шарнирного узла: а. Зазоры между валиком и втулкой в пределах 0,5÷2,5 мм. При необходимости заменить втулку или валик. б. Износ отверстий под втулку глубиной более 1,5 мм устранять направкой с последующей расточкой. в. Втулку заменить при выработках более 1,0 мм. г. Места гнёзд, изношенные на глубину не более 15 % от чертежа, восстановить наплавкой с последующей обработкой. 3. Проверить зазор между сайлентблоком в люльке и цилиндрической поверхностью гнезда (0,4÷0,9 мм), зазор между шкворнем главной рамы и гнездом (0,9÷1,3 мм). 4. Зашлифовать мелкие риски и задиры. | Сварочное оборудование, термическое оборудование, станочное оборудование, гидропресс, стенд Роквелла, машинка шлифовальная, молоток, измерительный инструмент. | 5 | * Для тележки АПЧ2. При необходимости допускается проточка валика с уменьшением диаметра не более, чем на 4 мм с постановкой ремонтной втулки. Втулку запрессовывать с натягом 0,03÷0,11 мм. Материал втулки и валика – сталь 45, цементация на глубину не менее 1 мм, закалка до твёрдости: валик HRC= 45÷52, втулка HRC =52. Наплавочные работы производить электродами ОЗН-300М. Перед наплавкой производить предварительный разогрев до 300÷350º с последующим отпуском от температуры 600÷650º. Валики подлежать магнитному контролю. |
| 12 | Осмотреть предохранительные тросы. | Заменить в случае ослабления муфты, износе жил на 15 % и более, обрыве одной пряди целиком, сильной коррозии. |  | 3 |  |
| 13 | Осмотреть сайлентблок шкворневого узла. | Удалить с поверхности старую смазку и загрязнения. Заменить в случае износа металлических поверхностей, отслоениях или разрушении упругого элемента; зазорах: у АЧ2 не укладывающемся в пределы 0,6÷1,0 мм, у АПЧ2 более 1,3 мм. | Шкурка шлифовальная, штангенциркуль, ветошь. |  |  |
| 14 | Люльку собрать. | 1. Заложить продольные упоры в корпуса, вставить перья, установить гнёзда скользунов, закрепить болтами. 2. На рабочие поверхности упоров нанести свежую смазку УСс. 3. Установить поперечные упоры, вставить и закрепить валики. 4. Установить и закрепить корпуса боковых опор. 5. Вложить сайлентблок в шкворневое гнездо. 6. Нанести свежую смазку УСс: у люльки АЧ2 на рабочую поверхность сайлентблока, у АПЧ2 – на рабочую поверхность поворотного гнезда. | Набор ключей, плоскогубцы, молоток. | 4 | В случае длительного нахождения люльки вне тележки непосредственно перед сборкой тележки смазку в упорах и шкворневых узлах полностью заменять. |

* - для тележки АПЧ2

Требования ОХТ и ТБ:

- Грузоподъёмные работы выполнять только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. Грузоподъёмные работы имеют право выполнять только лица, обладающие специальным допуском. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - Запрещается использование грузоподъёмных устройств для изъятия сайлентблоков и поворотных гнёзд из шкворневых узлов. - При выполнении сварочных работ позицию ремонта ограждать брезентовыми шторами. - Транспортировку пружин осуществлять только в тележке. Запрещается перемещение пружин путём перекатывания. - Все работы со шлифовальной машинкой выполнять в защитных очках.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Справочник по эксплуатации тележек автомотрисы АЧ2. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Справочник по эксплуатации тележек прицепного вагона АПЧ2. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.