| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 64 от 13.09.1991 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 17 февраля 2004 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 7

ремонта комплекта тормозной рычажной передачи тележки моторного вагона автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детали рычажной передачи очистить. | После промывки в моечной машине удалить остатки загрязнений, коррозии, отслоившуюся краску. Детали насухо протереть. | Скребки, шкурка шлифовальная, ветошь. | 2 |  |
| 2 | Горизонтальные и вертикальные рычаги, короткие продольные тяги осмотреть и отремонтировать. | 1. Детали осмотреть. Забраковать в случае выявления трещин, надрывов, надломов, местных износах, забоинах или выработках глубиной более 10 % от чертёжного сечения. 2. Проверить зазоры между валиком и втулками шарнира (0,5÷2,5 мм). В случае износа валик или втулку заменить. 3. При износе отверстий под втулки на глубину более 1,5 мм выработку устранить наплавкой с последующей расточкой до чертёжного размера. При необходимости допускается проточка валиков с уменьшением диаметра не более, чем на 4 мм с постановкой ремонтной втулки. 4. При износе шарнирной головки на глубину до 15 % от чертёжной величины произвести наплавку с последующей обработкой до чертёжных размеров. 5. Рычаги и тяги проверить на отсутствие изгибов. При изгибе более 1 мм произвести правку с разогревом. После правки произвести отпуск от температуры 400÷450º. | Сварочное оборудование, термическое оборудование, станочное оборудование, гидропресс, стенд Роквелла, машинка шлифовальная, молоток, измерительный инструмент, ветошь. | 4 | Шарнирные узлы ремонтируются совместно с валиками, вставленными в «свои» гнёзда, распаровка без надобности не допускается. Не допускается заварка трещин в любых частях ТРП, кроме специально оговоренных случаев. Шарнирные валики подлежат магнитному контролю. Наплавочные работы выполнять электродами ОЗН-6. Перед наплавкой производить местный разогрев детали до 300÷350º с последующим отпуском от температуры 600÷650º. Втулки запрессовывать с натягом 0,03÷0,11 мм, материал втулок и валиков – сталь 45, цементация на глубину не менее 1 мм, закалка до твёрдости: валики HRC= 45÷52; втулки HRC =52. |
| 3 | Подвески тормозных башмаков осмотреть и отремонтировать. | 1. Подвески разобрать и осмотреть согласно требованиям п.1 раздела 2. 2. Проверить отсутствие изгибов серьги и вилки. При выявлении изгиба серьги более 1 мм, изгиба вилки любой величины произвести горячую правку. | Сварочное оборудование, термическое оборудование, станочное оборудование, гидропресс, стенд Роквелла, машинка шлифовальная, | 4 | После правки произвести отпуск от температуры 400÷450º. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Шарнирные соединения отремонтировать согласно требованиям п.п. 2, 3 и 4 раздела 2. 4. Осмотреть вилки. Задиры на поверхности трения зашлифовать. Заменить при износе поверхности трения на глубину 1,0 мм и более с любой из сторон. 5. Осмотреть болт, гайку и пружину с шайбой. Заменить при износе, срыве резьбы (хотя бы один виток), выявлении трещин. Пружину заменить при изломе или просадке. Шайбу заменить при износе на глубину 1 мм и более. 6. Замерить зазор в горизонтальной плоскости между внутренними рёбрами петли серьги и шейкой триангеля (≈ 7,0 мм). При необходимости серьгу заменить. 7. Подвеску собрать, гайку затянуть до упора. Замерить высоту пружины в сжатом состоянии (не более 38,6 мм) | молоток, измерительный инструмент, ветошь. |  | При необходимости восстановить прямолинейность граней шлифовкой. При необходимости зазор восстановить напрессовкой на шейку триангеля сменной втулки с толщиной стенки 4 мм и выфрезеровкой серьги. При необходимости под пружину подложить дополнительную шайбу. |
| 4 | Триангели отремонтировать. | 1. Триангели осмотреть согласно требованиям п.1 раздела 2. 2. Осмотреть резьбовые части. При износе резьбы хвостовик наплавить и нарезать чертёжную резьбу. 3. Изношенные места на глубину до 3,0 мм восстановить наплавкой электродами ОЗН-6 с соблюдением требований графы 7. 4. Изгибы устранить согласно требованиям п.5 раздела 2. | Сварочное оборудование, термическое оборудование, станочное оборудование, машинка шлифовальная, молоток, измерительный инструмент, калибры резьбовые, ветошь. | 4 | Наплавочные работы выполнять электродами ОЗН-300М, ОЗН-400М с предварительным разогревом до 300÷350º и последующим отпуском от температуры 600÷650º. |
| 5 | Тормозные башмаки отремонтировать. | 1. Места, изношенные на глубину до 15 % от чертёжного сечения, восстановить наплавкой с последующей обработкой. 2. Шарнирные соединения отремонтировать согласно требованиям п.п. 2, 3 и 4 раздела 2. 3. Отремонтировать устройства предупреждения клиновидного износа колодок. Проверить состояние вилок, задиры зашлифовать. Вилки заменять при износе поверхности трения на глубину более 1,0 мм (с каждой стороны). Проверить прямолинейность вилок (изгиб более 0,5 мм выправить). 4. Выправить чеки. 5. Осмотреть крепёжные детали, изношенные и повреждённые заменить. | Сварочное оборудование, термическое оборудование, станочное оборудование, гидропресс, стенд Роквелла, машинка шлифовальная, молоток, измерительный инструмент, ветошь. | 5 | После наплавочных работ башмак подвергнуть нормализации. Перемычки допускается восстанавливать наплавкой при остаточной толщине не менее 4 мм. Наплавочные работы выполнять электродами ОЗН-6 или ОЗН-7 с предварительным разогревом до 300÷ 350º с последующей нормализацией |
| 6 | Детали тормозной рычажной передачи окрасить. | 1. Детали очистить от остатков загрязнений, моющего раствора, коррозии. Зачистить отслаивающуюся краску. Поверхности, подлежащие окраске, протереть ве- | Шкурка шлифовальная, краскопульт, кисти, шпатель, ветошь. | 3 | Окраске не подлежат трущиеся поверхности шарниров, компенсаторов клиновидного износа колодок, закрытые поверхности башмаков, хвостови- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тошью, смоченной в уайтспирите. 2. Зачищенные поверхности покрыть грунт-эмалью, после высыхания прошлифовать. 3. Поверхности, не подлежащие окраске, покрыть слоем консистентной смазки. |  |  | ки триангелей, резьбовые части деталей, крепёжные детали, шарнирные валики. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Запрещается использование для промывки деталей дизельного топлива. - Запрессовку и распрессовку деталей на прессе имеют право выполнять только лица, получившие специальный допуск. - Запрещается проверка совпадений отверстий пальцем. - Окраску деталей рычажной передачи производить в специально отведённом месте, оборудованном вытяжной вентиляцией. - Работу со шлифовальной машинкой выполнять в специальных защитных очках.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Справочник по эксплуатации тележек автомотрисы АЧ2. Издание НП «Вагонка-Студенка КР»; Чехия. 1987 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.