| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 74 от 17.12.1991 г. |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  | “......” января 2004 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 3

ремонта продольной тяги тележки прицепного вагона автомотрисы АПЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детали тяги очистить. | Металлические детали протереть ветошью, смоченной в керосине. Резиновые блоки протереть влажной ветошью. | Щётка жёсткая, ванна промывочная, ветошь. | 0,162 | 2 | Зубчатые поверхности предварительно прочистить проволочной щёткой. |
| 2 | Проверить состояние резинометаллических блоков. | Заменить при выявлении надрывов, расслоений, износе металлических шайб. |  | 0,073 | 3 | Уменьшение толщины металлических шайб допускается не более 1/5 от чертёжной величины. |
| 3 | Проверить состояние стяжной гайки. | Проверить целостность граней и состояние резьбы. Заменить при срыве хотя бы одного витка резьбы, срыве граней, трещинах, сколах, износе резьбы (при проверке калибром). | Калибр резьбовой | 0,036 | 4 | Сварочные и наплавочные работы на гайке не допускаются. Материал новой гайки – поковка стали 60 или 38ХС. |
| 4 | Проверить состояние стержня. | 1. Стержень осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, вмятин, скручивания и изгиба. 2. Незначительный изгиб, не вызывающий появления трещин и коробления, выправить горячей правкой. 3. Проверить состояние резьбовой части калибром. При износе, срыве хотя бы одного витка резьбовой | Кузнечное оборудование, станочное оборудование, калибр резьбовой. | 0,105 | 4 | Наплавку производить электродами ОЗН-400М или ОЗН-7. Перед наплавкой стержень нагревать до 300÷350º с последующим отпуском от 600÷650º |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | хвостовик наплавить, нарезать чертёжную резьбу. |  |  |  |  |
| 5 | Зубчатую прокладку и подушку осмотреть и отремонтировать. | 1. Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие трещин, сколов, забоин. 2. Изношенные места подушки или прокладки при глубине износа до 15 % от чертежа восстановить наплавкой с предварительным разогревом до 300÷350º и последующим отпуском от температуры 600÷650º. После наплавки зубчатые поверхности прошлифовать и сделать новую нарезку (угол заточки резца 45º, высота гребней 2,0 мм, шаг насечки 4 мм). 3. Деформированные части подушки выправить с разогревом. Трещины сварных швов разделать и заварить. 4. Выработку отверстий под болты и центрального гнезда более 1 мм устранить наплавкой с последующей обработкой до чертёжных размеров. Наплавку изношенных отверстий выполнять электродами ОЗН-6, ОЗН-7. | Сварочное оборудование, станочное оборудование, термическое оборудование, машинка шлифовальная. | 0,285 | 5 | Наплавку гладких открытых поверхностей производить электродами ОЗН-300М, зубчатых частей - электродами ОЗН-7 или прутком Св-08 под флюсом АН-348А. Восстановление насечки выполняется одновременно подушки и накладки, нарезку подушки и накладки выполнять одним резцом. Толщина детали после обработки должна соответствовать чертежу. Наплавленный металл дефектного шва полностью удалять в пределах трещины. Сварку вести электродами УОНИ-13/45 или СМ-11. При сварочных работах соблюдать режим нагрева и отпуска. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Запрещается протирка деталей дизельным топливом. - Для сварочных работ детали тяги передавать в сварочное отделение. - При работе со шлифовальной машинкой пользоваться защитными очками.

Оперативное время всего	-	0,661 нч;

Средний разряд			-	3,8;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Справочник по эксплуатации тележек прицепного вагона АПЧ2. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», 1987 г. Чехия.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1991 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.