| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 69 от 09.12.1991 г. |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  | “......” февраля 2004 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 5

ремонта комплекта тормозной рычажной передачи вагона автомотрисы АПЧ2 (от одного тормозного цилиндра)

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детали рычажной передачи очистить. | После промывки в моечной машине удалить остатки загрязнений, коррозии, отслоившуюся краску. Детали насухо протереть. | Скребки, шкурка шлифовальная, ветошь. | 0,337 | 2 |  |
| 2 | Длинную тягу между тележкой и авторегулятором осмотреть и отремонтировать. | 1. Тягу осмотреть. Забраковать в случае выявления трещин, надрывов, надломов, местных износах, забоинах или выработках глубиной более 10 % от чертёжного сечения. 2. Проверить зазоры между валиком и втулками шарнира (0,5÷2,5 мм). В случае износа валик или втулку заменить. 3. При износе отверстий под втулки на глубину более 1,5 мм выработку устранить наплавкой с последующей расточкой до чертёжного размера. При необходимости допускается проточка валиков с уменьшением диаметра не более, чем на 4 мм с постановкой ремонтной втулки. 4. При износе шарнирной головки на глубину до 15 % от чертёжной величины произвести наплавку с последующей обработкой до чертёж- | Сварочное оборудование, термическое оборудование, станочное оборудование, гидропресс, стенд Роквелла, машинка шлифовальная, набор ключей, молоток, измерительный инструмент, ветошь. | 0,402 | 4 | Шарнирные узлы ремонтируются совместно с валиками, вставленными в «свои» гнёзда, распаровка без надобности не допускается. Не допускается заварка трещин в любых частях ТРП, кроме специально оговоренных случаев. Шарнирные валики подлежат магнитному контролю. Наплавочные работы выполнять электродами ОЗН-6. Перед наплавкой производить местный разогрев детали до 300÷350º с последующим отпуском от температуры 600÷650º. Втулки запрессовывать с натягом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ных размеров. 5. Осмотреть скользун. Проверить крепление пластины. При износе пластины на глубину 2 мм и более произвести замену. |  |  |  | 0,03÷0,11 мм, материал втулок и валиков – сталь 45, цементация на глубину не менее 1 мм, закалка до твёрдости: валики HRC= 45÷52; втулки HRC =52. |
| 3 | Проверить состояние арретирующего плеча авторегулятора. | Плечо осмотреть. Заменить при выявлении трещин, надрывов, изломов, выработке ушек на глубину1,5 мм и более. | Штангенциркуль, ветошь. | 0,073 | 4 |  |
| 4 | Тяги ручного тормоза осмотреть и отремонтировать. | Выполнить работы согласно требованиям раздела 2. | Согласно разд.2 | *0,804 | 4 | * Для комплекта ТРП с приводом ручного тормоза. При износе текстолитовой подкладки кронштейна подвеса на глубину более ⅓ чертёжной подкладку заменить. |
| 5 | Промежуточный рычаг рычажной передачи ручного тормоза осмотреть и отремонтировать. | 1. Рычаг осмотреть согласно требованиям п.1 раздела 2. Допускается заварка трещин сварных швов без выхода на основной металл (с вырубкой всего дефектного шва). 2. Проверить зазоры между шпилькой и втулкой, между валиками и втулками (0,5÷2,5 мм). В случае износа втулки выпрессовать и заменить. При износе отверстий под втулки на глубину более 1,5 мм произвести расточку и запрессовать ремонтную втулку. Новые втулки запрессовывать с натягом 0,03÷0,11 мм; материал втулок, валиков и шпилек – сталь 45, цементация на глубину не менее 1 мм, твёрдость валиков и шпилек HRC=45÷52; втулки – HRC=52.. 3. При износе или повреждении элементов рычага, дефектный элемент вырубить по сварным швам и вварить новый. | Согласно разд.2 | *0,285 | 4 | * Для комплекта ТРП с приводом ручного тормоза. При выходе трещины на основной металл дефектный элемент вырубить по сварным швам, вварить новый, удаляя весь наплавленный металл старого шва. Пользоваться электродами УОНИ-13/45, СМ-11. Перед сварочными работами производить предварительный разогрев до температуры 300÷ 350º с последующим отпуском от температуры 600÷650º. Валики и шпильки подлежат магнитному контролю. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Горизонтальные поперечные рычаги тормозного цилиндра осмотреть и отремонтировать. | 1. Рычаги осмотреть согласно требованиям п.1 раздела 2. 2. Шарнирные соединения отремонтировать согласно требованиям п.п. 2, 3 и 4 раздела 2. 3. При выявлении изгиба более 1 мм произвести правку. 4. Изношенные места на глубину до 15 % от чертёжного сечения восстановить наплавкой согласно требованиям п.4 (гр.7) раздела 2. | Согласно разд.2 | *0,623 0,585 | 4 | После правки произвести отпуск от температуры 400÷450º |
| 7 | Соединительную тягу горизонтальных рычагов тормозного цилиндра осмотреть и отремонтировать. | Тягу осмотреть согласно требованиям п.1 раздела 2. Шарнирные соединения отремонтировать согласно требованиям п.п. 2, 3 и 4 раздела 2. Изгиб глубиной более 1 мм устранить согласно требований п.3 раздела 6. | Согласно разд.2 | 0,603 | 4 |  |
| 8 | Коромысло компенсации неравномерного износа колодок отремонтировать. | Коромысло осмотреть согласно требованиям п.1 раздела 2. Шарнирные соединения отремонтировать согласно требованиям п.п. 2, 3 и 4 раздела 2. Изгиб глубиной более 1 мм устранить согласно требований п.3 раздела 6. Изношенные на глубину до 15 % от чертёжного сечения места отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 2. | Согласно разд.2 | 0,179 | 4 |  |
| 9 | Тяги коромысла компенсации неравномерного износа колодок отремонтировать. | Коромысло осмотреть согласно требованиям п.1 раздела 2. Шарнирные соединения отремонтировать согласно требованиям п.п. 2, 3 и 4 раздела 2. Изгиб глубиной более 1 мм устранить согласно требований п.3 раздела 6. | Согласно разд.2 | 0,536 | 4 |  |
| 10 | Штоки системы компенсации неравноме- | 1. Рычаги осмотреть согласно требованиям п.1 раздела 2. 2. Шарнирные соединения отремонтировать согласно требованиям | Согласно разд.2 | 0,543 | 4 | При износе резьбы или срыве хотя бы одного шток |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рного износа отремонтировать. | п.п. 2, 3 и 4 раздела 2. 3. Осмотреть трущиеся поверхности. Мелкие риски и задиры вывести шлифовкой. 4. Проверить отсутствие изгибов. Изгиб любой величины устранить горячей правкой. 5. Проверить зазоры между штоками и обоймами (1,0÷2,0 мм). 6. Резьбовые части протереть и смазать. |  |  |  | забраковать. При выявлении задиров проверять состояние обойм на раме тележки. После правки шток подвергать отпуску от температуры 400÷450º. Путём обмера диаметров. Смазка УСс. |
| 11 | Раму компенсатора неравномерного износа колодок отремонтировать. | 1. Раму осмотреть. Выявленные трещины сварных швов, кроме выходящих на основной металл, устранить заваркой с полной вырубкой дефектного шва. 2. Проверить отсутствие изгибов и изменений углов между балками в плане. При необходимости произвести горячую правку. 3. Балки с трещинами, надрывами и прочими дефектами вырубить по сварным швам, вварить новые. 4. Шарнирные соединения отремонтировать согласно требованиям п.п. 2, 3 и 4 раздела 2. | Согласно разд.2 | 0,533 | 4 | Заварку трещин осуществлять электродами УОНИ-13/45 или СМ-11 с предварительным разогревом до 300÷ 350º и последующим отпуском от температуры 600÷650º. После горячей правки производить отпуск от температуры 400÷450º. |
| 12 | Приводное дышло отремонтировать. | Коромысло осмотреть согласно требованиям п.1 раздела 2. Шарнирные соединения отремонтировать согласно требованиям п.п. 2, 3 и 4 раздела 2. Изгиб глубиной более 1 мм устранить согласно требований п.3 раздела 6. Изношенные места на глубину до 15 % от чертёжного сечения восстановить наплавкой согласно требованиям п.4 (гр.7) раздела 2. | Согласно разд.2 | 0,269 | 4 |  |
| 13 | Сцепные тяги отремонтировать. | 1. Тяги осмотреть согласно требованиям п.1 раздела 2. Допускается заварка трещин сварных швов без выхода на основной металл. | Согласно разд.2 | 0,695 | 4 | При сварочных работах не допускать изменения длины тяги. Не допускается заварка трещин в |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При возникновении трещины в месте приварки профильного плеча к тяге шарнирной головки дефектный шов вырубать полностью. При возникновении трещины в местах соединения рёбер профильного плеча, шов вырубается в пределах трещины (при длине трещины не более ⅓ длины шва). 2. Изгибы глубиной более 1 мм устранить согласно требований п.3 раздела 6. При правке особое внимание уделять недопущению коробления рёбер профильных плеч. 3. Шарнирные соединения отремонтировать согласно требованиям п.п. 2, 3 и 4 раздела 2. |  |  |  | месте приварки шарнирной головки к тяге. Сварочные работы выполнять электродами УОНИ-13/55К или ВН-48 с предварительным разогревом до 300÷350º и последующим отпуском от температуры 600÷650º. При изгибах, вызвавших коробление рёбер профильных тяг, тяга бракуется. |
| 14 | Передаточные тяги отремонтировать. | Тяги осмотреть согласно требованиям п.1 раздела 2. Шарнирные соединения отремонтировать согласно требованиям п.п. 2, 3 и 4 раздела 2. Изгиб глубиной более 1 мм устранить согласно требований п.3 раздела 6. | Согласно разд.2 | 0,603 | 4 |  |
| 15 | Вертикальные рычаги отремонтировать. | Рычаги осмотреть согласно требованиям п.1 раздела 2. Шарнирные соединения отремонтировать согласно требованиям п.п. 2, 3 и 4 раздела 2. Изгиб глубиной более 1 мм устранить согласно требований п.3 раздела 6. | Согласно разд.2 | 0,,278 | 4 |  |
| 16 | Триангели отремонтировать. | 1. Осмотреть резьбовые части. В случае износа (при проверке калибром), срыве одного или более витков триангель заменить. 2. Изгиб глубиной более 1 мм устранить согласно требований п.3 раздела 6. 3. Изношенные на глубину до 3 мм места устранить наплавкой согласно требованиям п.4 раздела 2. | Согласно разд.2 | 0,968 | 4 |  |
| 17 | Тормозные башмаки | 1. Места, изношенные на глубину до 15 % от чертёжного сечения, вос | Согласно разд.2 | 0,711 | 5 | После наплавочных работ башмак |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отремонтировать. | становить наплавкой с последующей обработкой. 2. Шарнирные соединения отремонтировать согласно требованиям п.п. 2, 3 и 4 раздела 2. 3. Отремонтировать устройства предупреждения клиновидного износа колодок. Проверить состояние вилок, задиры зашлифовать. Вилки заменять при износе поверхности трения на глубину более 1,0 мм (с каждой стороны). Проверить прямолинейность вилок (изгиб более 0,5 мм выправить). 4. Выправить чеки. 5. Осмотреть крепёжные детали, изношенные и повреждённые заменить. |  |  |  | подвергнуть нормализации. Перемычки допускается восстанавливать наплавкой при остаточной толщине не менее 4 мм. Наплавочные работы выполнять электродами ОЗН-6 или ОЗН-7 с предварительным разогревом до 300÷ 350º с последующей нормализацией. |
| 18 | Подвески тормозных башмаков отремонтировать. | Рычаги осмотреть согласно требованиям п.1 раздела 2. Шарнирные соединения отремонтировать согласно требованиям п.п. 2, 3 и 4 раздела 2. Изгиб глубиной более 1 мм устранить согласно требований п.3 раздела 6. Изношенные места на глубину до 15 % от чертёжного сечения восстановить наплавкой согласно требованиям п.4 (гр.7) раздела 2. | Согласно разд.2 | 0,227 | 4 |  |
| 19 | Детали тормозной рычажной передачи окрасить. | 1. Детали очистить от остатков загрязнений, моющего раствора, коррозии. Зачистить отслаивающуюся краску. Поверхности, подлежащие окраске, протереть ветошью, смоченной в уайтспирите. 2. Зачищенные поверхности покрыть грунт-эмалью, после высыхания прошлифовать. 3. Поверхности, не подлежащие окраске, покрыть слоем консистентной смазки. | Шкурка шлифовальная, краскопульт, кисти, шпатель, ветошь. | *1,818 1,607 | 3 | Окраске не подлежат трущиеся поверхности шарниров, компенсаторов клиновидного износа колодок, закрытые поверхности башмаков, хвостовики триангелей, резьбовые части деталей, крепёжные детали, шарнирные валики. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Детали рычажной передачи окрасить эмалью ПФ-115 чёрной. |  |  |  |  |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Запрещается использование для промывки деталей дизельного топлива. - Запрессовку и распрессовку деталей на прессе имеют право выполнять только лица, получившие специальный допуск. - Запрещается проверка совпадений отверстий пальцем. - Окраску деталей рычажной передачи производить в специально отведённом месте, оборудованном вытяжной вентиляцией. - Работу со шлифовальной машинкой выполнять в специальных защитных очках.

Оперативное время всего	-	8,949/*10,287 нч;

Средний разряд			-	3,8;

* - для комплекта ТРП с приводом от ручного тормоза

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Справочник по эксплуатации тележек прицепного вагона АПЧ2. Издание НП «Вагонка-Студенка КР»; Чехия. 1987 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.