| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 64 от 13.09.1991 г. |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  | “......” февраля 2004 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 7

ремонта комплекта тормозной рычажной передачи тележки моторного вагона автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детали рычажной передачи очистить. | После промывки в моечной машине удалить остатки загрязнений, коррозии, отслоившуюся краску. Детали насухо протереть. | Скребки, шкурка шлифовальная, ветошь. | 0,084 | 2 |  |
| 2 | Горизонтальные и вертикальные рычаги, короткие продольные тяги осмотреть и отремонтировать. | 1. Детали осмотреть. Забраковать в случае выявления трещин, надрывов, надломов, местных износах, забоинах или выработках глубиной более 10 % от чертёжного сечения. 2. Проверить зазоры между валиком и втулками шарнира (0,5÷2,5 мм). В случае износа валик или втулку заменить. 3. При износе отверстий под втулки на глубину более 1,5 мм выработку устранить наплавкой с последующей расточкой до чертёжного размера. При необходимости допускается проточка валиков с уменьшением диаметра не более, чем на 4 мм с постановкой ремонтной втулки. 4. При износе шарнирной головки на глубину до 15 % от чертёжной величины произвести наплавку с последующей обработкой до чертёжных размеров. | Сварочное оборудование, термическое оборудование, станочное оборудование, гидропресс, стенд Роквелла, машинка шлифовальная, молоток, измерительный инструмент, ветошь. | 1,254 | 4 | Шарнирные узлы ремонтируются совместно с валиками, вставленными в «свои» гнёзда, распаровка без надобности не допускается. Не допускается заварка трещин в любых частях ТРП, кроме специально оговоренных случаев. Шарнирные валики подлежат магнитному контролю. Наплавочные работы выполнять электродами ОЗН-6. Перед наплавкой производить местный разогрев детали до 300÷350º с последующим отпуском от температуры 600÷650º. Втулки запрессовывать с натягом 0,03÷0,11 мм, материал втулок и валиков – сталь 45, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 5. Рычаги и тяги проверить на отсутствие изгибов. При изгибе более 1 мм произвести правку с разогревом. После правки произвести отпуск от температуры 400÷450º. |  |  |  | цементация на глубину не менее 1 мм, закалка до твёрдости: валики HRC= 45÷52; втулки HRC =52. |
| 3 | Подвески тормозных башмаков осмотреть и отремонтировать. | 1. Подвески разобрать и осмотреть согласно требованиям п.1 раздела 2. 2. Проверить отсутствие изгибов серьги и вилки. При выявлении изгиба серьги более 1 мм, изгиба вилки любой величины произвести горячую правку. 3. Шарнирные соединения отремонтировать согласно требованиям п.п. 2, 3 и 4 раздела 2. 4. Осмотреть вилки. Задиры на поверхности трения зашлифовать. Заменить при износе поверхности трения на глубину 1,0 мм и более с любой из сторон. 5. Осмотреть болт, гайку и пружину с шайбой. Заменить при износе, срыве резьбы (хотя бы один виток), выявлении трещин. Пружину заменить при изломе или просадке. Шайбу заменить при износе на глубину 1 мм и более. 6. Замерить зазор в горизонтальной плоскости между внутренними рёбрами петли серьги и шейкой триангеля (≈ 7,0 мм). При необходимости серьгу заменить. 7. Подвеску собрать, гайку затянуть до упора. Замерить высоту пружины в сжатом состоянии (не более 38,6 мм) | Сварочное оборудование, термическое оборудование, станочное оборудование, гидропресс, стенд Роквелла, машинка шлифовальная, молоток, измерительный инструмент, ветошь. | 0,504 | 4 | После правки произвести отпуск от температуры 400÷450º. При необходимости восстановить прямолинейность граней шлифовкой. При необходимости зазор восстановить напрессовкой на шейку триангеля сменной втулки с толщиной стенки 4 мм и выфрезеровкой серьги. При необходимости под пружину подложить дополнительную шайбу. |
| 4 | Триангели отремонтировать. | 1. Триангели осмотреть согласно требованиям п.1 раздела 2. 2. Осмотреть резьбовые части. При износе резьбы хвостовик наплавить и нарезать чертёжную резьбу. 3. Изношенные места на глубину до | Сварочное оборудование, термическое оборудование, станочное оборудование, машинка | 0,400 | 4 | Наплавочные работы выполнять электродами ОЗН-300М, ОЗН-400М с предварительным разогревом до 300÷350º и после |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 3,0 мм восстановить наплавкой электродами ОЗН-6 с соблюдением требований графы 7. 4. Изгибы устранить согласно требованиям п.5 раздела 2. | шлифовальная, молоток, измерительный инструмент, калибры резьбовые, ветошь. |  |  | дующим отпуском от температуры 600÷650º. |
| 5 | Тормозные башмаки отремонтировать. | 1. Места, изношенные на глубину до 15 % от чертёжного сечения, восстановить наплавкой с последующей обработкой. 2. Шарнирные соединения отремонтировать согласно требованиям п.п. 2, 3 и 4 раздела 2. 3. Отремонтировать устройства предупреждения клиновидного износа колодок. Проверить состояние вилок, задиры зашлифовать. Вилки заменять при износе поверхности трения на глубину более 1,0 мм (с каждой стороны). Проверить прямолинейность вилок (изгиб более 0,5 мм выправить). 4. Выправить чеки. 5. Осмотреть крепёжные детали, изношенные и повреждённые заменить. | Сварочное оборудование, термическое оборудование, станочное оборудование, гидропресс, стенд Роквелла, машинка шлифовальная, молоток, измерительный инструмент, ветошь. | 0,711 | 5 | После наплавочных работ башмак подвергнуть нормализации. Перемычки допускается восстанавливать наплавкой при остаточной толщине не менее 4 мм. Наплавочные работы выполнять электродами ОЗН-6 или ОЗН-7 с предварительным разогревом до 300÷ 350º с последующей нормализацией |
| 6 | Детали тормозной рычажной передачи окрасить. | 1. Детали очистить от остатков загрязнений, моющего раствора, коррозии. Зачистить отслаивающуюся краску. Поверхности, подлежащие окраске, протереть ветошью, смоченной в уайтспирите. 2. Зачищенные поверхности покрыть грунт-эмалью, после высыхания прошлифовать. 3. Поверхности, не подлежащие окраске, покрыть слоем консистентной смазки. | Шкурка шлифовальная, краскопульт, кисти, шпатель, ветошь. | 1,010 | 3 | Окраске не подлежат трущиеся поверхности шарниров, компенсаторов клиновидного износа колодок, закрытые поверхности башмаков, хвостовики триангелей, резьбовые части деталей, крепёжные детали, шарнирные валики. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Запрещается использование для промывки деталей дизельного топлива. - Запрессовку и распрессовку деталей на прессе имеют право выполнять только лица, получившие специальный допуск. - Запрещается проверка совпадений отверстий пальцем. - Окраску деталей рычажной передачи производить в специально отведённом месте, оборудованном вытяжной вентиляцией. - Работу со шлифовальной машинкой выполнять в специальных защитных очках.

Оперативное время всего	-	3,960 нч;

Средний разряд			-	3,9;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Справочник по эксплуатации тележек автомотрисы АЧ2. Издание НП «Вагонка-Студенка КР»; Чехия. 1987 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.