| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 64 от 13.09.1991 г. |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  | “......” февраля 2004 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 8

ремонта авторегулятора 458.9.817.22.00.2 тормозной рычажной передачи тележки моторного вагона автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Авторегулятор разобрать. | 1. Перевести переключательный валик в положение выключения автоматического регулирования. Отвернуть болты лючка, изъять валик из корпуса. 2. Расстопорить и отвернуть гайки крепления переднего кожуха и задней трубы к корпусу. 3. Изъять из корпуса заднюю крышку, изъять трубу. 4. Задвинуть шпиндель вглубь корпуса, расстопорить и снять с хвостовика шпинделя торцовое кольцо. 5. Снять кольцевую пружину с сухарей тяговой гайки, гайку со шпинделя снять. 6. Изъять шпиндель из корпуса, со шпинделя снять включающую шайбу. 7. Вывернуть из накидной гайки кожух шпинделя, снять накидную гайку, из гайки изъять войлочную шайбу. | Набор ключей, зубило, бородок, молоток, монтировка. | 0,079 | 4 | Запрещается захват регулятора тисками при разборке-сборке за полые детали. |
| 2 | Детали ав- | Детали очистить от старой смазки и | Шкурка шлифова- | 0,026 | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | торегулятора очистить. | загрязнений, промыть и насухо вытереть. С открытых частей деталей зачистить отслаивающуюся краску. | льная, щётки, ванны промывочные, ветошь. |  |  |  |
| 3 | Проверить состояние шпинделя. | 1. Проверить прямолинейность стержня. На участке со спецрезьбой биение не более 0,1 мм, на остальных участках не более 0,3 мм. 2. Шпиндель осмотреть, проверить отсутствие трещин, забоин, сколов, износа резьбы, а также нарушений профиля спецрезьбы. Особое внимание уделять галтелям. Проверить отсутствие натиров и задиров на поверхности шпинделя и торцовой шайбы. Мелкие заусенцы и сколы запилить до плавных переходов. Мелкие риски на резьбовой части зашлифовать мелкой шкуркой и заполировать войлоком. 3. Осмотреть ушки шарнирной части. При выявлении трещин, сколов, надрывов, местных износах или забоинах глубиной более 10 % чертёжного сечения деталь вырубить по сварным швам, вварить новую. Проверить зазоры в шарнирных узлах (0,5÷2,5 мм). При износе валик или втулку заменить. Износ отверстий под втулку более 1,5 мм устранить наплавкой с последующей расточкой до чертёжного диаметра Дефектный сварной шов независимо от длины трещины полностью вырубить (весь наплавленный металл), деталь приварить вновь. 4. Изогнутые более, чем на 1 мм ушки выправить горячей правкой с последующим отпуском от температуры 400÷450º. | Станочное оборудование, горелка газовая, напильники, шкурка шлифовальная, круг войлочный, электродрель, головка индикаторная, гидропресс, стенд Роквелла. | 0,558 | 6 | Проверку п.1 выполнять на станке. Правку выполнять методом ассиметричного нагрева. Запрещается выполнение каких-либо сварочных работ на шпинделе, кроме восстановления шарнирных ушек. При срыве или износе резьбы торцового кольца резьбу переточить на следующий ремонтный размер (не более одного раза) с изготовлением ремонтных деталей. Приварку ушек производить электродами ОЗС-18, наплавочные работы выполнять электродами ОЗН-6, ОЗН-7. Перед сварочными работами произвести местный разогрев до 300÷350º, не допуская перегрева стержня шпинделя. После сварочных работ произвести отпуск от температуры 600÷650º. Втулки запрессовывать с натягом 0,03÷0,11 мм, материал втулок и валиков – сталь 45, цементация на глубину не менее 1 мм, закалка до твёрдости: валик HRC= 45÷52; втулка HRC= 52. |
| 4 | Проверить состояние тяговой гайки, включаю | 1. Детали осмотреть, проверить отсутствие повреждений. Мелкие сколы и заусенцы запилить до плавных скруглений и заполировать. | Станочное оборудование, сварочное оборудование, | 0,106 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | щей шайбы и переключающего валика. | 2. Проверить прилегание сопрягаемых с корпусом поверхностей (не менее 85 %), при необходимости пришабрить. 3. Изношенные поверхности включающей шайбы (кроме резьбовой части) и переключательного валика восстановить газовой наплавкой латунью с последующей обработкой и подгонкой. 4. Проверить состояние кольцевой пружины тяговой гайки. Растянутую, с надрывами, деформированную заменить. | напильники, надфили, шкурка шлифовальная, круг войлочный, электродрель, шаберы, ветошь. |  |  | При выявлении трещин деталь бракуется. Сварочные и наплавочные работы на тяговой гайке не допускаются. |
| 5 | Проверить состояние задней трубы и переднего кожуха с фланцами. | 1. Проверить надёжность соединения с фланцами корпуса. Дефектные сварные швы вырубить в пределах целого участка, заварить вновь. Проверить отсутствие вмятин цилиндрических частей. 2. Проверить отсутствие изгибов. Радиальное биение допускается не более 0,2 мм. При необходимости выполнить правку методом ассиметричного нагрева. 3. Шарнирное ушко задней трубы отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 3. 4. Осмотреть резьбовую часть переднего кожуха и накидную гайку. При изношенной или сорванной (хотя бы один виток) резьбе кожух или гайку заменить. 5. Изношенные места фланцев, включая отверстия под шпильки восстановить газовой наплавкой с последующей обработкой и подгонкой. | Станочное оборудование, горелка газовая, напильники, шкурка шлифовальная, круг войлочный, электродрель, головка индикаторная, гидропресс, стенд Роквелла. | 0,285 | 5 | Сварку выполнять в кондукторе для соблюдения перпендикулярности фланца к оси детали. Использовать электроды УОНИ-13/45 с предварительным разогревом детали до 300÷350º и последующим отпуском от температуры 600÷650º. После сварочных работ проверить отсутствие короблений и изгибов согласно требованиям п.2. Восстановление резьбы наплавкой не допускается. |
| 6 | Корпус осмотреть и отремонтировать. | 1. Произвести внешний осмотр. Мелкие сколы и заусенцы запилить до плавных скруглений и зашлифовать. 2. Проверить прилегание фланцев к привалочным поверхностям (не | Сварочное оборудование, станочное оборудование, машинка шлифовальная, | 0,240 | 4 | Заварка трещин в корпусе не допускается. Дефекты устранять пришабриванием. При необходимости произвести |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | менее 85 %), отсутствие выработок и износов (не более 15 % чертёжного сечения). 3. Осмотреть шпильки. При износе или срыве (хотя бы одной нитки) шпильку вывернуть и заменить. Изношенные гнёзда рассверлить, заплавить электродами УОНИ-13/55, УОНИ-13/55К, ВН-48. | напильники, надфили, метчики. |  |  | газовую наплавку латунью с последующей обработкой и подгонкой. При наплавочных работах корпус предварительно разогревать до 300÷350º с последующим отпуском от температуры 600÷650º. |
| 7 | Авторегулятор собрать. | 1. На шпиндель надвинуть накидную гайку, в гайку вставить уплотнение. 2. Одеть на шпиндель передний кожух, ввернуть в накидную гайку, поджать уплотнение. 3. Резьбовую часть шпинделя протереть, обильно покрыть маслом ТАп-15в, открытую часть - смазкой УСс. 4. Включающую шайбу протереть, покрыть маслом ТАп-15в, одеть на шпиндель до упора во фланец переднего кожуха. 5. Одеть на шпиндель кожух, соединить с фланцами переднего кожуха, уложить лепестковые шайбы, затянуть и застопорить. 6. Залить в лючок переключательного валика масло ТАп-15в, вставить валик, закрыть лючок, затянуть и зафиксировать болты. Проверить ход валика, чёткость включения и выключения. 7. Выдвинуть шпиндель из корпуса. Сухари тяговой гайки протереть и покрыть маслом ТАп-15в. Гайку собрать на шпинделе, сухари стянуть кольцевой пружиной. 8. Навернуть на хвостовик торцовое кольцо, закрепить кольцо гайкой, гайку застопорить. 9. Заднюю трубу продуть, внутреннюю поверхность трубы и торцовое кольцо шпинделя обильно по- | Набор ключей, зубило, молоток, спецключи, монтировка, приспособление для проверки усилия хода с динамометром, салфетки. | 0,162 | 5 | При ТР-3 уплотнение накидной гайки ставить только новые, при ТР-2 или неплановом ремонте допускается использование бывших в работе уплотнений, не имеющих износа, застеклованности и повреждений поверхностей, после тщательной промывки в керосине. Протирку деталей при сборке осуществлять безворсовыми салфетками. Заменить масла ТАп-15в – масло МВП, смешивание не допускается. Валик оставлять в выключенном положении. Стопорение осуществлять раскерниванием стыка резьбы гайки и хвостовика. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | крыть маслом ТАп-15в. 10. Ввести конец шпинделя в трубу, фланец трубы соединить с корпусом согласно требованиям п.5. 11. Закрепить регулятор в приспособлении, проверить усилие сжатия и расхождения комплекта регулятора. |  |  |  | Начало сжатия при усилии не менее 15 кгс, усилие при работе регулятора не должно превышать 30 кгс |
| 8 | Авторегулятор окрасить. | Места отслаивающейся краски зачистить до металла. Поверхности, подлежащие окраске, протереть уайтспиритом. Зачищенные неровности покрыть грунт-эмалью, после высыхания зачистить до ровной поверхности. Открытую часть шпинделя (при максимальном выдвижении) обвернуть бумагой, обвязать шпагатом шарнирные втулки ушек покрыть консистентной смазкой. Окрасить авторегулятор эмалью ПФ-115 чёрной. | Шкурка шлифовальная, кисти, краскопульт, ветошь. | 0,139 | 3 | Окраске не подлежат втулки шарнирных узлов ушек и открытая часть шпинделя. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Запрещается использование для промывки деталей дизельного топлива. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - Проверку усилия хода шпинделя осуществлять после проверки надёжности соединения ушек шарниров с динамометром и приспособлением. - Окраску регулятора осуществлять вне цеха, в месте, оборудованном вытяжной вентиляцией. - При работе со шлифовальной машинкой пользоваться защитными очками.

Оперативное время всего	-	1,595нч;

Средний разряд			-	4,9;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Справочник по эксплуатации тележек автомотрисы АЧ2. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1996 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.