| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель “.......” сентября 2005 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ремонта остова турбокомпрессора ТК-34

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Части остова в моечную машину загрузить, после промывки изъять. |  | Тележка, чалочное приспособление. | 2 |  |
| 2 | Очистить охлаждающие полости газоприёмного и турбинного корпусов. | 1. Снять лючки водяных полостей. 2. Удалить остатки загрязнений, с привалочных поверхностей удалить остатки старых прокладок. 3. Закрыть охлаждающие полости крышками, нижние патрубки заглушить деревянными пробками. Заполнить полости 5 % раствором ингибированной соляной кислоты. Во время кислотной обработки охлаждающие полости периодически остукивать молотком с медным бойком. 4. Спустя 26 часов кислотный раствор слить, охлаждающие полости промыть водой до прекращения выхода шлама, заполнить полости 5 % раствором кальцинированной соды на 20 мин., после чего щелочной раствор слить и промыть полости чистой горячей водой. | Шабер, напильники, щётка жёсткая, молоток с мягким бойком, позиция для промывки, ветошь. | 4 | Работа выполняется на ТР-2. Оставлять открытыми верхние патрубки водяных полостей на обоих корпусах. Заполнение кислотой производить в резиновых фартуке, перчатках и защитных очках. Продолжительность кислотной обработки устанавливается в зависимости от толщины отложений (определяется при снятых лючках охлаждающих полостей). При необходимости кислотную обработку повторить. |
| 3 | Очистить направляющий аппарат, газовые полости приёмного и турбинного корпусов. | Удалить остатки загрязнений, оставшиеся после промывки в моечной машине. При сильных отложениях нагара, “упорных” отложениях детали направляющего аппарата опустить в ванну с щелочным раствором до полного размягчения и отслаивания нагара, после чего детали промыть под струёй воды и насухо вытереть. | Щётки волосяная и проволочная, шкурка шлифовальная ванна для выщелачивания, шабер, скребки деревянные, ветошь. | 3 | В качестве моющего раствора использовать средство ФМС-Щ в концентрации 520 % (в зависимости от мощности слоя нагара). Работы с щёлочью выполнять в резиновых перчатках. |
| 4 | Очистить прочие внутренние поверхности. | 1. Дренажные каналы и каналы аэродинамического затвора прочистить ершом и продуть сжатым воздухом. 2. Горловину газоприёмного корпуса у лабиринтного уп- | Щётки проволочная и волосяная, ёрш проволочный, подвод сжатого воздуха, набор | 3 | При необходимости каналы промыть керосином под давлением. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лотнения протереть чистой салфеткой, смоченной в керосине и продуть сжатым воздухом. 3. Вывернуть из корпусов дроссели аэродинамического затвора, осмотреть, продуть сжатым воздухом. | ключей, ветошь, салфетки. |  |  |
| 5 | Части остова турбокомпрессора отремонтировать. | 1. Корпуса осмотреть, проверить отсутствие трещин, пробоин, свищей, сколов. 2. Охлаждающие полости заполнить водой, на патрубки одеть заглушки на хомутах, полости опрессовать горячей водой давлением 3 кгс/см2 в течение 2 мин. Выявленные течи по порам и свищам, расположенные на поверхностях деталей, не несущих силовой нагрузки, устранить зачисткой с последующей пропиткой эпоксидной смолой. По свищам допускается постановка медных гужонов с последующей подчеканкой. 3. Осмотреть фасонную вставку. В случае выявления задиров зашлифовать их до полного выведения. При задирах глубиной более 3 мм, трещинах, пробоинах вставку заменить. 4. Проверить состояние втулок лабиринтных уплотнений: а. Проверить надёжность запрессовки, отсутствие смещений. Потерявшие натяг, имеющие трещины, отколы, односторонний износ 0,5 мм и более, заменить. б. Замерить внутренние диаметры втулок лабиринтов для определения зазоров. 5. Проверить затяжку соединений корпуса компрессора с фасонной вставкой и обтекателем, плотность технологических пробок в местах постановки. 6. Проверить состояние шпилек, резьбовых гнёзд, пробок и ниппелей. Износ резьбы в гнёздах устранить нарезкой новой резьбы или постановкой резьбовых ввёртышей. Шпильки изогнутые, с трещинами, изношенной или сорванной резьбой (хотя бы один виток) заменить. | Стенд опрессовочный, дрель, резьбонарезной инструмент, нутромер, шкурка шлифовальная, лампа переносная, кисти, ветошь. | 5 | Работа п.2 выполняется при ТР-2. Температура воды при опрессовке 6080. После устранения утечек опрессовку повторить. Гужоны ставить на эпоксидной смоле. При выявлении механических дефектов любого размера и расположения деталь бракуется. Натяг втулки лабиринта при запрессовке 0,02  0,04 мм. Величина зазоров 0,250,33 мм. Допускается увеличение диаметра резьбы не более, чем на одну ступень от чертежной. После постановки ввёртышей или нарезки новой резьбы произвести опрессовку рядом расположенных водяных полостей. |
| 6 | Направляющий аппарат отремонтировать. | 1. Удалить оставшиеся загрязнения. Детали аппарата очистить до чистого металла, протереть моторным маслом, насухо вытереть и покрыть меловой краски, после высыхания проверить отсутствие трещин. Трещины длиной до 5 мм выпилить с обеспечением плавных переходов, острые края прочих дефектов скруглить. Допускается выпиловка не более одной трещины на лопатке. Допускается оставление в работе лопаток с повреждениями входных и выходных кромок с размерами в глубину не более 3 мм, по длине не более 6 мм; не более двух дефектов на лопатку. | Зубило, молоток слесарный напильники, шабер, шкурка шлифовальная, электропечь, сварочное оборудование, дрель, клин для правки кромок, шаблон для проверки проходного сечения сопел, ветошь. | 5 | При наличии хотя бы одной лопнувшей лопатки аппарат заменить. При необходимости допускается расточка кожуха для регулировки радиального зазора между колесом турбины и кожухом (0,75  1,25 мм; при ТР-1 или неплановом ремонте 0,75  1,50 мм). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мелкие задиры и забоины зашлифовать. 2. Износы привалочных мест восстановить наплавкой с последующей подгонкой по месту (прилегание сопрягаемых поверхностей по отпечатку краски не менее 85 %.) Трещины в кожухе разделать и заварить с предварительным разогревом до 600650. 3. Лопатки отрихтовать по шаблону с обеспечением прямолинейности кромок. 4. Проверить проходное сечение сопел (120-2 см2 для ТК34Н-04С), при необходимости откорректировать подгибкой. 5. Выработку отверстий под болты устранить заплавкой с последующей рассверловкой под чертёжный размер. |  |  | Сварочные работы на направляющем аппарате выполнять электродами УОНИ-13/45 постоянным током обратной полярности. У входных кромок допускается прямолинейность 1,01,5 мм. Сечение для других модификаций: 09 - 112-2 см2; 11 - 126+3 см2; 09БМЗ, 15 - 118-2 см2. |
| 7 | Термоизолирующий экран со стенкой нагнетательной части и термоизолирующим кожухом отремонтировать. | 1. Удалить с экрана, кожуха и стенки остатки загрязнений. 2. Проверить затяжку болтов соединения экрана с задней стенкой. 3. Проверить отсутствие трещин и прожогов на экране и кожухе, при выявлении дефектов деталь заменить. 4. Осмотреть заднюю стенку нагнетателя и термоизолирующий кожух. Задиры и потёртости глубиной до 0,5 мм зашлифовать до плавных переходов. Осмотреть гребни лабиринта. Сколы глубиной до 0,5 мм зашлифовать. 5. Проверить состояние резьбы гнёзд под болты соединения задней стенки с экраном и кожухом, при износе рассверлить и нарезать новую. | Ключ рожковый 14*17 мм, молоток слесарный напильники, шкурка шлифовальная, ветошь. | 5 | При необходимости ремонт выполнять с разъединением фланца с экраном. Увеличение размера резьбы не более, чем на одну ступень от чертёжной. |
| 8 | Проверить состояние крышек лючков водяных полостей и опорных узлов. | 1. Крышки протереть, проверить отсутствие трещин, сколов, изношенных мест. 2. Очистить привалочные поверхности от старых прокладок, заусенцы зашлифовать. 3. Осмотреть патрубки водяных рукавов, проверить отсутствие износа буртов под дюритовые рукава. | Шабер, шкурка шлифовальная, ветошь. | 3 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- При продувке пользоваться защитными очками. - Грузоподъёмные работы выполнять только типовыми, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями, по действующим схемам строповки. Выполняют грузоподъёмные работы лица, получившие специальный допуск. - Для увеличения плеча рычага гаечного ключа использовать специальный захват. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - Запрещается использование молотка и зубила для ослабления затяжки болтов и гаек. - Запрещается использование для очистки и промывки деталей дизельного топлива.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов 2ТЭ10 ТЭ10ИО от 31.12.2004 г.

- Турбокомпрессоры типа ТК. Общие технические условия на капитальный и средний ремонт ТК 012 УО от 21.02.1977 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.