| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель “.......” сентября 2005 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ремонта ротора турбокомпрессора ТК-34

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ротор очистить. | 1. Полностью удалить с турбинного колеса и вала остатки кокса и нагара. Удаление производить жёсткой волосяной щёткой, “упорные” отложения размягчать ветошью, смоченной в керосине и удалять деревянным скребком. 2. Лабиринтные уплотнения промыть и продуть сжатым воздухом. 3. Вал окончательно протереть чистой сухой салфеткой. | Козлы, поддон для сбора шлама, щётка жёсткая волосяная лопатки деревянные, подвод сжатого воздуха, ветошь, салфетки. | 3 | Ротор вне турбокомпрессора всё время должен находиться на козлах. Гнёзда козел под подшипниковые шейки ротора должны иметь приклеенные войлочные прокладки. Во избежание дисбаланса нагар удалять со всех лопаток полностью, наличия отдельных крупинок и бугорков не допускается. |
| 2 | Проверить состояние уплотнительных колец. | 1. Кольца с вала снять, очистить, протереть. 2. Кольца осмотреть, имеющие сколы, трещины, забоины, риски глубиной свыше о,1 мм, заменить 3. Отдельные риски глубиной до 0,1 мм зашлифовать надфилем с “бархатной” насечкой и заполировать шкуркой. 4. Проверить зазоры в замках колец (0,5÷0,8 мм). | Приспособления для разведения колец и замера зазоров в замках, набор щупов, шкурка шлифовальная, лупа, ванна промывочная, ветошь, салфетки. | 4 | Не допускается распаровка колец с ручьями. Полировку осуществлять шкуркой с зернистостью не выше № 12. После постановки колец на место. |
| 3 | Проверить состояние вала ротора. | 1. Вал ротора к магнитной дефектоскопии подготовить, после дефектоскопии и размагничивания очистить. 2. Осмотреть подшипниковые шейки. Отдельные риски на глубину до 0,1 мм загладить надфилем с “бархатной” насечкой и заполировать шлифовальной шкуркой. Риски глубиной до 0,2 мм прошлифовать на станке до полного выведения рисок с последующим хромированием до диаметра 38,0 -0,2 мм. При дефектах глубиной более 0,2 мм спрессовать втулку, изготовить и напрессовать новую. 3. Замерить диаметры шеек под подшипники: в двух | Штангенциркуль, набор щупов, головка индикаторная, микрометр, лупа, станочное оборудование надфили, салфетки, ветошь. | 6 | Изготовление и напрессовка ремонтных втулок производится согласно общих технических условий на капитальный и средний ремонт турбокомпрессоров ТК 012.УО. Работа выполняется при |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поясах и в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, проверить овальность и конусность (не более 0,03 мм). 4. Осмотреть резьбу хвостовиков. При износе или срыве хотя бы одной нитки резьбу сточить и нарезать новую с изготовлением ремонтных гайки и предохранительного колпачка. 5. Завести в ручьи уплотнительные кольца, замерить осевые зазоры в ручьях (не более 0,4 мм). При превышении указанной величины выполнить работы согласно требованиям п.6 настоящего раздела. Проверить свободность перемещения колец в ручьях. 6. Проверить состояние ручьёв уплотнительных колец. Замерить осевые зазоры при установленных кольцах (0,12÷0,24 мм), проверить отсутствие сколов, трещин и забоин, замерить диаметр впадин ручьёв (не менее 72,0 мм) и расстояние от наружного края внутреннего ручья до торца шейки вала, в которых расположены кольца (со стороны компрессора 9±0,3 мм; со стороны турбины 25±0,3 мм). При выявлении дефектов допускается расточка дефектного ручья до ширины 6+0,08 мм под установку двух колец или стачивание шейки с изготовлением и напрессовкой новой втулки. |  |  | ТР-2. Размер использовать для расчёта зазоров в опорных узлах. При ТР-1 зазор контролируется щупами. Размер ремонтной резьбы М25*1,5-6q. Работа выполняется при ТР-1 или неплановом ремонте. Перед установкой колец проверять состояние ручьёв. При выполнении требований п.6 указанные в нём замеры выполнять только при ТР-2. При установке двух уплотнительных колец в ручей осевой зазор должен находиться в пределах 0,24÷0,44 мм. |
| 4 | Проверить биение вала ротора. | 1. Ротор установить в центры токарного станка. 2. Проверить биение вала в центральной части (не более 0,05 мм). Прогиб устранять нагревом вогнутой части до 400÷600° с последующей проверкой биения после остывания вала. | Станочное оборудование, головка индикаторная, сварочное оборудование, чалочное приспособление. | 6 | Работа выполняется при ТР-2. Правку вести не менее, чем двумя горелками с охватом пламенем не более 1/5 окружности вала. Зона прогрева должна располагаться строго в плоскости максимального прогиба. |
| 5 | Проверить состояние лабиринтных гребешков. | Проверить отсутствие надрывов, трещин, ослабления зачеканки. Покоробленные гребешки выправить. | Пассатижи, комплект приспособлений для изготовления и зачеканки лент гребешков. | 5 | Повторная зачеканка гребешков не допускается. Замену гребешков производить согласно требованиям Технологической инструкции ТИ275, дополнения от 19.12.1997 г. |
| 6 | Турбинное колесо осмотреть и отремонтировать. | 1. Лопатки осмотреть, проверить отсутствие трещин, задиров, признаков касания лопаток о кожух и сопловый аппарат. 2. Проверить надёжность фиксации лопаток. 3. Выявленные забоины, задиры, вырывы при их глубине до 2,0 мм осторожно выпилить, кромки заполировать. После устранения дефектов произвести динамическую балансировку. При глубине дефектов более 2 мм или повреждения более 25 % лопаток ротор заменить. 4. Лопатки с креплением на “ёлочном” замке при ТР-2 в случае выявления дефектов заменить, на ТР-1 заменять ротор в сборе. | Напильники, надфили, медный молоток. | 5 | При ТР-2 у роторов с креплением лопаток сваркой. При ТР-1 ротор заменить. Замену лопаток с креплением на “ёлочном” замке осуществлять согласно требованиям “Общих технических усло |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дефекты глубиной до 0,2 мм осторожно запилить, кромки заполировать. |  |  | вий на капитальный и средний ремонт турбокомпрессоров ТК 012 УО» |
| 7 | Компрессорное колесо осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить надёжность фиксации колеса на вале. 2. Колесо осмотреть, выявленные задиры и забоины запилить и зашлифовать. В случае выявления признаков касания компрессорного колеса о фасонную вставку проверить отсутствие выработки кромок (выработка по краям кромок на выходе допускается на глубину не более 0,8 мм). При необходимости заменить компенсатор в опорно-упорном подшипнике. | Напильники, надфили, штангенциркуль, молоток медный. | 5 | После ликвидации дефектов глубиной более 0,2 мм ротор подвергать динамической балансировке. |

Требования ОХТ и ТБ:

- При продувке пользоваться защитными очками. - Грузоподъёмные работы выполнять только типовыми, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями, по действующим схемам строповки. Выполняют грузоподъёмные работы лица, получившие специальный допуск. - Для увеличения плеча рычага гаечного ключа использовать специальный захват. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - Запрещается использование молотка и зубила для ослабления затяжки болтов и гаек. - Запрещается использование для очистки и промывки деталей дизельного топлива.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов 2ТЭ10 ТЭ10ИО от 31.12.2004 г.

- Турбокомпрессоры типа ТК. Общие технические условия на капитальный и средний ремонт ТК 012 УО от 21.02.1977 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.