| DOC |  |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды |  |
|  |  |  |  |  | ...................... Ю.Г.Гаммель |  |
|  |  |  |  |  | “......” сентября 2005 г. |  |
|  |  | ## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |
|  |  | технического обслуживания ТО-3 аккумуляторной батареи NKS-150, 75КН-150Р |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проверить напряжение отключенной батареи. | Не менее 82,5 В, номинальное напряжение 90 В. |  | 0,007 | 4 |  |
| 2 | Осмотреть наружные поверхности элементов. | Обнаруженные выплески электролита удалить салфеткой. Удалить с поверхности скопления загрязнений. | Щётка волосяная салфетки. | 0,068 | 4 | У 75КН-150Р снимать кожухи с борнов. |
| 3 | Проверить состояние и крепление перемычек. | 1. Покрепить соединения перемычек. 2. Проверить наличие смазки на борнах и перемычках, при необходимости добавить свежей 3. Перемычки с окислами снять, окислы удалить сухой частой салфеткой. | Ключи торцовый и рожковый с изолированными рукоятками, салфетки. | 0,067 | 4 | Перемычки и борны смазывать смазкой УН. |
| 4 | Проверить уровни электролита во всех элементах. | У NKS-150 не ниже 55 мм, у 75КН-150Р 20÷60 мм над уровнем пластин. При необходимости пополнить дистиллированной водой. | Трубка мерная стеклянная, приспособление для за правки элементов, салфетки. | 0,331 | 4 |  |
| 5 | Прочистить вентиляционные отверстия в пробках. |  | Специгла, ветошь. | 0,379 | 3 | Работа выполняется до заворачивания пробок после проверки уровня и плотности электролита. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Проверить напряжение каждого элемента. | Минимальное напряжение 1,1 В/эл., напряжение должно оставаться постоянным в течение не менее 5 сек. после включения вилки. Элементы с низким напряжением, “нулевые”, переполюсованные, с протечками электролита, повреждённые заменить на исправные и предварительно заряженные. | Вилка нагрузочная. | 0,494 | 4 | Работа выполняется при включённом освещении ВВК, дизельного помещения, кабины и подкузовном освещении. Не допускается выпуск из ТР батареи с хотя бы одним отключённым элементом. |
| 7 | Проверить состояние аккумуляторных ящиков. | Обращать внимание на отсутствие повреждений и выплесков электролита. Повреждённые поверхности покрыть щелочеупорной краской. Проверить крепление элементов. |  | 0,108 | 3 | Восстановление поверхности производить согласно требованиям Приложения 4 технического описания и инструкции по эксплуатации АДИФ-563535.075 ТО. |
| 8 | Проверить плотность электролита во всех элементах. | Плотность 1,19÷1,21 гр/см2 при температуре + 20°. При необходимости произвести корректировку с соблюдением уровня. | Ареометр АЭ-1, термометр, трубка мерная стеклянная. | 1,397 | 5 | Результаты занести в книгу ремонта ф.ТУ-28. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Работы по уходу за батареей выполнять в резиновых перчатках и фартуках. - Подтяжку межэлементных соединений осуществлять только торцовым ключом, межъящичные перемычки 75КН-150Р рожковыми ключами с изолированными рукоятками. - Запрещается использование батареи для технологических нужд во время ремонта. После проверки напряжения элементов под нагрузкой все потребители на тепловозе немедленно отключить. - После замера и корректировки уровня с поверхности элементов тщательно удалять брызги электролита - Осмотр батареи осуществлять с использованием переносных ламп с закрытым кожухом и питанием от цеховой сети напряжением не выше 12 В или с аккумуляторным фонарём. - Во время зарядки запрещается курение и применение открытого огня как на тепловозе, так и вблизи него.

Оперативное время всего	-	2,851 нч;

Средний разряд			-	4,3;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова