| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель “.......” сентября 2006 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ремонта корпуса турбокомпрессора PDH-50v

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Изъять направляющий аппарат из газоприёмного корпуса. | Расстопорить болты, вывернуть; отделить и снять направляющий аппарат. | Ключ рожковый 17*19 мм, молоток, зубило, пассатижи. | 4 |  |
| 2 | Детали корпуса в моечную машину загрузить, после обмывки из машины изъять. |  | Тележка, чалочное приспособление. | 2 |  |
| 3 | Очистить охлаждающие полости газоприёмного и турбинного корпусов. | 1. Снять крышки люков охлаждающих полостей, крышку дренажного канала, регулировочный винт аэродинамического затвора. 2. Удалить остатки загрязнений, с привалочных поверхностей удалить остатки старых прокладок. | Установка промывочная, шабер, сварочное оборудование, напильники, щётка жёсткая, | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Промыть и протереть сетку дренажного канала. 3. Закрыть охлаждающие полости заглушками, полости заполнить 5 % ингибированной соляной кислотой. Во время кислотной обработки охлаждающие полости периодически остукивать молотком с медным бойком. 4. Спустя 26 часов кислотный раствор слить, охлаждающие полости промыть чистой водой до прекращения выхода шлама, заполнить полости 5 % раствором кальцинированной соды на 20 мин., после чего щелочной раствор слить и промыть полости горячей чистой водой. 5. Осмотреть пробки с цинковыми протекторами, протекторы очистить до чистого металла, при износе цинка произвести наплавку с последующей обработкой до гладкой поверхности. | молоток с мягким бойком, ветошь. |  | Продолжительность кислотной обработки устанавливается в зависимости от толщины отложений (определять при снятых крышках люков охлаждающих полостей). При необходимости обработку повторить. Минимальная толщина цинка протектора 2 мм. |
| 4 | Очистить направляющий аппарат, газовые полости приёмного и турбинного корпусов. | Остатки загрязнений, оставшиеся после промывки в моечной машине, удалить вручную. При сильных скоплениях нагара на направляющем аппарате опустить его в ванну с щелочным растворомдо полного растворения нагара, промыть в воде, насухо вытереть. После очистки газовые полости тщательно протереть до полного удаления частиц нагара. | Щётки волосяная и проволочная, шкурка шлифовальная, ванна для щёлочного раствора, машина моечная | 3 | “Упорные” отложения после обработки в моечной машине предварительно обрабатывать щелочным раствором с последующей промывкой. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Очистить прочие внутренние поверхности. | 1. Дренажную полость газоприёмного корпуса протереть ветошью, смоченной в керосине. 2. Каналы аэродинамического затвора прочистить ершом и продуть сжатым воздухом. 3. Горловину газоприёмного корпуса у лабиринта газовой полости протереть чистой салфеткой, смоченной в керосине и продуть сжатым воздухом. 4. Запрессованные лабиринтные кольца уплотнений масляных полостей протереть чистыми салфетками, смоченными в бензине и продуть сжатым воздухом. | Щётки проволочная и волосяная ёрш проволочный, подвод сжатого воздуха, ветошь, салфетки. | 3 | При необходимости каналы промыть керосином под давлением. |
| 6 | Газоприёмный и турбинный корпуса отремонтировать. | 1. Корпуса осмотреть, проверить отсутствие трещин, пробоин, свищей, сколов. 2. Охлаждающие полости заполнить водой, заглушить, опрессовать давлением 3 кгс/см2 в течение 2 мин. Выявленные течи по порам и сви щам, расположенные на наружных поверхностях, не несущих силовой нагрузки, устранить зачисткой с последующей пропиткой эпоксидной смолой, по свищам допускается постановка гужонов из мягкой стали с последующей подчеканкой. 3. Выявленные трещины, а также дефекты на частях, несущих силовые нагрузки (гнёзда опо- | Лампа переносная, стенд опрессовочный, напильники, кисти сварочное оборудова- ние, кузнечное оборудование, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, дрель, резьбонарезной инструмент, нутромер. | 5 | Опрессовывать горячей водой температурой 6080. После устранения утечек оп рессовку повторить. Гужоны ставить на эпоксидной смоле. Трещины и прочие дефекты перед заваркой долж- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | опорных узлов, горловины лабиринтов, вертикальные перегородки, опорные лапы) заваривать горячей сваркой с использованием электродов ПНЧ и последующей механической обработкой. 4. Изношенные места привалочных поверхностей восстановить наплавкой латунным прутком под флюсом и последующими обработкой и подгонкой. 5. Проверить состояние втулок лабиринтных уплотнений масляной полости: а. Проверить качество запрессовки, отсутствие смещений. Потерявшие натяг, имеющие трещины, отколы, односторонний износ 0,5 мм и более, заменить. б. Замерить внутренний диаметр втулок лабиринтов для определения зазоров. 6. Замерить внутренний диаметр горловины лабиринтного уплотнения газовой полости для определения зазора. 7. Проверить состояние шпилек, резьбовых гнёзд и пробок. Износ резьбы в гнёздах устранить нарезкой новой резьбы. Шпильки изогнутые, с трещинами, изношенной резьбой или сорванным хотя бы одним вит |  |  | ны быть разделаны; концы трещин перед разделкой до-лжны засвер-ливаться Натяг втулки лабиринта при запрессовке 0,020,04 мм. Величина зазоров 0,600,66 мм. Величина зазора 0,600,66 мм. Допускается увеличение диаметра резьбы не более, чем на одну ступень относительно чертёжной. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ком, заменить. |  |  |  |
| 7 | Направляющий аппарат отремонтировать. | 1. Удалить остатки загрязнений. 2. Аппарат осмотреть, проверить отсутствие трещин, изношенных мест. Трещины в кожухе разделать и заварить с предварительным разогревом до 600650 электродами УОНИ-13/45 постоянным током обратной полярности. Изношенные места наплавить с последующей обточкой и подгонкой по месту (щуп 0,03 мм между внешним поясом венца и корпусом турбины не проходит). 3. Аппарат тщательно протереть до чистого металла, протереть моторным маслом, протереть насухо и покрыть меловой краской. После высыхания краски проверить отсутствие трещин. Трещины длиной до 5 мм выпилить с обеспечением плавных переходов. Лопатки отрихтовать по шаблону с обеспечением прямолинейности выходных кромок. 4. Мелкие задиры и забоины лопаток и кожуха зашлифовать. 5. Выработку отверстий под болты устранить заплавкой с последующей рассверловкой под чертёжный размер. | Зубило, молоток слесарный напильники, шабер, шкурка шлифовальная, электропечь, сварочное оборудование, дрель, ветошь. | 5 | При наличии хотя бы одной лопнувшей лопатки аппарат заменить. При необходимости допускается расточка кожуха для регулировки радиального зазора между колесом турбины и кожухом (1,01,2 мм). Допускается выпиловка не более трёх трещин (на одной лопатке - не более одной трещины). После рихтовки лопатки вторично осмотреть. |
| 8 | Термоизолирующий экран | 1. Удалить с экрана и стенки остатки загрязнений. | Ключ рожко- | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | со стенкой нагнетательной части отремонтировать. | 2. Проверить затяжку болтов соединения экрана со стенкой. Проверить качество сварных швов коробки экрана и цилиндрического кожуха ротора. Дефектный шов вырезать, заварить электродами УОНИ-13/45 диаметром 3 мм постоянным током. 3. Проверить отсутствие трещин и прожогов в коробе и цилиндре, при их наличии экран разобрать и собрать с заменой дефектного элемента. 4. Осмотреть заднюю стенку нагнетателя. Задиры и потёртости глубиной до 0,5 мм зашлифовать до плавных переходов. Проверить состояние гребней лабиринта, сколы глубиной до 0,5 мм зашлифовать. При выявлении трещин любой длины стенку заменить. | вый 14*17 мм, пас-сатижи, молоток слесарный, зубило, сварочное оборудование, шкурка шлифовальная, напи-льники, ветошь |  | Заварку швов при полной разборке выполнять наложением корот-ких диаметрально расположенных отрезков, постепенно заполняя всю длину шва. |
| 9 | Корпус нагнетательной части отремонтировать. | 1. Корпус осмотреть, проверить отсутствие трещин, пробоин и сколов. Осмотреть обойму подшипникового узла ротора со стороны нагнетателя. 2. Проверить состояние втулок лабиринтных уплотнений масляной полости в корпусе и обойме согласно требованиям п.5 раздела 6. 3. Проверить затяжку соединений корпуса нагнетателя со вставкой и диском диффузора. | Лампа переносная, шкурка шлифовальная, напиль-ники, кисти, резьбонарезной инстру-мент, дрель, нутромер, ветошь. | 5 | При выявлении механических дефектов любого размера и расположения корпус бракуется. Допускается устранение пористости наружных пове-рхностей ули-тки пропиткой эпоксидной смолой с наложением слоя пасты на основе эпоксидной смолы № 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задиры глубиной до 2 мм, риски, натиры зашлифовать до плавных переходов. 4. При износе резьбы в гнёздах нарезать новую. Болты с изношенной или сорванной (хотя бы одним витком), забитыми головками заменить. |  |  | Увеличение размера резьбы не более, чем на одну ступень относительно чертежа. |
| 10 | Корпус воздухоочистителя осмотреть и отремонтировать. | 1. Осмотреть обечайки, вмятины выправить. 2. Трещины и пробоины обечаек устранить наложением заплат из двух слоёв паковочной ткани на эпоксидной смоле с обеих сторон (для алюминиевой обечайки). 3. Осмотреть каркас, проверить надёжность соединений. Проверить состояние резьбовых соединений. Изношенные, с сорванной резьбой, деформированные шпильки, винты, гайки заменить. Износ резьбовых гнёзд соединения с нагнетателем устранять постановкой резьбовых ввёртышей на анаэробном клее. 4. Выправить деформированные места посадочных поверхностей под кассеты фильтров. | Молоток слесарный киянка, ножницы слесарные, пассатижи, дрель, шкурка шлифовальная, кисти, ветошь. | 4 | При длине трещины свыше 80 мм ставить накладку из алюминиевого листа на заклёпках с проклейкой стыков. При стальной обечайке трещину заварить. |
| 11 | Проверить состояние крышек опорных узлов. | 1. Крышки протереть, проверить отсутствие трещин, сколов, изношенных мест. 2. Проверить состояние пробок и резьбовых гнёзд, отсутствие признаков течей масла. | Шабер, шкурка шлифовальная, спецключ, ключи рожковые | 4 | Увеличение размера резьбы не более, чем на одну |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При износе резьбы гнездо рассверлить с нарезкой новой резьбы и постановкой ремонтной пробки. 3. Привалочные поверхности зачистить от старых прокладок, заусенцы зашлифовать. 4. Фонари маслоуказателей вывернуть, промыть, проверить состояние резьбы. Стёкла, потерявшие прозрачность, повреждённые заменить. Фонари поставить на место с новыми уплотнениями. | 17*19; 27*30 мм, ветошь. |  | ступень относительно чертёжного. Износ резьбы восстанавливать постановкой ремонтной втулки. Фонари и ремонтные втулки заворачи-вать в крышки на лаке “Герметик”. |

Требования ОХТ и ТБ:

- После заполнения кислотой оставлять открытыми отверстия в верхних частях для выхода газов. Заполнение кислотой производить в резиновых фартуке, перчатках и защитных очках. - При продувке пользоваться защитными очками. - Грузоподъёмные работы выполнять только типовыми, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями, по действующим схемам строповки. Выполняют грузоподъёмные работы лица, получившие специальный допуск. - Для увеличения плеча рычага гаечного ключа использовать специальный захват. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - Запрещается использование молотка и зубила для ослабления затяжки болтов и гаек. - Запрещается использование для очистки и промывки деталей дизельного топлива.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова