| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель “.......” сентября 2006 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ремонта ротора турбокомпрессора PDH-50v

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удалить с ротора остатки загрязнений. | 1. Полностью удалить с турбинного колеса и вала остатки кокса и смол. 2. Лабиринтное уплотнение газовой полости промыть и продуть сжатым воздухом. 3. Вал окончательно протереть чистой салфеткой. | Козлы, поддон для сбора шлама, шабер, шкурка шлифовальная, подвод сжатого воздуха, салфетки, ветошь. | 3 | Избегать оставления рисок и царапин при очистке. Избегать дефо-рмации гребней лабиринта. При необходимости длительного хранения ротора подшипниковые шейки и шейки под лабиринтами покрывать чистым маслом. |
| 2 | Вал ротора осмотреть и отремонтировать. | 1. Вал ротора к магнитной дефектоскопии подготовить, после дефектоскопии размагнитить и протереть. 2. Осмотреть подшипниковые шейки. Отдельные риски на глубину до 0,1 мм загладить надфилем с “бархатной” насечкой и заполировать шкуркой с зерном не выше № 12. Риски на глубину до 0,2 мм прошлифовать на станке до полного выведения рисок с последующим хромированием до размера, обеспечивающим необходимую посадку подшипников. Риски и забоины глубиной более 0,2 | Станочное оборудование, головка индикаторная, надфили, шкурка шлифовальная, микрометр резьбонарезной инструмент, гальвани- | 6 | Натяг подшипников при напрессовке 0,010,03 мм. Материал втулки - сталь 45, твёрдость не ниже HRC 45. Втулку при напрессовке нагревать до 250. Минимальная толщина втул- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм устранять путём стачивания слоя металла с дефектом и напрессовкой ремонтной втулки с натягом 0,030,06 мм. 3. Осмотреть резьбу хвостовиков вала, изношенную или сорванную сточить и нарезать новую с изготовлением ремонтной гайки. 4. Осмотреть шейки вала под лабиринтами. Допускается оставление кольцевых выработок под лабиринтами глубиной до 1 мм. Замерить диаметры шеек для определения зазоров в лабиринтах. | ческое оборудование, салфетки. |  | ки - 2 мм. Уменьшение диаметра резьбы хвостовиков не более, чем на одну ступень от чертежа. Величина зазоров 0,600,66 мм. |
| 3 | Проверить биение вала ротора. | Ротор установить в центры токарного станка. Проверить биение вала в местах под лабиринтами, в средней части (не более 0,05 мм). Прогибы устранять нагревом вогнутой части до 400600 с последующей проверкой биения. | Станочное оборудование, головка индикаторная, сварочное оборудование, чалочное приспособление. | 6 | Правку вести не менее, чем дву-мя горелками с охватом пламенем не более 1,5 диаметра вала. Зона прогрева должна располагаться строго в плоскости максимального прогиба. |
| 4 | Турбинное колесо осмотреть и отремонтировать. | Лопатки осмотреть, проверить отсутствие ослаблений лопаток в замках. Деформированные кромки выправить по шаблону. Проверить состояние бандажной проволоки. Лопатки, имеющие механические повреждения, заменить независимо от размера и места дефекта. При замене лопаток заменять бандажную проволоку (длина одного отрезка 45 шагов лопаток). | Шаблон для правки лопаток, спецнож, моло ток слеса рный киянка, пассатижи, станочное оборудование напильники, надфили, весы, салфетка. | 5 | При замене лопаток заменяется предохранительный лист. В случае припуска новой лопатки по высоте производить подшлифовку. Вес новой лопатки должен равняться весу удаляемой, подгонку веса осуществлять снятием металла со стороны выходной кромки. |
| 5 | Проверить состояние лабиринтного уплотнения газовой полости. | 1. Гребни осмотреть, проверить надёжность зачеканки, отсутствие изношенных и повреждённых. 2. Выправить деформированные гребни. | Молоток слесарный бородок специальный долото деревянное, | 6 | Правку гребней производить деревянным долотом. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Замерить наружный диаметр гребней для определения зазор в уплотнении. 4. Гребни с трещинами, надрывами, изношенные заменить. Порядок замены: а. Найти конец зачеканенной проволоки в пазе гребня, поднять конец специальным бородком, плоскогубцами осторожно выдернуть проволоку из паза. б. Осмотреть паз, при необходимости очистить. Продуть паз сжатым воздухом. в. От мотка гребнёвой пластины отрезать виток длиной более диаметра паза на 10 мм. г. Вложить гребнёвую пластину в паз, доведя до дна паза от руки, одновременно в пластину вложить константановую проволоку с перекрыванием проволокой конца пластины на 1020 мм. д. Зачеканить проволоку в углублении гребнёвой пластины при помощи чекана и молотка с весом бойка 200300 гр энергичными сильными ударами. е. После завершения чеканки отрезать лишние части гребнёвой пластины и проволоки с условием соблюдения плотности стыков без нахлёстов. ж. Замерить диаметры гребней. Для необходимости регулировки зазора в лабиринте ротор установить в токарный станок, суппорт отпустить, разместив кромку резца на 1 мм ниже оси центров. Обточить гребни до необходимого диаметра. | пассатижи, чекан специальный, подвод сжатого воздуха, ножницы слесарные, штангенциркуль, станочное оборудование, чалочное приспособление, салфетки |  | Величина зазора в лабиринте 0,600,66 мм. Извлечение гребня производить постепенно, избегая повреждения стенок паза. При необходимости деформированные места выправить деревянной киянкой на гладкой деревянной прокладке. Следы от наконечника чекана на поволоке должны соприкасаться, но не перекрывать друг друга. Запрещается наносить по одному и тому же месту два и более ударов. Стыки пластины и проволоки должны быть смещены друг относительно друга на 1020 мм. Стыки смежных гребней должны быть смещены отно- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сительно друга на 90120. Скорость резания при обточке гребней  1 м/с. |
| 6 | Рабочее колесо с заборником осмотреть и отремонтировать. | 1. Колёса осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, выработок, деформаций. 2. Мелкие заусенцы глубиной до 0,2 мм зашлифовать, при выработках выше 0,8 мм колесо заменить 3. Проверить состояние шпоночных канавок, при износе профрезеровать под ремонтную шпонку с увеличением размеров не более, чем на 2 мм от чертежа. 4. Замерить диаметры шеек вала ротора под колёсами и стопорным кольцом; а также внутренние диаметры колёс и стопорного кольца для определения посадок (натяг колёс 0,010,03 мм; стопорного кольца 0,050,08 мм). | Микрометр, нутромер, надфили, шкурка шлифовальная, лупа, ветошь. | 5 | При выработках от 0,2 до 0,8 заусенцы зашлифовать с последующей динамической балансировкой ротора. Овальность и конусность сопрягаемых поверхностей не более 0,02 мм. |

Требования ОХТ и ТБ:

- При продувке пользоваться защитными очками. - Грузоподъёмные работы выполнять только типовыми, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями, по действующим схемам строповки. Выполняют грузоподъёмные работы лица, получившие специальный допуск. - Для увеличения плеча рычага гаечного ключа использовать специальный захват. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - Запрещается использование молотка и зубила для ослабления затяжки болтов и гаек. - Запрещается использование для очистки и промывки деталей дизельного топлива.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова