| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 6 от 23.03.1995 г. |  |  | Главный инженер |
|  |  |  | депо локомотивного |
|  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  | ..................... Ю.Г.Гаммель |
|  |  |  | “......” декабря 2006 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 9

ремонта комплекта дышлового привода тепловоза ТГМ23

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детали привода очистить | Детали привода загрузить в моечную машину, после промывки извлечь, насухо вытереть, удалить остатки загрязнений. Детали дышел зачистить до чистого металла и протереть. | Машина ММД-12, щётка жёсткая, шкурка шлифовальная, тумбы, чалочное приспособление, ветошь | 3,960 | 2 |  |
| 2 | Произвести обмеры шарнирных соединений | Замерить диаметры пальцев тяговых шарниров колёсных пар, подготовленных к комплектовке с ремонтируемым приводом. Замерить внутренние и наружные диаметры плавающих втулок и внутренние диаметры эксцентриковых втулок. Диаметр ведущей эксцентриковой втулки должен составлять не менее 158 мм, эксцентриковой втулки колёсной пары 115÷118 мм, запрессованных втулок в сочленении дышел - 100÷103 мм. Суммарные радиальные зазоры между пальцами, плавающими и эксцентриковыми втулками: у отбойного вала 0,6÷5,0 мм; у колёсных пар – 0,75÷5,0 мм; в шарнирном сочленении дышел – 0,45÷2,0 мм (при минимальной величине одного зазора 0,2 мм). Разница в суммарных зазорах у одной | Скоба микрометрическая, нутромер | 1,051 | 5 | Замер пальцев и втулок производить в двух поясах и двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Овальность и конусность при всех замерах не более 0,2 мм. Диаметр новых эксцентриковых втулок при замене: у отбойного вала 155,0 мм; у колёсной пары 115,0 мм; запрессованной втулки в сочленении дышел 85,0 мм. У вилок ступенчатость зазоров не более 0,03 мм. Распаровка деталей привода без |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оси (отбойного вала) не более 0,2 мм. |  |  |  | надобности не допускается. |
| 3 | Проверить состояние плавающих втулок | Проверить отсутствие сколов, срывов металла, трещин, задиров. Прочистить смазочные отверстия. Мелкие гребни и неровности вывести шабером. В случае повреждения более 20 % рабочей поверхности на одну сторону втулка подлежит замене. | Шаберы, напильники, ёрш проволочный, штангенциркуль | 0,365 | 4 | Плавающие втулки, работающие на одной оси или отбойном вале, менять только комплектом, суммарный зазор в шарнире при установке новых втулок: на отбойном вале 0,16÷1,16 мм; у колёсных пар 0,75÷1,30 мм; в шарнирном сочленении дышел 0,45÷0,96 мм. Материал плавающих втулок – ЦАМ9-1,5. |
| 4 | Проверить состояние дышловых брусьев | 1. Брусья осмотреть, подготовить к магнитной дефектоскопии. Продефектоскопировать вилки и брусья. 2. Проверить по линейке отсутствие деформации брусьев. Изгиб до 5 мм устранить холодной правкой, при 5 мм и более – правкой с предварительным разогревом. 3. Осмотреть боковую поверхность вилок и проушин, при износе наплавить для обеспечения зазора 2,5÷3,0 на одну сторону электродами ОЗН-6, ОЗН-7 постоянным током обратной полярности с последующей шлифовкой. Перед сваркой или наплавкой деталь разогревать до 200÷250°. | Шкурка шлифовальная, гидропресс, кузнечное оборудование, чалочное приспособление, сварочное оборудование, машинка шлифовальная, электродрель, линейка угловая, штангенциркуль, лампа переносная | 1,314 | 5 | Работа п.1 выполняется с участием дефектоскописта. После правки дефектоскопию повторить. Допускается заварка в дышлах трещин проушин хвостовиков и вилок при условии, что трещина распространяется на глубину не более 20 % сечения. Трещины разделывать под V-образный шов на всю глубину с засверловкой концов сверлом диаметром 8÷10 мм. Трещины заваривать электродами УОНИ-13-55, УОНИ-13-55К, ОЗС-18 постоянным током обратной полярности. Швы прошлифовать заподлицо. |
| 5 | Проверить состояние запрессованных эксцентриковых втулок. | 1. Втулки осмотреть, проверить состояние и надёжность запрессовки втулок и смазочных ниппелей. 2. Осмотреть рабочие поверхности втулок. Мелкие гребни вывести шабером. | Шаберы, гидропресс, штихмасс, штангенциркуль, кернер, молоток | 0,574 | 5 | Эксцентриковые втулки на одной оси, отбойном вале или в шарнирном сочленении дышел менять только комплектно с условием обеспечения сум |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверить отсутствие трещин, задиров, срывов и наволакивания металла. При повреждении рабочей поверхности более 20% втулка подлежит замене. 3. Замерить расстояние между геометрическими центрами в проушинах и вилок (для переднего дышла 1150±0,2 мм; для среднего дышла 1050±0,2 мм; между осями отверстий под палец отбойного вала и палец кривошипа второй колёсной пары 1150±0,2 мм). При необходимости регулировки межцентрового расстояния замерить толщину стенок втулок по осям брусьев, вычислить необходимую поправку. Втулки выпрессовать, предварительно вывернув смазочные ниппели и полые стержни. У втулок, подготовленных к запрессовке, замерить толщину стенок, нанести контрольные метки в местах, где толщина удовлетворяет вычисленной поправке, просверлить в необходимых местах отверстия под штифты. Втулки запрессовать, соблюдая совпадение продольной оси дышла и нанесённых меток. Вставить полые штифты, завернуть смазочные ниппели. Пропрессовать ниппели смазкой до выхода её из штифта. | слесарный, развёртки, пресс-маслёнка, шкурка шлифовальная, ветошь |  |  | марного зазора, указанного в графе 7 раздела 3 и межцентрового расстояния, указанного в п.3 настоящего раздела и межцентрового расстояния, указанного в п. 3 настоящего раздела. Новые втулки запрессовывать, соблюдая совпадение геометрических центров или комплектно расточить после запрессовки с одной установки. При наличии во втулке ряда отверстий под полые штифты, сделанные на заводе, межцентровые расстояния регулировать путём разворота втулок на одно или несколько отверстий. При каждом развороте проверять натяг втулок. Отверстия под штифты рассверливать с учётом обеспечения натяга 0,00÷0,02 мм. Натяг втулок в головках 0,04÷0,08 мм. |
| 6 | Проверить состояние шарнирных сочленений между первой и второй колёсными парами | 1. Проверить прилегание конических поверхностей (не менее 57 % общей площади), при необходимости пришабрить. 2. Осмотреть соединительные валики. С рабочих поверхностей вывести мелкие риски. Валики продефектоскопировать. 3. Проверить состояние резьбы валика и гайки. При износе резьбы наплавить с нарезкой чертёжной резьбы. 4. Проверить надёжность запрессовки | Шаберы, сварочное оборудование, станочное оборудование | 0,664 | 5 | При необходимости наплавить электродами ОЗН-7 с последующей обработкой. Наплавлять электродами ОЗН-300М, ОЗН-400М |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | втулок в хвостовиках средних дышел и штифтов-заклёпок. |  |  |  |  |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. Перемещение деталей дышлового привода выполнять только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями. Для зачаливания использовать специальное приспособление, не допускающее соскакивания брусьев с захвата, с зацеплением каждого бруса в двух точках (согласно установленной схеме строповки). Выполнять грузоподъёмные работы имеют право лица, получившие специальный допуск. 2. Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. 3. При станочной обработке, сварочных работах, запрессовке-распрессовке деталь должна быть надёжно закреплена струбцинами. 4. После горячей правки к дальнейшей работе приступать только после полного остывания детали.

Оперативное время всего	- 7,928 нч;

Средний разряд			- 3,5;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Н.С.Бибиков. «Тепловоз ТГМ23». 1973 г.

- Тепловоз ТГМ23В. Руководство по эксплуатации ТГМ23В.005 РЭ». 1990 г.

- М.Д.Рахматуллин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Инструкция по применению смазочных материалов 01ДК.421457.001 И от 23.12.2005 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728/99 от 28.12.1999 г.