| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 19 от 28.10.1998 г. |  |  | Главный инженер |
|  |  |  | депо локомотивного |
|  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  | ..................... Ю.Г.Гаммель |
|  |  |  | “......” мая 2006 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 6

заливки комплекта вкладышей моторно-осевых подшипников колёсно-моторного блока

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний разряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплавить старую заливку | Вкладыши уложить в тележку, тележку закатить в печь. Поднять температуру в печи до 460÷500˚, выдержать вкладыши в печи до полного стекания баббита в изложницу печи. | Печь камерная | 0,183 | 3 |  |
| 2 | Проверить отсутствие трещин в теле вкладышей | Выкатить тележку из печи, вкладыши осмотреть, обстучать молотком. При наличии трещин любого размера вкладыш бракуется. | Молоток, лампа переносная | 0,084 | 5 | Проверка вкладышей осуществляется в горячем состоянии. |
| 3 | Вкладыши очистить | Шлак с поверхности вкладышей полностью удалить механическим способом. | Машинка шлифовальная, щётка жёсткая, шкурка шлифовальная, ветошь | 0,264 | 3 |  |
| 4 | Комплект вкладышей обмерить | 1. Соединить вкладыши одного комплекта при помощи хомута, добиваясь расположения торцов наружных горловин в одной плоскости. 2. Замерить наружный диаметр комплекта по формулам: d1’+ d2’ d1 = ---------- ; 2 d1’’+ d2’’ d2 = ------------ ; 2 | Штангенциркуль | 0,147 | 5 | По результатам замеров делается вывод о необходимости направления комплекта вкладышей на обработку наружных поверхностей, буртов или браковке. Замеры выполнять в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, наружный диаметр подшипника, кроме того в трёх поясах. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d1’’’+ d2’’’ d3 = -------------- ; 2 где d1, d2, d3 – средний диаметр по отдельным поясам; d1’, d2’, d1’’, d2’’, d1’’’, d2’’’ – диаметры по отдельным плоскостям; Далее: d1+d2+d3 dн = ---------- ; 3 Для НБ-412К, НБ-420Б, НБ-407Б dн не менее 235,0 мм; для ТЕ-006 dн не менее 250,0 мм. 3. Замерить наружные диаметры буртов по формуле: d1+d2 dσ = ------- ; 2 где - d1 и d2 – диаметр бурта по отдельным плоскостям: ### Для НБ-412К, НБ-420Б, НБ-407Б dσ не менее 320 мм, для ТЕ-006 dσ не менее 250 мм. 4. Замерить ширину буртов. Для НБ-412К, НБ-420Б, НБ-407Б Nσ = 24.0÷ 28,5 мм; для ТЕ-006 Nσ не менее 40,0 мм. 5. Замерить толщину стенок вкладышей. Для НБ-412К, НБ-420Б, НБ-407Б не менее 10 мм, для ТЕ-006 не менее 15 мм. |  |  |  |  |
| 5 | Поверхности, подлежащие заливке, облудить | 1. Подготовленные поверхности вторично тщательно очистить и протереть. 2. Протравить поверхности раствором хлористого цинка (вода 72 %, хлористый цинк 25 %, соляная кислота 2 %, | Печь камерная, ёмкости с травильным раствором и нашатырём, щётка | 1,487 | 5 | Допускается приготовление травильной кислоты путём растворения цинковой стружки в соляной кислоте до её насыщения. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нашатырь 1 %.) 3. Погрузить вкладыши в лудильную камеру, нагреть до 260÷265º, облудить подлежащие заливке поверхности прутком припоя ПОС-30 с посыпанием нагретой поверхности порошком нашатыря и зачисткой их щёткой или ветошью. | жёсткая, ветошь |  |  | Допускается лужение баббитом Б-83. Лужение осуществлять до образования сплошного гладкого блестящего слоя полуды. |
| 6 | Рабочие поверхности вкладышей залить баббитом | 1. Нагреть гильзу патрона заливочного станка до 300º, внутреннюю поверхность натереть хозяйственным мылом. 2. Окно нижнего вкладыша закрыть заделкой, между плоскостями стыковки половин подшипника вложить стальную прокладку толщиной 0,4÷0,5 мм. Подготовленный комплект вкладышей вставить в гильзу заливочного станка, гильзу завести в патрон. 3. Разогреть расплав баббита Б-16, подготовленного к заливке, до 450º. 4. Включить станок, установить скорость вращения патрона 330 об/мин. Тщательно перемешать в тигле расплав, начать заливать в воронку станка ровной непрерывной струёй, ускоряя перелив к концу заливки. 5. Переключить скорость вращения патрона станка на 505 об/мин на 15÷20 сек, затем установить скорость 980 об/мин., держать эту скорость 6÷8 мин. 6. Станок остановить, ввести в воронку станка шланг со сжатым воздухом давлением 1,5÷2,0 кгс/см², пустить внутрь патрона воздух на 2÷3 мин., после чего изъять подшипник из патрона. | Станок А125, электротигель, подвод сжатого воздуха | 0,731 | 5 | Патрон должен соответствовать типу заливаемого подшипника. Сборку и установку вкладышей в гильзу производить сразу после окончания лужения, в течение 1 ÷ 1,5 мин. Патрон станка к началу заливки прогреть до 100÷ 150º (от гильзы). Перегрев баббита выше 500º не допускается (признак перегрева – появление на поверхности расплава оксидной плёнки с изменением цвета от жёлтого до тёмно-синего. Продолжительность заливки расплава не более 15÷20 сек., прерывать струю расплава не допускается. |
| 7 | Вкладыши после заливки обработать и осмотреть | 1. Удалить приливы и заусенцы. 2. Выбить из окна нижнего вкладыша заделку. | Молоток, зубило, напильник драчовый | 0,251 | 5 | Периодически проверять твёрдость залитого слоя баббита на прессе Бриннеля (26÷30 ед.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Остукиванием вкладыша проверить качество заливки (чистый металлический звук). В случае дребезжащего звука, видимых отслоениях, усадках, трещинах и прочих дефектах заливки вкладыши подлежат перезаливке. |  |  |  |  |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Работы выполняются в защитном брезентовом костюме, рукавицах и очках. - Не допускается наличие на заливаемых поверхностях масел, влаги и загрязнений. - Травление, приготовление травильного раствора и заливку осуществлять только при работающей вытяжной вентиляции. - В заливочном отделении должна иметься аптечка, укомплектованная водным раствором двууглекислой соды, медицинским вазелином, йодом, резиновой грушей для промывки лица, бинтами и ватой. - Работы по выполнению требований раздела 7 выполнять после остывания вкладышей. - Работы с горячими вкладышами выполнять только при помощи кузнечных щипцов или захватных приспособлений. - Приготовление травильного раствора осуществлять в отдельном помещении с исправной вытяжной вентиляцией, вдали от источников открытого огня. В помещении не должно иметься электрооборудования, могущего дать искру. В помещении и вблизи него категорически запрещается курить или пользоваться огнём. Пользоваться раствором можно после полного прекращения газовыделения.

Оперативное время всего	-	3,147 нч;

Средний разряд			-	4,7;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова